ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

硒化学分析方法

双硫腙－四氯化碳溶液滴定比色法  测定汞量

Chemical analysis of high purity selenium

Determination of mercury content in selenium--Chrome azurol S--Cetyl trimethyl ammonium bromide absorption photometric method

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对YS/T226.5-1994《硒化学分析方法 硒中汞量的测定》的修订。

本标准与YS/T226.4-1994相比，主要有如下变动：

——按GB/T1.1-2000的规定编写。

——按GB/20001.4-2001的规定编写。

——水纯度以电阻率表示修改为电导率。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T226.4-1994。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人：刘英、刘红、高燕。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 226.4-1994

硒化学分析方法

汞量的测定  双硫腙－四氯化碳溶液滴定比色法

  - 范围

本标准规定了硒中汞含量的测定方法。测定范围：质量分数0.0005％～0.04％。

  - 方法提要

试料用硝酸溶解，于pH4～5弱酸性介质中汞与双硫腙－四氯化碳生成橙红色络合物，借此进行滴定比色测定。

有乙二胺四乙酸溶液存在下，硒中各杂质元素除银外均不干扰测定。银的干扰，加硫氰酸铵掩蔽。

  - 试剂材料

- 3.1硝酸，ρ1.42，BV三级。

- 3.2 硝酸， 1＋1。

- 3.3 乙二胺四乙酸二钠溶液，5%。

- 3.4 乙酸铵溶液，50％。

- 3.5 氢氧化铵，1＋1。

- 3.6 硫氰酸铵溶液，50％。

- 3.7 双硫腙：取1克研细的双硫腙溶于200毫升四氯化碳中，加入200毫升氢氧化铵(1+100)，在分液漏斗中充分振荡。静置分层后，将四氯化碳层注入另一分液漏斗中，再加氢氧化铵(1+100)，(体积可适当减少)，重复上述操作，直至最后一次氢氧化铵呈无色为止。将所有氢氧化铵溶液合并，用盐酸(1+1)滴加至双硫腙全部沉淀，溶液无色为止。沉淀下来的双硫腙用玻璃漏斗滤出，水洗2～3次，在40℃左右烘干。’。

- 3.8 双硫腙－四氯化碳溶液，0.001％。

- 3.9 汞标准贮存溶液A：称取0.1354克氯化汞溶于水中，移入1000毫升容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100µg汞。

3.10 汞标准溶液B：移取50.00mL汞标准贮存溶液A（3.9），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含10µg汞。

3.11 双硫腙－四氯化碳溶液的标定：移取10.00mL汞标准溶液（3.10），置于60mL分液漏斗中，用水稀释至20mL，加5mL5％乙二胺四乙酸二钠溶液，摇匀，用氢氧化铵（3.5）和乙酸（3.4）调节溶液pH 4～5，加1mL50％硫氰酸铵溶液、10mL50％乙酸铵溶液，摇匀，滴加双硫腙－四氯化碳溶液进行萃取，开始加5mL、3mL、2mL、1mL，解近终点时滴加0.50mL、0.20mL。每次振荡1分钟，静置分层后，弃去橙红色有机相，萃取至有机相呈暗绿色为止。记下消耗双硫腙－四氯化碳溶液的毫升数。

双硫腙－四氯化碳对汞的滴定度按下式计算：

式中：T－－双硫腙－四氯化碳溶液对汞的滴定度，µg/mL；

C――汞标准溶液的浓度，µg/mL；

V――移取汞标准溶液的体积，mL；

V1――滴定萃取所消耗双硫腙－四氯化碳溶液的体积，mL。

本标准所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

  - 分析步骤

    - 试料

称取5.0000试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

4.4 测定

将试料（4.1）置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2），低温溶解，并蒸发至2～3mL，冷却，移入60mL分液漏斗中，用水稀释至20mL。以下按双硫腙－四氯化碳溶液的标定操作。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算汞的质量分数：

式中：w——汞的质量分数，％；

V——滴定试液消耗双硫腙－四氯化碳溶液的体积，mL；

T——双硫腙－四氯化碳溶液对汞的滴定度；

m——试料质量，g。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 汞质量分数(%) | 允许差(%) |
| --- | --- |