ICS 77.120.40

H13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 252.1-200X

代替YS/T 252.1-1994

硒化学分析方法

# 硫量的测定    对称二苯氨基脲分光光度法

Methods for chemical analysis of selenium matte

－Determination of Sulfur content

—Diphenyl carba zide Symmetrical phenylanilineurea spectrophotometric method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

国家发展和改革委员会  发布

## 前    言

YS/T 252《硒化学分析方法》共分为如下？个部分：

本部分为第？部分。

本部分代替YS/T 226.10-1994《蒸馏还原比浊吸光光度法测定硒中硫量》。与YS/T 226.10-1994相比，本部分主要有如下变化：

——测定范围由0.0005～0.03%调整为：0.0005%～0.01%；

——样品溶解后,取消了二次蒸馏；

——由比浊吸光光度法改为比色分光光度法；

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性限。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本的标准发布情况为：

——GB5194.1-1985；

——YS/T 252.1-1994。

硒化学分析方法

硫量的测定    对称二苯氨基脲分光光度法

1 范围

本部分规定了硒中硫量的测定方法。

本部分适用于硒中硫量的测定。测定范围：0.0005%～0.01%。

2 方法提要

试料用硝酸、氢溴酸分解并挥发分离，硫全部氧化成SO42-，残存的硒用氢溴酸处理。在水-乙醇的氨性介质中，SO42- 在过量BaCrO4存在下定量进行如下反应：

BaCrO4+ SO42-=Ba SO4+ CrO42-

利用铬与对称二苯氨基脲的显色反应，间接测定硒中痕量硫。在盐酸介质中，铬与对称二苯氨基脲生成可溶性紫色络合物，于分光光度计波长542nm处，测量其吸光度，按标准曲线法计算硫量。

3 试剂

3.1盐酸（ρ1.19g/mL，高纯）。

3.2盐酸（1+11）。

3.3盐酸（1+1）。

3.4 硝酸（ρ1.42g/mL，高纯）。

3.5氢溴酸（ρ1.38g/mL，优级纯）。

3.6冰乙酸（ρ1.67g/mL，优级纯）。

3.7无水乙醇（优级纯）。

3.8氨水（ρ0.90g/mL，优级纯）。

3.9氯化钙（优级纯）。

3.10氯化钠（基准试剂）。

3.11铬酸钡(优级纯,Ba2CrO7含量不小于98%) 。

3.12对硝基酚（1 g/L）。

3.13氯化钠溶液(25 g/L）。

3.14对称二苯氨基脲溶液:称取0.8g对称二苯氨基脲溶解于100mL无水乙醇中,过滤于棕色瓶中,加入1mL盐酸(3.1)作稳定剂。

3.15含钙氨水：200mL氨水(3.8)中加入130mL水，1.2g氯化钙(3.9)，振荡后贮于聚乙烯瓶中。

3.16混合酸溶液：盐酸(3.1)0.42mL，冰乙酸(3.6)14.7mL混合，用水稀释至200mL。

3.17铬酸钡悬浊液：称0.5g铬酸钡(BaCrO4)溶于200mL混合酸溶液(3.16)中，贮于聚乙烯瓶中。用前振摇。

3.18硫标准贮存溶液：

准确称取1.3865g优级纯硫酸钾(K2SO4，在105℃烘2h)，置于200mL烧杯中，用适量水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。此溶液1mL含0.25mg硫。

3.19硫标准溶液：

移取20.00mL硫标准贮存溶液于500mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含10μg硫。

4仪器

4.1分光光度计。

4.2硒挥发炉(见下图)。

5 分析步骤

5.1 试料

称取一定量试样，精确至0.0001g。

表1  试料称样量

| 硫含量，％ | 称样量，g |
| --- | --- |
| 0.00050 | ≥4.000 |
| 0.0005-0.001 | 2.000-4.000 |
| 0.001-0.002 | 1.000-2.000 |
| 0.002-0.004 | 0.500-1.000 |
| 0.004-0.01 | 0.500-0.200 |

5.2 空白实验

随同试料做空白实验。

5.3测定

5.3.1 将试料（5.1）置于150mL烧杯中，加入少量水润湿，加入1mL氯化钠(3.13)溶液，1.00mL硫(3.19)标准溶液，3mL硝酸(3.4)，盖上表皿，低温加热至大部分硒溶解，取下冷却，再加入1mL氢溴酸(3.5)，加热溶解并蒸至近干，取下表皿，置于硒挥发炉中，在480℃～500℃除硒2.5h，取出，冷却，加入1mL氢溴酸(3.5)，蒸至烟冒尽，取下，以少量水吹洗并煮沸，冷却，移入10mL比色管中，以水稀释至5mL。

5.3.2 依次加入铬酸钡悬浊液(3.17)1.5mL，充分摇匀，加入含钙氨水溶液(3.15)0.5mL，摇匀，再用无水乙醇(3.7)稀释至刻度，摇匀。放置30min后，用定量慢速双层滤纸过滤于10mL干燥比色管中，备测。

5.3.3 吸取5 mL溶液(5.3.2)于50 mL容量瓶中，加水约20 mL，加入一滴对硝基酚溶液(3.12)，用用盐酸（3.3）粗调酸度至淡黄色,再用盐酸（3.2）调至无色,再加2 mL盐酸（3.2），摇匀，加2 mL对称二苯氨基脲溶液(3.14)，摇匀，以水定容。用1cm比色皿，在分光光度计波长542nm处，以样品空白为参比，测量其吸光度。

5.4工作曲线的绘制

移取1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL硫标准溶液（3.19），分别置于一组10mL比色管中，以水稀释至约6mL，以下按（5.2.2）进行。以1mL硫标（与其它标准同步沉淀、过滤、显色）作参比溶液，测量其吸光度。以硫量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

注：上述工作曲线中，硫标准对应硫的质量为0(g、10(g、20(g、30(g、40(g、50(g。

6 分析结果的计算与表述

按式（1）计算硫的质量分数(ws)，数值以%表示：

式中：m0  —试料量，单位为克（g）；

m1 —自工作曲线上查得的硫量，单位为微克（(g）；

V0 —试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

7 精密度

7.1 重复性条款

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限                                %

| 硫的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3  允许差                                   %

| 硫的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核

# Text boxes

YS