《铍青铜线》行业标准

编 制 说 明

- 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

  - 任务来源

根据中国有色金属工业协会“中色协综字[2007]132号”文件《关于下达2007年有色金属行业标准（修）订项目计划的通知》，《铍青铜线》行业标准由宁夏东方钽业股份有限公司负责修订，序号为95，完成年限为2008年。

  - 起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司以宁夏有色金属冶炼厂为主发起人于1999年成立，2000年1月在深交所上市。主要从事钽、铌金属和合金的冶炼、加工、粉末冶金、人工晶体和制品以及化合物等产品的研究、开发和生产，是中国最大的钽、铌专业研究、开发和生产厂家；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是国家级重点高新技术企业；拥有国家经贸委等四部委认定的国家企业技术中心。

我公司目前铍青铜制品有QBe2.0、C17200、C17300、C17500、C17510等多种牌号合金，是国内目前规模最大、设备最先进的铍铜合金材料生产和供应基地。公司目前拥有1630吨挤压机一台、1吨和3吨锻锤各一台，高温高真空退火炉3台（其中1.2m、2.2m、6.2m长退火炉各一台），多模连续拉丝机、型轧机多台，LG60、LD60、LD30、LDD15、LDD12、LD8等冷轧管机多台套，各种拉伸机、箱式电阻炉多台，管棒线材矫直机多台，无损检测以及先进的化学和物理性能分析仪器等，形成了铍青铜管棒丝材120吨/年的生产能力。

  - 主要工作过程

铍青铜合金是一种综合性能最好的铜合金，它比其他任何铜合金都具有更高的强度、硬度和弹性极限，它的弹性滞后小，弹性稳定性高，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、耐高温和低温、耐疲劳性能，有良好的导电性和导热性；此外尚有无磁性、撞击时不产生火花等特性，被广泛应用于航天、航空、电子、通讯、机械、石油、化工、汽车及家电等工业中。铍青铜一般被用来制作重要的关键零部件，如膜盘、膜片、波纹管、弹簧垫圈、微电机电刷及整流子、电插接件、开关、触点、钟表零件、音频元件、高级轴承、齿轮、汽车电器、塑料模具、焊接电极、海底电缆、耐压壳体、无火花工具等。

GB/T 3134-1982《铍青铜线》自发布实施以来，在铍青铜线产品的订货、生产和检验方面发挥了重要的作用，有力地促进了铍青铜线材的工业应用。但是，随着市场需求的不断发展变化和产品技术水平不断提高，目前的行业标准的部分内容已无法满足使用要求，急需修订。

为了作好本标准的修订工作，我们成立了标准编制小组，制订了修订计划，在原行业标准《铍青铜线》基础上，结合国内外铍青铜线产品生产工艺及产品技术水平和用户的需求，按照标准编写模板TDS 1.0中行业标准的编写格式要求，于2007年11月起草了该标准的标准征求意见稿。

- 标准的编制原则

本标准修订原则为：在国家标准GB/T 3134-1982《铍青铜线》的基础上，参照美国ASTM B197/197M-01《铜铍合金线》标准，并充分考虑目前的生产和使用情况，使修订后的标准更符合目前的产品状况，产品技术水平更先进，更能满足行业的需求。

- 主要技术内容的说明

- 3.1  供货状态

3.1.1  本标准对供应状态增加了了1/4硬（Y4）、3/4硬（Y1）、软时效(TF00)、1/4硬时效（TH01）、1/2硬时效（TH02）、3/4硬时效（TH03）和硬时效（TH04），并扩大了标准的适用范围。

- 3.2  化学成分

3.2.1  本标准新增加了牌号QBe1.9和QBe2-0.4以及其化学成分。

3.2.2  本次修订明确了铍铜合金产品化学成分的分析方法按YS/T 470.1《铜铍合金化学分析方法》进行。

- 3.3  力学性能

修订后的标准，增加了1/4硬（Y4）和3/4硬（Y1）的性能，并提高了冷加工态的性能范围、增加了部分抗拉强度上限以及对其他特殊用途要求的补充说明等，其余与原标准一致。

3.3.1  本标准与原标准GB/T 3134-1982中要求的室温力学性能对比见表1。

表1

| 合金牌号 | 材料 状态 | 本标准 |  | GB/T 3134-1982 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效前 | 时效后 |  | 时效前 | 时效后 |
|  |  | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) |  | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) |
| QBe2 QBe2-0.4 QBe1.9 | M | 400～580 | 1050～1380 |  | 380～580 | ＞1050 |
|  | 1/4 Y | 570～795 | 1150～1450 |  | - | - |
|  | 1/2Y | 710～930 | 1200～1480 |  | 550～800 | ＞1200 |
|  | 3/4 Y | 840～1070 | 1250～1585 |  | - | - |
|  | Y | 915～1140 | 1300～1585 |  | ＞800 | ＞1300 |

3.3.2  本标准规定了用于特殊用途的产品可采用其它热处理制度，其性能要求应由供需双方协商确定。

3.4  规格及尺寸偏差

3.4.1  本标准与原标准要求的线材直径及允许偏差详细对比见表2。

表2

| 直径/㎜ | 允许偏差/㎜ |  | 直径/㎜ | 允许偏差/㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | GB/T 3134-1982 |  | 本标准 | GB/T 3134-1982 |
| 0.03～0.04 | -0.004 | -0.004 | ＞0.75～1.10 | -0.030 | -0.040 |
| ＞0.04～0.06 | -0.006 | -0.006 | ＞1.10～1.80 | -0.040 | -0.045 |
| ＞0.06～0.09 | -0.008 | -0.010 | ＞1.80～2.50 | -0.050 | -0.050 |
| ＞0.09～0.25 | -0.010 | -0.020 | ＞2.50～4.20 | -0.055 | -0.055 |
| ＞0.25～0.50 | -0.016 | -0.030 | ＞4.20～6.00 | -0.060 | -0.060 |
| ＞0.50～0.75 | -0.020 | -0.035 |  |  |  |

- 3.5  线卷重量

3.5.1  本标准与原标准要求的线卷重量对比见表3。

表3

| 线材直径/㎜ | 卷重/㎏，不小于 |  | 线材直径/㎜ | 卷重/㎏，不小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | GB/T 3134-1982 |  | 本标准 | GB/T 3134-1982 |
| 0.03～0.05 ＞0.05～0.10 ＞0.10～0.20 ＞0.20～0.30 ＞0.30～0.40 | 0.050 0.100 0.200 0.300 0.500 | 0.0005 0.002 0.010 0.025 0.050 | ＞0.40～0.60 ＞0.60～0.80 ＞0.80～2.0 ＞2.0～4.0 ＞4.0～6.0 | 0.600 0.800 1.000 2.000 5.000 | 0.100 0.150 0.300 1.000 2.000 |

  - 工艺性能检验

本标准将原标准中的缠绕试验方法改为金属线材反复弯曲试验方法，反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。当用户要求，并在合同中注明时，以软态或冷加工态供应的直径为Ф1.0㎜～Ф6.0㎜的线材应进行反复弯曲试验，试验结果应符合表4的规定。直径小于Ф1.0㎜的线材，供方可不进行弯曲试验，但必须保证。

表4

| 直径 / ㎜ | 弯曲角度 | 弯曲半径 | 弯曲次数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0～6.0 | 90° | 等于线材的直径 | 5 | 在弯曲处不产生目视可见裂纹和分层 |

- 3.7  时效处理

3.7.1  本标准与原标准的时效处理要求对比见表5。

表5

| 状态 | 本标准 |  | GB/T 3134-1982 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/℃ | 时间/min | 温度/℃ | 时间/min |
| M Y/4 Y/2 3Y/4 Y | 315±5 315±5 315±5 315±5 315±5 | 180 120 90 60 60 | 315±15 - 315±15 - 315±15 | 180 - 120 - 60 |

  - 导电性能

- 本标准规定了线材的电阻系数检测按GB/T 351的规定进行。

- 与国外同类标准的对比分析

国外铍青铜线材产品的标准主要有美国材料与试验协会标准ASTM B197/197M-01《铜铍合金线》标准。

本标准与ASTM B197/197M对比，主要有以下不同：

- 本标准规定的牌号有QBe2、QBe1.9和QBe2-0.4，ASTM标准规定的牌号为C17200和C17300，化学成分对比见表6。

表6

| 本 标 准 | 牌 号 | 主成分，% |  |  |  | 杂质含量，不大于，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Be | Ni | Ti | Cu | Al | Fe |  | Pb |  | Si |  | 杂质 总和 |  |
|  | QBe2 | 1.80～2.1 | 0.2～0.5 | - | 余量 | 0.15 | 0.15 |  | 0.005 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |
|  | QBe1.9 | 1.85～2.1 | 0.2～0.4 | 0.10～0.25 | 余量 | 0.15 | 0.15 |  | 0.005 |  | 0.15 |  | 0.5 |  |
|  | QBe2-0.4 | Be | Ni＋Co, ≥ | Ni＋Co＋Fe |  | Al | Fe |  | Pb |  | Si |  | Cu |  |
|  |  | 1.80～2.00 | 0.2 | 0.6 |  | 0.20 | - |  | 0.20～0.6- |  | 0.20 |  | 余量 |  |
| ASTM B197/ 197M | 牌 号 | 成分，≤,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Be | Ni＋Co, ≥ | Ni＋Co＋Fe |  | Al |  | Fe |  | Pb |  | Si |  | Cu |
|  | C17200 | 1.80～2.00 | 0.2 | 0.6 |  | 0.20 |  | - |  | - |  | 0.20 |  | 余量 |
|  | C17300 | 1.80～2.00 | 0.2 | 0.6 |  | 0.20 |  | - |  | 0.20～0.6 |  | 0.20 |  | 余量 |

- 本标准规定的形状仅为圆形线材及其相应的技术要求，ASTM标准规定的形状为棒材和条材，横截面有圆形、六角形和八角形等棒材和矩形等条材及其相应的技术要求。

- 本标准规定的材料力学性能要求不如ASTM B197/197M标准中规定的要求高而且控制范围严格,主要是由于工艺控制精度和材料内部冶金质量的差别所致，详细对比见表7。

表7

| 合金牌号 | 材料 状态 | 本标准 |  | ASTM B197/197M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效前 | 时效后 |  | 时效前 | 时效后 |
|  |  | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) |  | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) |
| QBe2 QBe2-0.4 QBe1.9 | M | 400～580 | 1050～1380 |  | 400～540 | 1105～1380 |
|  | 1/4 Y | 570～795 | 1150～1450 |  | 620～795 | 1205～1450 |
|  | 1/2Y | 710～930 | 1200～1480 |  | 760～930 | 1275～1480 |
|  | 3/4 Y | 840～1070 | 1250～1585 |  | 895～1070 | 1310～1585 |
|  | Y | 915～1140 | 1300～1585 |  | 965～1140 | 1345～1585 |

- 本标准规定的直径允许偏差范围比ASTM标准中规定的要严格，对比分析见表8。

表8

| 本标准 |  | ASTM B197/197M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径/㎜ | 允许偏差/㎜ | 直径/㎜ | 允许偏差/㎜ |
| 0.03～0.04 | -0.004 | ≤0.25 | ±0.005 |
| ＞0.04～0.06 | -0.006 | ＞0.25～0.50 | ±0.008 |
| ＞0.06～0.09 | -0.008 | ＞0.50～0.75 | ±0.013 |
| ＞0.09～0.25 | -0.010 | ＞0.75～1.0 | ±0.018 |
| ＞0.25～0.50 | -0.016 | ＞1.0～1.2 | ±0.020 |
| ＞0.50～0.75 | -0.020 | ＞1.2～1.5 | ±0.025 |
| ＞0.75～1.10 | -0.030 | ＞1.5～2.0 | ±0.040 |
| ＞1.10～1.80 | -0.040 | ＞2.0～3.8 | ±0.050 |
| ＞1.80～2.50 | -0.050 | ＞3.8～12 | ±0.050 |
| ＞2.50～4.20 | -0.055 | ＞12～20 | ±0.075 |
| ＞4.20～6.00 | -0.060 | - | － |

- 其他均与ASTM标准相当或相同。

- 预期效果

修订后的《铍青铜线》标准为国内领先水平。