前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。

本标准协助起草单位：湖南怀化市洪江恒昌锗业有限公司、南京锗厂有限责任公司。

本标准主要起草人：包文东、郑洪、李贺成、普世坤、张莉萍。

锗废料

范围

本标准规定了锗废料的质量要求，试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、储存等。

本标准适用于从锗金属的生产、加工、使用过程中产生的区熔、单晶、红外镜片、锗合金、区熔、单晶尾料及电器靶材等回收的含锗废料，其中的锗以单质或化合态存在，作为生产四氯化锗的原料，以再次回收锗金属。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 6678  化工产品采样总则

GB 6679  固体化工产品采样通则

GB/T ××××-×××× 锗精矿化学分析方法重量法测定二氧化硅量

GB/T ××××-×××× 锗精矿化学分析方法硫酸亚铁铵滴定法测定砷量

GB/T ××××-×××× 锗废料中锗的测定方法

质量要求

锗废料按来源分为以下两类

原生固体锗废料

锗以单质态或化合态等形式存在的固体锗废料，此类锗废料按照锗含量分为5个等级，每一等级锗废料的化学成分应符合下表的规定，若其中一项不符合时，则降为下一等级。

| 等 级 | 代 号 | Ge，% | 水分% | 砷量% | 硅量% | 铬量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特级 | FGe-0 | 95~100 | ＜1 | － | - | - |
| 一级 | FGe-1 | 80~95 | ＜5 | － | - | - |
| 二级 | FGe-2 | 50~80 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜15 |
| 三级 | FGe-3 | 20~50 | ＜10 | ＜10 | ＜20 | ＜15 |
| 四级 | FGe-4 | ＜20 | ＜10 | ＜10 | - | ＜20 |

再生加工锗废料

锗以离子或化合态等液态形式存在的，经过沉淀、烘干等处理而得到的固体锗废料，此类锗废料的质量要求与检验规则参照YS/T 300《锗精矿》执行。

特级品为区熔、单晶尾料及红外加工废料等，区熔、单晶尾料粒度可不作要求，红外锗废料等要求粒度小于0.25mm，颜色呈锗金属的银灰色，偏黑色的的粉末状。

一级到四级的锗废料为从单晶、红外镜片、锗合金、电器靶材、锗衬底砷化镓太阳能电池等回收的废料，颜色呈银灰色、灰黑色、黑色等。要求同一批产品的颜色均匀一致，呈自然松散状态，且全部通过0.25mm的筛孔。

锗废料中不得混入其它的外来夹杂物。

锗废料中放射性物质应符合GB 20664《有色金属矿产品的天然放射性限值》。

实验方法

锗废料中水分的测定：取好样后，混匀，称取100g试料在105℃干燥后进行测定。

锗废料中锗含量的测定方法，按照GB/T××××《锗废料中锗的测定方法》进行测定。

锗废料中砷含量的测定方法，按照GB/T××××《锗精矿化学分析方法硫酸亚铁铵滴定法测定砷量》进行测定。

锗废料中硅含量的测定方法，按照GB/T××××《锗精矿化学分析方法重量法测定二氧化硅量》进行测定。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样、制样和测试方法按本标准4.1～4.4进行，仲裁分析结果为最终结果。

组批

产品应成批提交检验，每批应由同一级别的产品组成。

检验项目

供方应对锗废料的水分、化学成分、粒度、表面质量进行检验。

锗废料的采样和制样

以供方的单独包装作为一采样单位，每批一般重量在50～300kg。水分高于1%，粒度大于0.25mm物的进行烘干后破碎，充分混匀后平铺于容器内，厚度在3～5cm，采样时采用经纬法，两两采样点之间的距离为2～5cm，采样深度为厚度的二分之一处，采样时用不锈钢勺子扒到采样点处，然后取出50克左右的试料，然后把各个采样点采的样混合后缩分至300g左右。然后将试样分成三等份分别装入三个清洁、干燥的自封塑料袋内密封。由供、需双方各执一份，另一份样品由供、需双方签字后作为仲裁样由需方保留，若供、需双方对测试结果无争议后，需方可对保留样进行处理。

检验结果的判定

若锗废料的化学成分、粒度、表面质量与本标准规定不符时，则判该批产品为不合格。

未尽事宜由供需双方协商解决。

标志、包装、运输、贮存

产品的包装，外包装用铁桶或塑料桶，内包装用双层塑料袋，计量偏差为批重的的±0.1%。

包装上应注明供方名称、锗废料名称、等级、净质量、毛质量、批号、出厂日期和“防潮、防倒置”等标志。

产品不得同酸、碱、氧化剂混装、混贮，应防潮。

每批产品应附上质量证明书、注明：

ａ) 供方名称；

ｂ) 产品名称；

ｃ) 等级（或代号）；

ｄ) 批号、净重、件数；

e) 本标准编号；

f) 出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

c) 要求；

d) 数量；

e) 本标准编号；

f) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锗废料

Germanium waste

（预审稿）

（本稿完成日期：2008年7月）

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 66