ICS 77.120.99

H 66

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

锗废料中锗的测定方法

Titrimetric determination of Ge in Germanium waste containg metallic

Germanium

（预审稿）

（本稿完成日期：2008年7月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。

本标准协助起草单位：湖南怀化市洪江恒昌锗业有限公司、南京锗厂有限责任公司。

本标准主要起草人：包文东、郑洪、李贺成、普世坤、张莉萍。

锗废料中锗的测定方法

  - 范围

本标准适用于锗的冶金厂和锗晶体的应用行业的含金属锗的废料中锗的测定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T6682  分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO3696：1987）

GB/T601   化学试剂标准滴定溶液的制备

GB/T603  试验方法中所用制剂及制品的制备

  - 方法原理

试料以FeCl3或H2O2氧化，盐酸蒸馏分离Ge，在3mol/L磷酸和4.5mol/L盐酸介质中，以0.35mol/L次亚磷酸钠把Ge4+还原为Ge2+，以淀粉溶液为指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定。

  - 试剂

- 本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，实验用水为按GB/T6682的规定制备。

    - 氢氧化钠。

    - 次亚磷酸钠。

    - 三氯化铁（FeCl3.6H2O）。

    - 盐酸（d=1.19g.cm-3）。

    - 盐酸（1+1）。

    - 过氧化氢。

    - 磷酸（d=1.69g.cm-3）。

    - 碳酸氢钠饱和溶液。

    - 淀粉溶液（0.5%）。

    - 碘酸钾标准溶液：称取预先在130℃下烘干至恒重的基准KIO3 0.9826g（或1.9652g）（精确到0.0001ｇ）于400烧杯中。加入碘化钾20g、无水碳酸钠0.5g、水200mL搅拌至完全溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水定容，混匀，放置24h。此溶液对锗的滴定度为1.0 mgGe. mL -1（或2.0mg Ge.mL-1）。

  - 试料

- 样品经制备后过0.125mm（120目）筛，并于105℃烘干至恒重，同时测定其水分。

  - 分析步骤

按图所示准备好蒸馏系统，其中蒸馏瓶为300mL锥形瓶Ⅰ，接收瓶为500mL锥形瓶Ⅱ，内盛50mL水和7克次亚磷酸钠，冷凝管为200mL的蛇型玻璃冷凝管。

    - 方法Ⅰ

      - 取含锗量大于20mg，小于100mg的试料（精确到0.0001g）于锥形瓶Ⅰ中，加入4g三氯化铁，120mL盐酸（4.5）立即按图连接起来。

      - 给冷凝管通自来水，调节电源电压缓慢升温，同时观察吸收瓶中的冒泡状况，判断系统有无漏气现象。蒸馏速度控制在每分钟3mL左右 ，蒸出2/3体积时停止蒸馏。拆开连接管，用少许盐酸（4.5）冲洗连接管和冷凝管，冲水液并入接收瓶中。

      - 在接收瓶内加磷酸（4.7）30mL，盐酸（4.5）15mL，盖上盖氏漏斗，注入碳酸氢钠饱和溶液（4.8），缓慢升温，微沸15～20min后，取下放入流动的自来水水槽中冷却至20℃左右。

      - 揭开盖氏漏斗，立即加入淀粉溶液（4.9）5mL，用碘酸钾溶液（4.10）滴定至蓝色15秒后不褪为终点。

    - 方法Ⅱ

      - 取含锗大于20mg，小于100mg的试料，（精确到0.0001g）于300mL锥型瓶中，用15mL左右的水润湿，加1g氢氧化钠（4.1），在电热板上，缓慢加入15mL过氧化氢（4.6），至试料全部溶解后，升高温度赶尽过氧化氢。取下冷却后，加入120mL盐酸（4.5），立即连接起来，以下按6.1.2～6.1.4进行。

  - 测定数量

- 独立地进行三份试料的测定，取平均值。

  - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

  - 分析结果的计算与表述

- 分析结果的计算与表述分析试料中锗的质量分数，按下式计算：

AGe=T(GeKIO)×(V1−V0)m

式中：

AGe—试料中锗的质量分数，%；

T（Ge/KIO3）—碘酸钾标准溶液对锗的滴定度，g.mL-1；

V1—碘酸钾标准溶液之用量，mL；

V0—空白试验时碘酸钾标准溶液之用量，mL；

m—分析试料的质量，g；

计算结果取小数点后3位，按数字修约到小数点后2位，结果以干基报出（Ge%）。

  - 允许差

三次平行测定的最大值与最小值之差不得超过下表规定

| 锗含量，% | 绝对差，% |
| --- | --- |
| ﹥95~100 | 0.5 |
| ﹥80~95 | 0.45 |
| ﹥50~80 | 0.4 |
| ﹥20~50 | 0.3 |
| ＜20 | 0.2 |

若三次测定结果中最大值与最小值的差值超出上表规定，若三次都超过则必须从新进行平行测定，直到满足允许差为止。