ICS 77.120.40

GB

H13

中华人民共和国有色金属行业标准

GB/T XXXX.X-200X

草酸钴化学分析方法

- 氯离子量的测定    对称二苯氨基脲分光光度法

Methods for chemical analysis of selenium

－Determination of Sulfur content

—Diphenyl carba zide spectrophotometric method

（预审稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

- 前    言

本标准共八个部分：

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钴量的测定   电位滴定法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  铅量的测定   石墨炉原子吸收光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  砷量的测定   原子荧光光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硅量的测定   硅钼蓝分光光度法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钙、镁、钠量的测定   火焰原子吸收法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  氯离子量的测定   离子选择性电极法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硫酸根量的测定   目视比浊法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法

本部分为第X部分。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本的标准发布情况为：

——GB5194.1-1985；

——YS/T 252.1-1994。

草酸钴化学分析方法

氯离子的测定    离子选择性电极法

1 范围

本部分规定了草酸钴中氯离子量的测定方法。

本部分适用于草酸钴中氯离子量的测定。测定范围：0. 025%～0.5%。

2 方法提要

试料用硝酸、氢溴酸分解并挥发分离，氯离子全部氧化成SO42-，残存的草酸钴用氢溴酸处理。在水-乙醇的氨性介质中，SO42- 在过量BaCrO4存在下定量进行如下反应：

BaCrO4+ SO42-=Ba SO4+ CrO42-

利用铬与对称二苯氨基脲的显色反应，间接测定草酸钴中痕量氯离子。在盐酸介质中，铬与对称二苯氨基脲生成可溶性紫色络合物，于分光光度计波长542nm处，测量其吸光度，按标准曲线法计算氯离子量。

3 试剂

3.1硝酸钠溶液：5mol/L。

3.2氯离子标准贮存溶液：

氯离子储备液：称取氯化钠（基准试剂）0.1649g，置于小烧杯中，用水溶解，移入100mL容量瓶中，以水定容,摇匀。此溶液1L含1g氯离子。

3.3氯离子标准溶液：

氯离子标准溶液：移取50.00mL上述氯离子储备液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1L含0.5g氯离子。

3.4氯离子标准溶液：

氯离子标准溶液：移取10.00mL上述氯离子储备液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1L含0.1g氯离子。

4 仪器

4.1 DL55型电位滴定仪(METTLER  TOLEDO)。。

4.2 DM120温度探头。

4.3 DX235氯离子选择性电极。

4.4 DX200参比电极。

4.5 100mL专用杯。

4.6可加热搅拌器。

5 分析步骤

5.1 试料

称取一定量试样，精确至0.0001g。

5.2测定

5.2.1 将试料（5.1），置于200mL三角锥形瓶中，加入约40mL水，放入搅拌棒，将三角锥形瓶放于可加热的搅拌器上，加热（温度约70-90℃）搅拌30min，取下，冷至室温，将溶液连同沉淀一起转入50mL容量瓶中，再加入1mL硝酸钠溶液，稀释至刻度，摇匀，待测。

5.2.2 将试液（5.3.1）倒入100mL专用杯（4.5）中。

5.2.3再将DM120温度探头（4.2）、DX235氯离子选择性电极（4.3）、DX200参比电极（4.4）同时插入5.2.2中，并将5.2.2固定。进入程序测量其电位。

5.3工作曲线的绘制

分别移取5.00mL氯离子标准溶液（3.4）（3.3）（3.2），置于一组50mL容量瓶中，再加入1mL硝酸钠溶液，稀释至刻度，摇匀。以下同5.2.2。

以氯离子量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

注：试验用水均为新烧制蒸馏水。

6 分析结果的计算与表述

wS(%)=m1×10−6m0×V1V0×100..........................................(1)按式（1）计算氯离子的质量分数(ws)，数值以%表示：

式中：m0  —试料量，单位为克（g）；

m1 —自工作曲线上查得的氯离子量，单位为微克（g）；

V0 —试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

7 精密度

7.1 重复性条款

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限                                %

| 氯离子的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3  允许差                                   %

| 氯离子的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核