《海水淡化装置用铜合金无缝管》标准编制说明

(送审稿)

- 工作简况

根据中色协综字 [2007] 226号 《关于下达2007年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》的要求，由浙江海亮股份有限公司负责起草国家标准《海水淡化装置用铜合金无缝管》（项目序号20074784-T-61029）。

本标准为首次制订。

当今世界淡水资源日趋匮乏。加速水资源的开发，解决淡水危机是世界各国研究的主要课题。淡化海水是实现新水源生产，缓解淡水危机的重要途径之一。

海水淡化装置用铜合金无缝管是海水淡化热交换器的关键材料，由于长期在恶劣的流动海水和砂的冲刷腐蚀环境中工作，所以海水淡化装置用铜合金无缝管要求有较高的耐腐蚀性，适合海水淡化装置要求的长度及管材尺寸的精度，也是海水淡化装置用铜合金无缝管的特征之一。

目前，国内无相关国家标准，企业生产的海水淡化装置用铜合金无缝管一般参照ASTMB 552-98（04）《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》的相关要求，面对海水淡化的迫切需求，制定适合我国国情的海水淡化装置用铜合金无缝管标准势在必行。

接到任务后，海亮股份公司立即成立了标准编制小组，编制小组由总经理、专职编写、技术研发、品质保证、质量检测、生产、销售等相关人员组成，这为该标准全面、系统、有效的制定打下了良好的基础。随后编制小组进行了全面的市场调研，全面、准确地了解了市场及客户的需求，了解了我国当前厂家的生产情况，了解了产品在未来市场的占有情况。接下来，编制小组开始了对该标准的起草工作，经过多次讨论及征求意见，于2008年2月形成了该标准讨论稿。

2008年3月，在全国有色标委会的主持下，该标准在南宁进行了讨论会，参加会议的有数十家相关单位，编制小组在听取了各位参会体表的意见后，对标准进行了相关的修改，于2008年6月形成了送审稿。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

本标准是修改采用美国ASTMB 552-98（04）《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》、BS EN 12451：1999《热交换用铜及铜合金无缝圆管》中相应部分进行的制定。

2.1 牌号的确定

鉴于海水淡化装置用铜合金管恶劣的工作环境以及参照ASTMB 552-98（04）《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》中的牌号，本标准选取了与C70600、C71500、C71640和C72200相对应的四个国家牌号： BFe10-1-1、BFe30-1-1、BFe30-2-2和BFe16-1-1-0.5，其中BFe30-2-2 和BFe16-1-1-0.5属于新注册牌号，化学成分与C71640和C72200相对应。根据实际应用，本标准增加了HAl77-2牌号。

2.2 尺寸及允许偏差的确定

本产品对尺寸精度要求较高，根据美国ASTMB 552-98（04）《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》中尺寸部分和实际应用情况，本标准规定：外径为8~50.80mm, 壁厚为0.4~1.5mm毫米,长度为3000~32000mm。外径允许偏差使用的是绝对偏差，壁厚的允许偏差为公称壁厚的±10%。为了保证使用要求，本标准还规定了圆度、切斜和直度。

2.3  状态的确定

- 根据使用要求及参照ASTMB 552-98(04)《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》中状态，本标准规定:BFe10-1-1：M、M2、Y；BFe30-1-1、BFe30-2-2、BFe16-1-1-0.5、HAl77-2：M、M2。本标准所确定的状态完全可以满足客户的需求。

2.4  力学性能的确定

- BS EN 12451：1999《热交换用铜及铜合金无缝圆管》中用抗拉强度、规定非比例延伸强度（RP0.2）、伸长率和维氏硬度作为产品力学性能的检验指标。本标准中也使用抗拉强度、规定非比例延伸强度（RP0.2）、伸长率和维氏硬度作为产品力学性能的检验指标，但一般情况下，拉伸试验和硬度试验两者选其一，客户有要求时，可同时要求。

2.5  工艺性能的确定

- 参照ASTMB 552-98（04）《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》及客户使用要求，本标准规定了压扁试验和扩口试验。

2.6  晶粒度

- 软状态和半软状态管材应进行晶粒度检验。管材的平均晶粒度为0.010～0.045㎜。

2.7  残余应力试验

- 管材应进行残余应力试验。试验后，不应出现肉眼可见的应力裂纹。

2.8  无损检验要求的确定

- 参照ASTMB 552-98（04）《海水淡工厂用无缝和焊接铜镍管》和客户使用要求，本标准规定了涡流探伤试验、水压试验、气压试验，但一般情况下，只做涡流探伤试验，如客户要求，也可同时做水压试验或气压试验。

2.9  型式试验

- 如客户有要求，本标准可进行残碳试验和腐蚀试验，但属于型式试验。

2.10  碳膜试验

- 如客户有要求，本标准可进行碳膜试验。

3  与国外同类标准水平的对比情况

本标准是修改采用美国ASTMB 552-04《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》、BS EN 12451：1999《热交换用铜及铜合金无缝圆管》中相应部分进行的制定。各项指标具体的对比见下表。

3.1 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-04中牌号的对比

GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-04中牌号的对比见表1。

3.2 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-04中尺寸、尺寸允许偏差及其他相应部分的对比

GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-04中尺寸、尺寸允许偏差及其他相应部分的对比见表2。

3.3 GB/T XXXX－XXXX与BS EN 12451：1999中力学性能的对比

GB/T XXXX－XXXX与BS EN 12451：1999中机械性能的对比见表3。

从各项指标对比可以看出，本标准技术指标高于或等同于ASTM B 552-04、BS EN 12451：1999标准。

本标准是首次制订，建议作为推荐性国家标准。

表1  GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-04中牌号的对比

| 项目 | 《海水淡化装置用铜合金无缝管》GB/T XXXX－XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》ASTMB 552-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分% | 牌号 | Cu | Ni | Fe | Mn | Al | Pb | P | S | Sn | Si | Zn | 杂质总和 | 牌号 | Cu | Ni | Fe | Mn | Cr | Pb | C | S | Ti | Si | Zn | 杂质总和 |
|  | HAl 77-2 | 76.0~ 79.0 | — | ≤0.06 | — | 1.8~ 2.5 | ≤0.07 | AS 0.02~0.06 | — | — | — | 余量 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BFe 10-1-1 | 余量 | 9.0~ 11.0 | 1.0~1.5 | 0.5~1.0 | C~ 0.05 | ≤0.02 | ≤0.006 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.7 | C70600 | 余量 | 9.0~ 11.0 | 1.0~1.8 | ≤1.0 | — | ≤0.05 | — | — | — | ≤0.15 | ≤1.0 | — |
|  | BFe 30-1-1 | 余量 | 29.0~32.0 | 0.5~1.0 | 0.5~1.2 | C~ 0.05 | ≤0.02 | ≤0.006 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.7 | C71500 | 余量 | 29.0~33.0 | 0.4~1.0 | ≤1.0 | — | ≤0.05 | — | — | — | ≤0.15 | ≤1.0 | — |
|  | BFe 30-2-2 | 等同C71640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C71640 | 余量 | 29.0~32.0 | 1.7~2.3 | 1.5~ 2.5 | — | ≤0.01 | ≤0.06 | ≤0.03 | — | — | — | — |
|  | Bfe16-1-1-0.5 | 等同C72200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C72200 | 余量 | 15.0~18.0 | 0.50~1.0 | ≤1.0 | 0.30~0.70 | ≤0.05 | — | — | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤1.0 | — |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-04标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 552-98（04）中尺寸、尺寸允许偏差及其他相应部分的对比

| 项目 | 《海水淡化装置用铜合金无缝管》GB/T XXXX－XXXX |  |  |  | 《海水淡化工厂用无缝和焊接铜镍管》 ASTM B 552 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径及允许偏差(㎜) | 外径 |  | 允许偏差，± |  |  | 外径 |  | 允许偏差，± |  |  |
|  | 8~15.88 |  | 0.08 |  |  | ≤25.4 |  | 0.10 |  |  |
|  | ＞15.88~28.58 |  | 0.10 |  |  | >25.4~31.8 |  | 0.13 |  |  |
|  | ＞28.58~31.75 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＞31.75~38.10 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＞38.10~41.27 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＞41.27~50.80 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁厚允许偏差(mm) | 管材的壁厚允许偏差为公称壁厚的±10%。 |  |  |  |  | 管材的壁厚允许偏差为公称壁厚的±10%。 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度及其允许偏差(mm) | 长度 |  | 长度允许偏差，± |  |  | 规定长度/m |  | 允许偏差(mm)，± |  |  |
|  | ≤4900 |  | 2.4 |  |  | ≤4900 |  | 2.4 |  |  |
|  | ＞4900～6600 |  | 3.2 |  |  | ＞4900～6600 |  | 3.2 |  |  |
|  | ＞6600～9800 |  | 4.0 |  |  | ＞6600～9800 |  | 4.0 |  |  |
|  | ＞9800～19700 |  | 9.5 |  |  | ＞9800～19700 |  | 9.5 |  |  |
|  | ＞19700～32000 |  | 12.7 |  |  | ＞19700～32000 |  | 12.7 |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面质量 | 管材的内外表面应清洁、光亮，不应存在影响客户使用的有害缺陷。 |  |  |  |  | 管材应清洁无缺陷，但允许有不影响使用的自然缺陷。退火状态的管材可以在内外表面上有一层暗彩虹色薄膜，而拉拔状态的管材可以在其表面上有一层拉拔润滑薄膜。 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩口试验 |  | 扩口量/% |  | 顶芯锥度 |  |  | 扩口量/% |  |  | 顶芯锥度 |
|  | HAl77-2 | M | 30 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
|  |  | M2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BFe10-1-1 | M | 30 |  |  | C70600 | O61 |  | 30 |  |
|  |  | M2 | 20 |  |  |  | H55 |  | 30 |  |
|  | BFe30-1-1 | M | 30 |  |  | C71500 | O61 |  | 30 |  |
|  |  | M2 | 20 |  |  |  | H55 |  | 15 |  |
|  | BFe30-2-2 | M | 30 |  |  | C71640 | O61 |  | 30 |  |
|  |  | M2 | 20 |  |  |  | H55 |  | 15 |  |
|  | BFe16-1-1-0.5 | M | 30 |  |  | C72200 | O61 |  | 30 |  |
|  |  | M2 | 15 |  |  |  | H55 |  | 15 |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压扁试验 | 压扁后软态和半软态管材内壁间距应等于壁厚。 |  |  |  |  | 退火态管材压扁后内壁间距等于三倍壁厚。 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX略高于ASTM B 552-98（04）标准水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶粒度 | 管材的平均晶粒度为0.010~0.045mm。 |  |  |  |  | 无规定 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX略高于ASTM B 552-98（04）标准水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无损检验 | 规定了涡流探伤、水压试验 |  |  |  |  | 规定了涡流探伤、水压和气压试验 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX与ASTM B 552-98（04）标准水平相当。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残余应力检验 | 管材应进行残余应力试验。试验后，距管材两端10mm以外的地方，不应出现肉眼可见的裂纹。 |  |  |  |  | 无规定 |  |  |  |  |
|  | 对比结果：GB/T XXXX－XXXX略高于ASTM B 552-98（04）标准水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳膜试验 | 如客户有要求，管材表面应进行碳膜试验。 |  |  |  |  | 无规定 |  |  |  |  |
| 残碳试验 | 如客户有要求，管材应进行残碳试验。 |  |  |  |  | 无规定 |  |  |  |  |
| 腐蚀试验 | 如客户有要求，管材应进行腐蚀试验。 |  |  |  |  | 无规定 |  |  |  |  |

表3  GB/T XXXX－XXXX与BS EN 12451：1999中机械性能的对比

| 《海水淡化装置用铜合金无缝管》GB/T XXXX－XXXX |  |  |  |  |  |  | 《热交换用铜及铜合金无缝圆管》BS EN 12451：1999 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm /N/mm2 不小于 | 非比例延伸强度RP0.2/N/mm2 不小于 | 伸长率 A/% 不小于 | 硬度HV |  | 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm /N/mm2 不小于 | 非比例延伸强度RP0.2/N/mm2 不小于 | 伸长率 A5 不小于 | 硬度HV |  |
|  |  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |  |  |  |  | 最小 | 最大 |
| HAl77-2 | M | 340 | 120 | 48 | 70 | 100 | CW702R | R340 | 340 | 120 | 55 | 70 | 100 |
|  | M2 | 390 | 150 | 38 | 85 | 130 |  | R390 | 390 | 150 | 45 | 85 | 110 |
| BFe10-1-1 | M | 290 | 90 | 25 | 70 | 105 | CW352H | R290 | 290 | 90 | 30 | 75 | 105 |
|  | M2 | 310 | 105 | 12 | 80 | 130 |  | R310 | 310 | 220 | 12 | 105 | 150 |
|  | Y | 480 | 400 | — | 150 | — |  | R480 | 480 | 400 | 8 | 150 | — |
| BFe30-1-1 | M | 370 | 120 | 30 | 90 | 120 | CW354H | R370 | 370 | 120 | 35 | 90 | 120 |
|  | M2 | 450 | 150 | 10 | 110 | 160 |  | R480 | 480 | 300 | 12 | 120 | — |
| BFe30-2-2 | M | 435 | 150 | 25 | 90 | 125 | CW353H | R420 | 420 | 150 | 30 | 90 | 125 |
|  | M2 | 450 | 180 | 10 | 120 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对比结果：GB/T XXXX－XXXX 比BS EN 12451：1999水平略高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |