《铸造铜合金锭》行业标准编制说明（送审稿）

- 工作简况

根据有色标委［2005］52号《关于编制2006年有色金属行业标准项目计划的通知》要求，《铸造铜合金锭》（序号11）由浙江海亮股份有限公司进行制定。

根据该通知，我们成立了《铸造铜合金锭》行业标准编制小组。编制小组成员根据标委会的制定精神，对GB 8737-1988《铸造黄铜锭》和GB 8739-1988《铸造青铜锭》的使用情况、市场反映及两标准存在的缺陷进行了充分的了解，之后，起草形成了该标准的讨论稿。

在有色标委会的主持下，该标准于2007年9月在成都进行了讨论会，与会专家对标准进行了细致深入地探讨，提出了宝贵意见，根据这些意见，该标准进行了修改，于2008年6月形成了标准送审稿。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

在调研、查阅了相应的国外、国内的标准，同时根据我国几年对铜棒产品的性能测试、分析，决定以GB 8737-1988，GB 8739-1988,　ASTM B 584-2000，EN 12164-2000，等标准为依据，在此基础上根据国内外市场需求，加入了无铅易切削铜合金锭的内容，制订了本标准。

2.1牌号的确定

根据厂家对产品性能、使用情况的要求，同时根据我国生产中的实际情况，在原标准牌号的基础之上，该标准增加了ZHPb60-1A、ZHPb60-1B、ZHPb59-2C、ZHPb62-2-0.1、ZHBi60-0.8、

ZQPb85-5-5、ZQPb80-7-3七个牌号。

2.2形状的确定

根据市场的实际情况，及参照相应的国内外标准，该标准确定了长条状等三种形状。如客户需要，也可供应其他形状的铸锭。

2.3尺寸规格及其允许偏差的确定（mm）

根据市场实际使用情况，由于要重新熔化，对尺寸要求不高，只作参考。

2.4状态的确定

因铜锭是铸造成形的，状态为铸态。

2.5力学性能的确定

因铜锭为铸造形态，不经过加工变形，因此本标准不对力学性能做出规定，如客户需要，可提供相应的测试。

2.6工艺性能的确定

如需方要求，供方可对产品进行镜面抛光、宏观组织检验、耐脱锌腐蚀试验的测定。。

2.7 与原YS/T 544-2006、YS/T 545-2006的不同之处

在原标准YS/T 544-2006《铸造黄铜锭》和YS/T 545-2006《铸造青铜锭》中牌号的基础之上，标准增加了ZHPb60-1A、ZHPb60-1B、ZHPb59-2C、ZHPb62-2-0.1、ZHBi60-0.8和ZQPb85-5-5、ZQPb80-7-3七个牌号。

2.8与国外同类标准水平的对比情况

本标准与ASTM B 584-2000，EN 12164-2000等标准的化学成份对比见下表。

表1-1 ASTM B 584-2000的化学成份

| 合金牌号 | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C83600 | 84~86 | 4~6 | <0.3 | 4~6 | 4~6 |
| C84400 | 78~82 | 6~8 | <0.4 | 2.3~3.5 | 7~10 |

表1-2 EN 12164-2000的化学成份

| 合金牌号 | Cu | Pb | Fe | Sn | As | Ni | Zn | 杂质总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CW602N | 61~63 | 1.7~2.8 | <0.1 | <0.1 | 0.02~0.15 | <0.3 | 余量 | <0.2 |

表1-3本标准化学成份

| 牌号 | 主成分/% |  |  |  |  |  |  |  | 杂质成分/%，不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | As | Sn | Al | Bi | P | Zn | Fe | 杂质总和 |
| ZHPb60-1A | 59~61 | 1.0~2.0 |  | <0.1 | 0.5~0.7 |  | 0.005 | 余量 | <0.1 | <0.5 |
| ZHPb60-1B | 59~61 | 1.0~2.0 |  | <0.2 | 0.5~0.7 |  | 0.01 | 余量 | <0.2 | <1 |
| ZHPb59-2C | 58~60 | 2~3 |  | <0.8 | 0.4~0.8 |  |  | 余量 | <0.8 | <3 |
| ZQPb85-5-5 | 84~86 | 4~6 |  | 4~6 |  |  |  | 4~6 | <0.3 | <1.0 |
| ZQPb80-7-3 | 78~82 | 6~8 |  | 2.3~3.5 |  |  |  | 7~10 | <0.4 | <1.0 |
| ZHPb62-2-0.1 | 61~63 | 1.5~3 | 0.08~3 | <0.1 | 0.5~0.7 |  | 0.005 | 余量 | <0.1 | <0.5 |
| HBi60-0.8 | 59~61 | <0.1 |  | <0.5 |  | 0.5~1 |  | 余量 | <0.5 | <0.5 |