ICSXXX

标准分类号

中华人民共和国有色金属行业标准

ＹＳ／ＴＸ ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

代替ＹＳ/Ｔ335－94

无氧铜含氧量金相检验方法

Metallographic determination methods of oxygen content

in oxygen-free copper

（征求意见稿）

.

200x－xx－xx发布　　　　　　　　　　　200x－xx－xx实施

国家发展和改革委员会　　发　布

ＹＳ／ＴＸ ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

前　　言

本标准是对YS/T335－94《电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法》的修改。在主要技术内容上与YS/T335－94相同，部分技术指标及要求有所提高。

本标准与YS/T335－94相比，主要变化如下：

——增加了“范围”一章。

——增加了“术语”一章。

——增加了“仪器设备”一章。

——增加了“试验报告”一章。

——对原标准中个别条款进行了适当的补充和完善。

本标准代替YS/T335－94。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——ＹB731－70

——YS/T335－94

ＹＳ／ＴXXXX－XXXX

无氧铜含氧量金相检验方法

１　范围

本标准规定了无氧铜含氧量的金相检验方法。

本标准适用于无氧铜含氧量的定级检验。

２　原理

将制备好的试样在含有氢的气氛中加热，并在试样不与空气接触的条件下冷却，根据铜中氧化亚铜与还原性氢气反使应晶界产生裂纹或开裂的特征，用金相显微镜观察,视裂纹或开裂情况判断其含氧量。

3　术语

无氧铜oxygen-free　copper（参见ＧＢ／Ｔ１１０８６－１９８９　铜及铜合金术语）

不用金属或准金属脱氧剂制成的不含氧化亚铜的铜．本术语可用来表示由此原料生产的工业产品。

４　仪器设备

４.1　电解抛光设备和机械抛光设备

４.2　氢气退火装置

４.3　烘干设备

４.4　金相显微镜

5　试样及试样制备

5.1　取样数量在相应的产品技术标准中规定，若用户另有要求，则由供需双方协商确定。

5.2　试样检验面的尺寸一般为1.0~1.5平方厘米，或根据具体情况灵活取样。

5.3　对较细的线材，可用无氧铜块做撑架绕在其上。

5.4　试样的制备可采用电解抛光或机械抛光。如有不同意见，则以电解抛光为准。

ＹＳ／ＴXXXX－XXXX

快速电解抛光推荐：

电解液：　　　　　硝酸﹕水＝３﹕４

电压（空载）：　　２５伏

电流密度：　　　　４安培／厘米２左右（试样与电解液面稍微接触）

抛光时间：　　　　１０～２５秒

阴极材料：　　　　紫铜板

注：电解抛光规范可不受上述规定限制。

6　实验方法和要求

6.1　试样经粗细研磨后进行抛光。

6.2　抛光后的试样经水充分冲洗后进行烘干，烘干过程中试样温度应低于50℃。

6.3　烘干后的试样在至少含有10%氢气（体积比）气氛中加热至820～850℃保温20分钟,试样在不与空气接触的条件下冷却。

6.4　试样冷却至室温，取出直接在显微镜放大200倍的明场下检验。

6.5　根据标准图片1、2、3级为合格，多数视场为3级以上者为不合格．

注：如有特殊要求则由供需双方协商确定．

７　试样报告

试样报告应包括下列内容：

- 试样来源、牌号、规格、状态、批号、试样数量等；

- 本标准号；

- 试验结果；

- 试验日期、试验者、复验者签名。

ＹＳ／ＴXXXX－XXXX

附　录  A

(规范性附录)

标准含氧量图片（200×）

一级（晶界无裂纹）

二级（晶界有个别裂纹）

ＹＳ／ＴXXXX－XXXX

三级（晶界有局部不连续的裂纹）

四级（晶界有连续的裂纹）

ＹＳ／ＴXXXX－XXXX

五级（晶界有严重的连续裂纹）