H62

中华人民共和国有色行业标准

YS

YS/T 76 —××××

代替YS/ T 76－1994

铅黄铜拉花棒

Lead brass drawn rods with tooth pattern

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

- 前    言

本标准代替YS/ T 76-1994《铅黄铜拉花棒》。

本标准修订时参考了GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》。

本标准与YS/T 76-1994《铅黄铜拉花棒》相比，主要有如下变动:

- 增加了HPb59-2、HPb59-3、HPb58-3三个牌号和相应的技术要求；

- 拉花棒的外径规格由3～32mm调整为3～45mm；

- 依据产品的花型，把拉花棒分为直纹拉花棒和网纹拉花棒；

- 产品增加了一个铸造状态（Z）；

- 对于齿型的确定，本标准中给出了齿数范围作为参数要求，但同时给出了优先选用的齿数；对于齿高依据公称外径的大小，给出了2～3个定值供选用；对于齿顶宽、齿低宽也分别给出了几个定值供选用；

- 把棒材的直度分为普通级和高级，普通级的要求比原要求加严了；

- 把检验分为出厂检验和型式检验两类。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准宁波金田铜业股份有限公司负责起草。

本标准起草人：

本标准所代替标准的的版本发布情况为：

- YS/T 76-1994。

- 黄铜拉花棒

  - 范围

本标准规定了铅黄铜拉花棒的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书、合同（或订货单）等内容。

本标准适用于五金器件、建筑装饰等用铅黄铜拉花棒。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228  金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 5121.1～5121.27  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法  氨熏试验方法

GB/TXXXX.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

  - 产品分类

    - 牌号、状态、规格

3.1.1  产品牌号状态及规格如下表所示：

- 产品分类

| 牌号 | 状态 | 直径/mm | 长度/mm | 花型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPb59-1 HPb59-2 HPb59-3 HPb58-3 | Z、Y2 | 3～45 | 1000～5000 | 直纹 | 网纹 |
|  |  | ≤8 | ≥4000（成盘供应） |  |  |
| 注：经供需双方协议，可供应其他牌号和规格的棒材。 |  |  |  |  |  |

    - 标记示例

标记按产品的名称、牌号、状态、直度类别、规格和标准号的顺序表示，标记示例如下：

示例1：

用HPb59-1合金制造、铸态、直度为普通级、直径为10mm、长度为 3000mm的网纹拉花棒标记为：

网纹拉花棒HPb59-1Z  10×3000   YS/T ××-××××

示例2：

用HPb58-3合金制造的、半硬态、直度为高级、直径为20mm、长度为 3000mm的直纹拉花棒标记为：

直纹拉花棒HPb58-3Y2高  20×3000  YS/T ××-××××

  - 技术要求

    - 化学成分

HPb59-1、 HPb59-3拉花棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定，HPb59-2、HPb58-3的化学成分应符合表2的规定。

- 棒材的化学成分

| 牌号 | 成分/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | 其它杂质总和 |
| HPb59-2 | 57.0～60.0 | 1.0～2.5 | ＜0．6 | — | — | ≤1.2 |
| HPb58-3 | 56．0-59．0 | 2.0～3.5 |  | ＜1.8 | 余量 | ≤1.0 |
| - 1：其它杂质总和中不包含镍元素。（其它杂质能不能明确指出？） |  |  |  |  |  |  |

    - 力学性能

棒材的纵向室温力学性能应符合表3的规定。

- 室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm N/mm2 | 伸长率 A % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |  |
| HPb59-1 | Z | ≥340 | ≥8 |
|  | Y2 | ≥390 | ≥12 |
| HPb59-2 | Z | ≥300 | — |
|  | Y2 | ≥360 | ≥10 |
| HPb59-3 | Z | ≥300 | — |
|  | Y2 | ≥350 | ≥10 |
| HPb58-3 | Z | ≥300 | - |
|  | Y2 | ≥350 | ≥8 |

    - 棒材的外形尺寸及其允许偏差

4.3.1 棒材的外形尺寸及其允许偏差应符合图1和表4的规定。

图1  拉花棒材截面齿形示意图（图不太清楚？网纹旋转角度在图中最好也有标示？）

4.3.2  棒材的圆度应不大干直径允许偏差之半。

4.3.3  棒材的定尺或倍尺长度允许偏差为+20mm,倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切最大量为5mm。

- 棒材外形尺寸及其允许偏差                        单位：mm

| 直径 D |  | 齿数 Z |  | 齿高H |  | 齿顶宽m、齿根宽n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 范围 | 优选齿数 | 高度 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 |
| 3～6 | ±0.06 | - 15～50 | - 15、20、25、28、30、32、35、38、40、45、50 | 0.20、0.30 | ±0.05 | 0.2、0.3、0.4 | ±0.05 |
| ＞6～10 | ±0.08 | - 20～60 | - 20、25、28、30、32、35、38、40、42、45、50、60 | 0.20、0.30、0.40 |  |  |  |
| ＞10～18 | ±0.10 | 25～90 | - 25、28、30、32、38、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、70、80、90 | 0.30、0.40、0.50 | ±0.05 |  |  |
| ＞18～30 | ±0.12 | 45～120 | - 45、48、50、55、58、60、62、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、120 | 0.30、0.40、0.50 |  | 0.2、0.3、0.4、0.5 | ±0.05 |
| ＞30～45 | ±0.15 | 60～160 | 60、62、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、120、130、140、150、160 |  |  |  |  |
| - 注：拉花棒的齿数、齿高、齿顶宽、齿根宽由供需双方协商确定；齿顶宽小于0.2、齿根宽小于0.2作锐角。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.4  棒材的直度应符合表5的规定。

- 棒材的直度                             单位：mm

| 直径 |  | 3～18 | ＞18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每米的直度不大于 | 普通级 | 10 | 8 |
|  | 高级 | 5 | 4 |
| - 需方在订货时，需明确直度级别，未明确的按普通级进行供货。 |  |  |  |

4.3.5  网纹拉花棒的网纹旋转角度与棒材轴向线成30°。

    - 内应力

棒材应进行消除残余应力处理。

    - 内部质量

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T 336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

    - 表面质量

4.6.1  棒材的表面应齿廓均匀、清晰，不允许有倒齿、掉齿、针孔、裂纹、起皮、夹杂和绿锈等缺陷，允许有轻微的、局部的、不使棒材尺寸超出允许偏差的环状痕迹、划伤、凹坑、压入物、斑点等缺陷，轻微的细划纹、氧化色和局部的水迹不作报废依据。

4.6.2 棒材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺。直径不大于20mm的棒材端部允许有冲剪痕迹。

  - 试验方法

5.1  棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

5.2  棒材的拉伸试验方法按GB/T 228的规定进行。仲裁试样应符合GB/T 228中R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9试样号的规定。

5.3  棒材的外形尺寸应按 GB/TXXXX.2的规定进行测量。

5.4  棒材的残余应力试验仲裁时按GB/T 10567.2的规定进行。

5.5  棒材的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

5.6  棒材的表面质量采用目测方式进行检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

6.1.1  棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方对收到的产品应按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

棒材应成批提交检验.每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不超过2000kg。

    - 检验项目及取样

- 产品质量的检验包括出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验

每批棒材应进行化学成分、力学性能、尺寸及允许偏差、内部质量、表面质量的检验。

      - 型式检验

棒材的型式检验项目为：出厂检验项目和残余应力的检验。

有下列情况之一者，应进行型式检验。

- 新产品投产定型鉴定；

- 正常生产时，每年进行一次型式检验；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

- 需方提出进行型式检验的要求时；

- 供方认为需要进行时。

6.4 取样

棒材的取样应符合表6的规定。

- 棒材的取样

| 序号 | 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方在熔铸时，每炉取1个试样； 需方在每批棒材中任取1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 2 | 力学性能 | 每批任取2根 | 4.2 | 5.2 |
| 3 | 尺寸及允许偏差 | 逐根 | 4.3 | 5.3 |
| 4 | 内部质量 | 每批任取2根 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | 残余应力 | 取样每批任取2根 | 4.4 | 5.4 |
| 6 | 表面质量 | 逐根 | 4.6 | 5.6 |

    - 检验结果判定

6.4.1  化学成份检验不合格，判该批产品不合格。

6.4.2  力学性能、残余应力和内部质量试验结果中有试样不合格时，应从该批中（包括原受检不合格的那根棒材）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若试验结果仍有试样不合格，则整批判为不合格或逐根检验，合格者交货。

6.4.3  表面质量和尺寸及允许偏差检验不合格时，按根判不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

  - 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格、齿型；

- 供应状态；

- 尺寸及其允许偏差（普通级或较高级）；

- 残余应力检验；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。