《铅黄铜拉花棒》编制说明

1、工作简介

根据中国有色金属工业协会，中色协综字[2008]105号《关于下达2008年有色金属行业标准制（修）订项目计划的通知》，宁波金田铜业（集团）股份有限公司负责修订《铅黄铜拉花棒》行业标准。根据此项工作要求，对拉花棒目前的生产情况和标准进行研究，并以研究结果对标准进行了修订。

本标准起草人及工作如下：

洪燮平：标准起草总负责人，负责指标、方案等的确定。

楼春章：标准中主要技术指标的验证、确定。

沈波：标准中技术指标、试验方法的试验、验证

本标准为第一次修订。《铅黄铜拉花棒》（YS/76-94）标准已制定已有十多年历史，已不能满足市场供需双方的需要。在接受该项任务后，我公司即成立了起草编写小组，对现在市场上常用的铅黄铜拉花棒相关数据进行了收集、整理，并多次组织由生产单位、使用单位、测试单位参加的会议，就标准的修订内容、方案进行研讨、论证。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

《铅黄铜拉花棒》于1994年制定，已有十多年历史，该标准中只有涉及一个牌号、一种花型，适用性较差。特别是国内随着加工技术的发展，黄铜拉花棒市场需求呈现多样花，因此迫切需要对该标准进行修订。该标准在修订时，依据市场需求、生产单位的生产能力和水平等对牌号、规格、技术要求等多方面进行修订、增添、删除。

2.1 牌号

原标准中只有一个HPb59-1，本次修订时增，增加了HPb58-3、HPb59-2、HPb59-3三个牌号。本次修订增加牌号主要考虑，铅黄铜已经形成了一个细分的市场，为满足不同的要求而进行增加的。其中HPb59-3是《铜及铜合金化学成份》（GB/T5231-2001）中已有牌号，HPb59-2和HPb58-3为新增牌号。HPb59-2和HPb58-3的化学成份参考了日本标准JIS H3250：2006中的C3605及GB/T5231-2001中HPb59-1、HPb59-3等牌号。具体见表1。

表1 HPb59-2和HPb58-3化学成份对照表

| 标准 | 牌号 | 成分/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe+Sn | Zn | 其它杂质总和 |
| 本标准 | HPb59-2 | 57.0～60.0 | 1.0～2.5 | ＜0．6 | — | ≤1.2 |
| 本标准 | HPb58-3 | 56．0～59．0 | 2.0～3.5 | 1.8 | 余量 | 1．0 |
| JIS H3250：2006 | C3605 | 56．0-60．0 | 3.5～4.5 | 1.0 | 余量 | － |
| GB/T5231-2001 | HPb59-1 | 57.0～60.0 | 0．8～1.9 | 0．5 |  | 杂质总和1.0 |
|  | HPb59-3 | 57.5～59.5 | 2.0～3.0 | 0.50 |  | 杂质总和1.2 |

2.2状态

原标准中只有一个状态Y2，根据市场实际需求情况，我们把状态分为经过拉伸缩径变形的Y2状态（半硬态组织）、和铸造后不经过拉伸变形直接进行花纹拉制的Z状态（铸造组织）两种。

2.3技术要求

直径及偏差。根据市场实际需求及各生产厂家的实际生产能力，目前Φ45mm以下拉花棒都为常用规格，因此把产品的公称外径由原来的3～32mm调整为3～45mm，并把允许偏差由负公差调整为正负公差，其精度要求不变。

齿型要求。齿型参数在本次的修订中是调整最大的部分，原标准中每个规格的棒材只对应一种齿型，而实际上客户在齿型参数上的需求是多种多样的，如表3所示。而随着模具加工和生产工艺的改进，齿形结构调整也变得容易，因此本次修订丰富了齿型种类，规格与齿型不再一一对应，只规定齿型的基本要求，齿型的具体参数将根据用户的不同需要确定，本标准中给出了优选参数。另外这次修订明确了花型分为网纹和直纹两种齿型，并明确网纹拉花的花纹旋转角度与棒材的轴向夹角为30度。

表3 部分棒材齿型参数表

| 外径 | 齿数 | 节距 | 齿高 | 外径 | 齿数 | 节距 | 齿高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | 31 | 0.8 | 0.28 | 20 | 48 | 1.3 | 0.5 |
| 8.0 | 50 | 0.5 | 0.18 | 20 | 62 | 1.0 | 0.4 |
| 8.5 | 45 | 0.6 | 0.13 | 20 | 72 | 0.87 | 0.3 |
| 8.5 | 33 | 0.8 | 0.30 | 21 | 62 | 1.0 | 0.4 |
| 9.8 | 60 | 0.5 | 0.16 | 21 | 65 | 1.0 | 0.40 |
| 10 | 39 | 0.8 | 0.25 | 21.3 | 33 | 2.0 | 0.45 |
| 10.0 | 25 | 1.2 | 0.50 | 22 | 65 | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 28 | 1.2 | 0.45 | 22 | 70 | 0.98 | 0.35 |
| 12 | 37 | 1.0 | 0.30 | 22.5 | 80 | 0.88 | 0.4 |
| 12 | 42 | 0.97 | 0.25 | 23 | 60 | 1.2 | 0.45 |
| 12 | 48 | 0.78 | 0.30 | 23 | 80 | 0.9 | 0.35 |
| 12.5 | 36 | 1.1 | 0.45 | 24 | 90 | 0.8 | 0.35 |
| 13 | 45 | 0.8 | 0.35 | 25 | 80 | 0.98 | 0.4 |
| 14 | 45 | 0.9 | 0.33 | 25.9 | 81 | 1.0 | 0.4 |
| 14.5 | 60 | 0.75 | 0.3 | 26 | 54 | 1.5 | 0.5 |
| 15 | 51 | 0.92 | 0.35 | 26.5 | 104 | 0.8 | 0.3 |
| 15.5 | 65 | 0.75 | 0.35 | 27 | 80 | 1.0 | 0.4 |
| 16 | 55 | 0.9 | 0.35 | 28 | 88 | 1.0 | 0.4 |
| 16.5 | 61 | 0.85 | 0.34 | 29 | 90 | 1.0 | 0.4 |
| 17 | 25 | 0.8 | 0.45 | 29.5 | 66 | 1.4 | 0.3 |
| 17 | 66 | 0.8 | 0.35 | 29.5 | 98 | 0.95 | 0.4 |
| 17.5 | 69 | 0.8 | 0.35 | 30 | 60 | 1.57 | 0.5 |
| 18 | 44 | 1.2 | 0.5 | 30 | 80 | 1.2 | 0.4 |
| 18 | 66 | 0.85 | 0.4 | 32 | 125 | 0.8 | 0.3 |
| 18.8 | 62 | 0.95 | 0.3 | 32 | 22 | 0.89 | 0.35 |
| 19 | 58 | 1.0 | 0.45 | 40 | 157 | 0.8 | 0.4 |

棒材直度。随着市场对产品质量要求的不断提高，以及随着国内生产厂家工装水平的提升，实际中棒材在的直度以大幅度提升，故本次修订时提高了棒材的直度，把直度分为普通级和较高级，且普通级直度也比以前加严了一倍，见表4。

表4 直度对照表                   单位：mm

| 原标准直度参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 3-18 |  | ＞18 |  |
| 每米弯曲度，不大于 | 20 |  | 15 |  |
| 修改后标准直度参数 |  |  |  |  |
| 直径 |  | 3-18 |  | ＞18 |
| 每米弯曲度，不大于 | 普通级 | 10 |  | 8 |
|  | 较高级 | 5 |  | 4 |

力学性能。HPb59-1直接参照GB/T4423-2007标准，HPb58-3根据实用结果确定，见表5和表6。

表5 HPb59-1力学性能数据

| 项目 标准 | GB/T4423-2007（矩形棒材） | YS/T76-94 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 390 | 390 | 390 |
| 断后伸长率A/ % | 12 | 10 | 12 |

表6HPb58-3力学性能数据

| 状态 | 外径mm | 抗拉MPa | 延伸% |
| --- | --- | --- | --- |
| HPb58-3 |  |  |  |
| Z | 17.00 | 335 | 4.5 |
|  | 15.66 | 400 | 6.0 |
|  | 15.66 | 395 | 4.0 |
|  | 27.5 | 400 | 9 |
|  | 27.5 | 400 | 7.5 |
|  | 31.5 | 380 | 7.5 |
|  | 31.5 | 395 | 7.0 |
|  | 36.5 | 350 | 7.0 |
|  | 17 | 410 | 6.5 |
|  | 17 | 410 | 8.0 |
| Y2 | 17.00 | 460 | 24.0 |
|  | 10.96 | 455 | 14.5 |
|  | 10.96 | 450 | 15.0 |
| HPb59-1 |  |  |  |
| Z | 36.5 | 400 | 17.5 |
|  | 36.5 | 405 | 19.0 |
|  | 36.5 | 405 | 17.5 |

2.4 试验方法

拉伸试验按GB/T 228执行，试样的制备允许仍沿用了YS/T76-94的规定，试样表面可不加工直接取样，试样长按R2等标准试样编号规定执行，截面积按下列近似公式计算：

F=π4(D−H)2

当供需双方对拉伸试验结果存在分歧需要仲裁时，试样应符合GB/T 228中R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9试样编号的规定，并取最接近试样直径的标准试样编号。

2.5 检验规则

根据实际需要，本标准中把检验分为型式检验和出厂检验。

3、标准水平及预期市场效果

该标准的修订过程中增加了齿形技术参数设置，同时在直度要求上比前一版有较大幅度的提高，即能灵活地满足不同需求，又在规范铅黄铜拉花棒的市场起良好的作用，能够有效地推进该类产品的有序发展。

铅黄铜拉花棒，目前尚未查到相类似的国外标准，而在国内的钢铁机械行业中，有不锈钢的拉花棒材供应，但也无标准，因此可以代表国内先进水平。