前    言

本标准是代替GB/T 3114—1994《铜及铜合金扁线》标准，参考采用ASTM B 250/B 250M-07《加工铜合金线材的一般要求》相关外形尺寸的规定，并结合我国铜及铜合金扁线的实际情况进行的修订。

本标准与GB/T 3114—1994相比，主要变化如下：

——增加了TU1、TP2、H70、H80、H85、H90B、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1等18个牌号，并增加了相应的技术要求；

——增加了CYS、CSY两个供货状态；

——对黄铜扁线的宽度规格由0.5mm～12.0mm扩充到0.5mm～15.0mm；

——增加了对扁线边棱形状的规定；

——对扁线规格允许偏差进行了调整；

——增加了对扁线扭转、残余应力、耐脱锌腐蚀性能等技术要求及相应的试验方法；

——对扁线断口的规定进行了完善；

——对扁线表面质量的规定进行了完善；

——对扁线卷（轴）重量的规定进行了调整；

——根据国际环保无危害的要求，在订货合同内容上增加了有无危害标志的规定。

本标准由有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由宁波博威集团有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司负责起草。

本标准由宁波长振铜业有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、绍兴市力博电器有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3114—1994

铜及铜合金扁线

范围

本标准规定了纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228-2002  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 238  金属材料线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239  金属线材扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品包装、标志、运输和贮存

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 21652-2008  铜及铜合金线材

GB/TXXXX.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

产品分类

牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定：

表1  产品的牌号、状态、规格                      单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2、TU1、TP2 | 软（M），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| H62、H65、H68、H70、H80、H85、H90B | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| HPb59-3、HPb62-3 | 半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2 、QSn5-0.2 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16 | 软（M），半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| QCr1-0.18、QCr1 | 固溶+冷加工+时效（CYS）， 固溶+时效+冷加工（CSY） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| 注：扁线的厚度与宽度之比应在1：1～1：7的范围，其他范围的扁线由供需双方协商。 |

标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例：用T2 制造的、软状态、厚度为1.02mm、宽度为4mm、高精度、扁线标记为：

扁线 T2 M  高 1.02×4  GB/T 3114—XXXX

技术要求

化学成分

扁线各牌号的化学成分应符合GB/T 5231、GB/T 21652的规定。

其他不在GB/T 5231和GB/T 21652标准范围的合金牌号的化学成分应符合表2的规定。

表2 扁线的化学成分

| 合金 牌号 | 化学成分 ％ |
| --- | --- |
|  | 主成分 | 杂质成分，不大于 |
|  | Cu | B | Zn | Ni | Fe | Si | Pb | 杂质总和 |
| H90B | 89～91 | 0.05～0.3 | 余量 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.5 |
| 注1：杂质总和为表中所列杂质元素实测值总和。 注2：表中用“余量”表示的元素含量为100%减去表中所列元素实测值所得。 注3：此牌号的镍含量记入铜中。 |

尺寸及尺寸允许偏差

扁线尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

表3扁线尺寸及其允许偏差                    单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距） | 允许偏差（±） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高级 |
| T2、TU1、TP2、H62、H65、H68、H70、H80、H85、H90B、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.01 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.03 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.05 | 0.03 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.18 | 0.10 |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的扁线，具体要求应在合同中注明。 注2：扁线偏差等级须在订货合同中注明，否则按普通级供货。 注3：扁线不应相拧，扁线厚度的单向偏差应符合表3中数值的规定。当用户允许扁线宽度单向偏差超出表3中数值的规定时，其值可为表3中数值的2倍，但扁线厚度的单向偏差必需符合表3中数值的规定。 |

侧面弯曲度

扁线的侧面弯度应符合表4的规定。

表4侧面弯曲度                              单位为毫米

| 扁线宽度 | 侧面弯曲度，不大于 |
| --- | --- |
| 0.5～5.0 | 10(在任何2000mm长度上) |
| ＞5.0 | 15(在任何2000mm长度上) |

边棱形状

通常扁线应带有商业通用方角，如定货时有规定，则应按表5、表6所规定的边棱形状供货。

表5 扁线圆角半径                           单位为毫米

|  | 方角 | 尖角 | 圆角（如图1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 | ≤5 | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤1.0 |

表6 扁线圆边曲率半径                        单位为毫米

|  | 圆边（如图2） | 全圆边（如图3） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径R | ≤1.25t | ≤0.75 t |

力学性能

扁材的室温纵向力学性能结果应符合表7的规定：

表7扁线的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格（对边距） mm | 抗拉强度Rm N/mm2 | 伸长率A100mm % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |
| T2、TU1、TP2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |
| H62 | M | 0.5～15.0 | 295 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 345 | 10 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 460 | － |
| H68、H65 | M | 0.5～15.0 | 245 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 340 | 10 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 440 | － |
| H70 | M | 0.5～15.0 | 275 | 32 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 340 | 15 |
| H80、H85、H90B | M | 0.5～15.0 | 240 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 330 | 6 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 485 | － |
| HPb59-3 | Y2 | 0.5～15.0 | 380 | 15 |
| HPb62-3 | Y2 | 0.5～15.0 | 420 | 8 |
| HSb60-0.9 | Y2 | 0.5～12.0 | 330 | 10 |
| HSb61-0.8-0.5 | Y2 | 0.5～12.0 | 380 | 8 |
| HBi60-1.3 | Y2 | 0.5～12.0 | 350 | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-18 | M | 0.5～15.0 | 345 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 550 | － |
| QCr1-0.18、QCr1 | CYS CSY | 0.5～15.0 | 400 | 10 |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协商可供其他物理和力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |

反复弯曲试验

半硬态线和硬态线应进行反复弯曲试验，半硬态线不少于3次，硬态线不少于2次，弯曲处不产生裂纹。

扭转试验

当用户要求，并在合同中注明时，应进行扭转试验，具体要求由供需双方商定。

残余应力

硬态硅青铜扁线和锡青铜扁线应进行消除残余应力的处理。

当用户要求，并在合同中注明时，其他扁线也应进行消除残余应力的处理。

耐脱锌腐蚀性能

当用户要求，并在合同中注明时，锑黄铜和铋黄铜扁线应进行耐脱锌腐蚀性能的试验，并符合表7的规定。如果用户不要求时，供方可不进行该项检测，但应保证符合表8的规定。

表8  扁线耐脱锌腐蚀性能

| 牌号 | 失锌层深度，不大于 μm |
| --- | --- |
|  | 横向 | 横向 |
|  | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 |
| HSb60-0.9、HBi60-1.3、HSb61-0.8-0.5 | 150 | 250 | 200 | 350 |

断口质量

扁线断口应致密、无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许存在不影响客户使用要求的轻微缺陷。规格（对边距）大于或等于5mm的扁线，其缺陷大小和数量应符合YS/T 336中的规定；规格（对边距）小于5mm的扁线，其缺陷大小和数量应符合表9的规定。

表9 断口缺陷要求

| 规格（对边距） mm | 忽略不计的缺陷直径 mm | 允许存在缺陷 | 两缺陷间距 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 mm | 个数 |  |
| 0.5～2 | ≤0.01 | ＞0.01～0.05 | ≤2 | ≥0.2 |
| ＞2～5 | ≤0.05 | ＞0.05～0.1 | ≤2 | ≥0.5 |

表面质量

扁线表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色，不允许有影响使用的缺陷。允许有轻微的、局部的不使扁线尺寸超出偏差的压入物和划伤。轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹不作报废依据。

成品排线整齐、没有明显毛边、不乱线、不能有扭拧和翻翘。

扁线卷（轴）重量

扁线卷（轴）重量应符合表10的规定。

表10 扁线卷（轴）重量

| 扁线宽度 mm | 每卷重量 kg |
| --- | --- |
|  | 标准卷 | 较轻卷 |
| 0.5～1.0 | 10±1 | 8±1 |
| ＞1.0～3.0 | 22±2 | 20±2 |
| ＞3.0～5.0 | 25±3 | 22±3 |
| ＞5 | 70±5 | 50±5 |

每批许可交付重量不大于10%的较轻线卷（轴）。

用户对扁线卷（轴）重量有特殊要求时，可协商进行。

试验方法

化学成分仲裁分析方法

扁线的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

尺寸测量方法

扁材的外形尺寸应按 GB/TXXXX.2的规定进行测量。

力学性能检验方法

扁线的室温拉伸试验按GB/T 228的规定进行。厚度不大于4mm的扁线，试样号为R9；厚度大于4mm的扁线，标距长度为100mm。

反复弯曲试验方法

扁线的室温反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。

扭转试验方法

扁线的扭转试验方法按GB/T 239的规定进行。

残余应力检验方法

扁线的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

耐脱锌腐蚀性能检验方法

扁线的耐脱锌腐蚀性能检验方法按GB/T 10119的规定进行。

断口检验方法

扁材的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

表面质量检验方法

扁线表面质量用目视检验。

卷（轴）重量检验方法

扁线卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

检验规则

检查和验收

扁线应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，则在收到产品之日起3个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

扁线应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态组成，每批重量应不超过2000kg。

检验项目

每批扁线应进行化学成份、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、反复弯曲、表面质量及卷（轴）重量的检验。

当需方要求，并在合同中注明时，每批还应进行扭转试验、断口质量、耐脱锌腐蚀性能、残余应力的检验。

取样

扁线的取样应符合表11的规定：

表11  扁线的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方：1个试样/1炉；需方：1个试样/批 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=4.0 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.3 | 5.3 |
| 反复弯曲试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.4 | 5.4 |
| 扭转试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.5 | 5.5 |
| 残余应力 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.6 | 5.6 |
| 耐脱锌腐蚀性能 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.7 | 5.7 |
| 断口质量 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.8 | 5.8 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=4.0 | 4.9 | 5.9 |
| 卷（轴）重量 | 每卷（轴） | 4.10 | 5.10 |

检验结果的判定

化学成分不合格时，判该批扁线不合格。

扁线的外形尺寸和表面质量，每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

当力学性能、反复弯曲试验、扭转试验、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、断口质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批扁线中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷扁线）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批扁线不合格，或由供方重新处理。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

扁线的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)尺寸规格；

e)重量或卷数；

f) 扭转性能、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、断口质量（当用户有要求时）；

g)本标准的编号；

h) 有无危害标志；

i) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铜及铜合金扁线

Copper and copper alloy rectangular wire

（送审稿 2009.09.21）

GB/T 3114—××××

代替GB/T 3114—1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H 62