《铜及铜合金扁线》国家标准

编  制  说  明

（送审稿）

- 工作简况

  - 任务来源

随着我国国民经济的飞速发展和人民生活水平的日益提高，国内外在电力、电子电讯、仪表、眼镜、拉链、照相器具的知名企业，对铜及铜合金的扁线的需求，已由电力行业扩展到了其他领域，并逐年增加。世界各国为了适应现代工业的发展需要，均已编制和修改了铜及铜合金扁线的标准，其产品的牌号、性能、规格也有已较大的补充。而我国的铜及铜合金扁线的标准，仍延用GB/T 3114-1994的标准，已不能满足众多的铜合金扁线生产企业、中间供应商和使用企业的要求。2008年全国有色金属标准化技术委员会在广泛征求意见的基础上，以国标委综合[2008]118号文件下达本标准的起草任务，并由宁波博威集团有限公司负责起草修订，完成年限为2009年。

  - 主要工作过程和工作内容

根据任务落实会会议精神，我公司于2008年11月组建了铜及铜合金扁线国家标准起草小组，主要由总工程师办公室、技术部等技术人员组成。考虑到浙江宏磊铜业股份有限公司、绍兴市力博电器有限公司等企业为紫铜扁线主要生产厂家，于2009年5月根据有色重标委建议，由宁波博威集团有限公司和浙江宏磊铜业股份有限公司负责本标准的起草工作，主要进行如下工作：

主要进行如下工作：

- 确立《铜及铜合金扁线》国家标准起草遵循的基本原则；

- 申报起草该标准的立项报告；

- 对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁分析方法；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿草案。

- 标准制定原则和确定标准主要内容的论据

  - 本标准在制定时主要遵循以下原则

- 充分满足市场要求的原则；

- 划繁就简的原则；

- 经济合理的原则；

- 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

  - 标准的主要内容

    - 关于范围

本标准的铜及铜合金扁线主要用于电力、电子电讯、仪表、眼镜、拉链、照相器具等行业。本标准中的产品牌号是基于GB/T 5231和GB/T 21652的基础而来的，标准中的一部分牌号是在客户需求的基础上，结合国外实际情况和我国铜及铜合金扁线的实际需要而增加的。

    - 关于技术要求

目前国际上的铜及铜合金扁线产品标准，虽然做了修定和补充，但比较分散，而国内的标准都是1994年制定的标准，不能满足众多的铜合金扁线生产企业、中间供应商和使用企业的要求，本标准是代替GB/T 3114—1994《铜及铜合金扁线》标准，结合客户的实际需求和参考采用ASTM B 250/B 250M-07《加工铜合金线材的一般要求》标准的相关规定，对行业的发展将起到一定的促进作用。

    - 关于产品的状态与性能

标准中的产品状态的划分是根据客户的具体需求及参照GB/T 3114—1994《铜及铜合金扁线》标准结合而来的，新增加了TU1、TP2、H70、H80、H85、H90B 、HPb59-3、HPb62-3、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、HSb60-0.9、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1等18个牌号及CYS、CSY两个供货状态，产品性能是结合用户的需求和参照GB/T 3114—1994《铜及铜合金扁线》标准及GB/T 21652-2008 《铜及铜合金线材》标准。

- 本国家标准与原国家标准及国外标准的对比：

本标准与原国家标准水平对比表

|  | 本标准 GB/T 3114—XXXX | 原标准 GB/T 3114—1994 | 国外标准 ASTM B 250/B 250M-07 | 标准水平对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金牌号 | T2、TU1、TP2、H62、H65、H68、H70、H80、H85、H90B、HPb59-3、HPb62-3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、 QSn5-0.2、QSn4-3、QSn3-1、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | T2、H62、H65、H68、QSn4-3、QSn3-1、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | 无 | 优于 |
| 状态 | 软（M）、半硬（Y2）、硬（Y）、 固溶+冷加工+时效（CYS）、 固溶+时效+冷加工（CSY） | 软（M）、半硬（Y2）、硬（Y） | 无 | 优于 |
| 规格（厚度×宽度），mm | 详见表1 | 详见表2 | 0～4.8×0～32.0 | 规格范围大于原国标，小于美标 |
| 本标准与原国家标准水平对比表（续） |
|  | 本标准 GB/T 3114—XXXX | 原标准 GB/T 3114—1994 | 国外标准 ASTM B 250/B 250M-07 | 标准水平对比 |
| 尺寸及偏差 | 详见表3 | 详见表4 | 详见表5、表6、表7、表8 | 优于 |
| 边棱形状 | 祥见表9、表10 | 无 | 详见表11 | 相当美标 |
| 力学性能 | 详见表12 | 详见表13 | 无 | 相当原国标 |
| 检测项目 | 化学成分、外形尺寸、力学性能、反复弯曲试验、扭转试验、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、断口质量、表面质量、卷（轴）重量 | 化学成分、外形尺寸、力学性能、反复弯曲试验、断口质量、表面质量、 卷（轴）重量 | 无 | 优于 |

- 本标准与原国家标准及ASTM标准对照表

4.1扁线牌号、状态、规格的对比见表1、表2

表1  GB/T3114—XXXX扁线的牌号、状态、规格    单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2、TU1、TP2 | 软（M），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| H62、H65、H68、H70、H80、H85、 H90B | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| HPb59-3、HPb62-3 | 半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| HBi60-1.3、HSb60-0.9、 HSb61-0.8-0.5 | 半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2 、QSn5-0.2 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | (0.5～6.0)×(0.5～12.0) |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16 | 软（M），半硬（Y2） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |
| QCr1-0.18、QCr1 | 固溶+冷加工+时效（CYS）， 固溶+时效+冷加工（CSY） | (0.5～6.0)×(0.5～15.0) |

表2  GB/T 3114—1994扁线的牌号、状态、规格       单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2 | 软（M），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| H62、H65、H68 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |

4.2扁线规格允许偏差见表3、表4、表5、表6、表7、表8

表3   GB/T3114—XXXX扁线规格及允许偏差       单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距） | 允许偏差（±） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高级 |
| T2、TU1 、TP2、H62、H65、H68、H70、H80、H85、H90B 、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.01 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.03 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.05 | 0.03 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.18 | 0.10 |

表4  GB/T 3114—1994扁线规格及允许偏差            单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距离） | 允许偏差（±） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 较高级 |
| H62、H65、H68 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.015 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.04 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.05 | 0.04 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.07 | 0.05 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| T2、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.04 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.20 | 0.10 |

表5  ASTM B 250/B 250M-07扁线（矩形或方形）厚度允许偏差

适用于B 134/B 134M                   单位为毫米

| 厚度 | 对于下述宽度的厚度允许偏差，（±）A |
| --- | --- |
|  | ≤12 | ＞12～32 |
| ≤0.33 | 0.025 | 0.033 |
| ＞0.33～1.25 | 0.033 | 0.04 |
| ＞1.25～2.30 | 0.04 | 0.05 |
| ＞2.30～3.30 | 0.05 | 0.065 |
| ＞3.30～4.80 | 0.075 | 0.09 |
| A如果规定偏差全为正或为负值，则为给出值的两倍。 |

表6  ASTM B 250/B 250M-07扁线（矩形或方形）厚度允许偏差

适用于B 159/B 159M ，B 197/B 197M，B 206/B 206M       单位为毫米

| 厚度 | 对于下述宽度的厚度允许偏差，（±）A |
| --- | --- |
|  | ≤12 | ＞12～32 |
| ≤1.2 | 0.04 | 0.050 |
| ＞1.2～2.30 | 0.05 | 0.075 |
| ＞2.30～3.30 | 0.075 | 0.10 |
| ＞3.30～4.80 | 0.10 | 0.11 |
| A如果规定偏差全为正或为负值，则为给出值的两倍。 |

表7  ASTM B 250/B 250M-07扁线（矩形或方形）宽度允许偏差

适用于B 134/B 134M                单位为毫米

| 宽度 | 云允许偏差，（±）A | 宽度 | 云允许偏差，（±）A |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤1.25 | 0.025 | ＞3.30～4.80 | 0.075 |
| ＞1.25～2.30 | 0.04 | ＞4.80～12.5 | 0.090 |
| ＞2.30～3.30 | 0.05 | ＞12.5～32.0 | 0.125 |
| A如果规定偏差全为正或为负值，则为给出值的两倍。 |

表8  ASTM B 250/B 250M-07扁线（矩形或方形）宽度允许偏差

适用于B 159/B 159M ，B 197/B 197M，B 206/B 206M        单位为毫米

| 宽度 | 云允许偏差，（±）A | 宽度 | 云允许偏差，（±）A |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤1.25 | 0.04 | ＞3.30～4.80 | 0.10 |
| ＞1.25～2.30 | 0.05 | ＞4.80～12.5 | 0.13 |
| ＞2.30～3.30 | 0.075 | ＞12.5～32.0 | 0.18 |
| A如果规定偏差全为正或为负值，则为给出值的两倍。 |

4.3边棱形状

表9 扁线圆角半径                  单位为毫米

|  | 方角 | 尖角 | 圆角（如图1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 | ≤5 | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤1.0 |

表10 扁线圆边曲率半径            单位为毫米

|  | 圆边（如图2） | 全圆边（如图3） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径R | ≤1.25t | ≤0.75 t |

表11   ASTM B 250/B 250M-07扁线边棱形状

| 方角 | 除非另有规定，所供棒线材应加工成具有以下最大允许半径的商业用方角：对于厚度为大于0.8～1.6mm的线材，倒角半径为0.25mm；对于厚度大于1.6～4.8mm的线材，倒角半径为0.4mm。 |
| --- | --- |
| 尖角 | 按规定，对于平行面间距距离小于或等于5mm的所有线材，倒角半径应小于或等于0.076mm。 |
| 圆角 | 按规定，所供棒线材可加工成图1所示的圆角，圆角相当于具有下述半径圆周的1/4：对于厚度大于3.2～4.8mm的线材，圆角半径为0.80mm，厚度小于或等于3.2mm的线材，可加工成6.8.7所述的全圆边，对于厚度大于4.8～25mm的条材，圆角半径为1.6mm，对于厚度大于25mm的条材，圆角半径为3.2mm。半径允许偏差为±25%。 |
| 圆边 | 当有规定时，对于厚度小于或等于4.8mm的扁平线材，对于厚度大于4.8mm的条材，可最终加工成图2所示圆边，圆边的曲率半径为扁线厚度的11/4。半径允许偏差为扁线厚度的±1/2。 |
| 全圆边 | 按规定线材可最终加工成图3所示的完全连贯起来的圆边。曲率半径大致为线材厚度的一半，但超过部分不得超过线材厚度之半的25%。 |

4.4线材的室温力学性能对比见表12、表13

表12  GB/T3114—XXXX扁线的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格（对边距） mm | 抗拉强度RmN/mm2 | 伸长率A100mm % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |
| T2、TU1、TP2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |
| H62 | M | 0.5～12.0 | 295 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 345 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 460 | － |
| H68、H65 | M | 0.5～12.0 | 245 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 340 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 440 | － |
| H70 | M | 0.5～12.0 | 275 | 32 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 340 | 15 |
| H80、H85、H90B | M | 0.5～12.0 | 240 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 330 | 6 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 485 | － |
| HPb59-3 | Y2 | 0.5～12.0 | 380 | 15 |
| HPb62-3 | Y2 | 0.5～12.0 | 420 | 8 |
| HSb60-0.9 | Y2 | 0.5～12.0 | 330 | 10 |
| HBi60-1.3 | Y2 | 0.5～12.0 | 350 | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-18 | M | 0.5～12.0 | 345 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 550 | － |
| QCr1-0.18、QCr1 | CYS CSY | 0.5～12.0 | 400 | 10 |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协商可供其他力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |

表13   GB/T 3114—1994扁线室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格 （对边距）/mm | 抗拉强度σb，N/mm2 | 伸长率δ，% （L=100mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |
| T2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |
| H62 | M | 0.5～12.0 | 295 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 345 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 460 | － |
| H68、H65 | M | 0.5～12.0 | 245 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 295 | 12 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 440 | － |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协议可供其他力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |

从各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标均优于原国家标准，其他一些指标等同于原国家标准及美国标准。

5  评语

本标准是根据我国实际生产使用情况，对GB/T 3114—1994《铜及铜合金扁线》的修订，参考采用ASTM B 250/ B 250M-07《加工铜合金线材的一般要求》，其整体内容达到国际先进水平，并高于原国家标准。建议作为推荐性国家标准发布实施。

本标准在起草过程得到了全国有色金属标准化技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过帮助与方便的多家单位表示感谢！

标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还存有许多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习。以便使本标准更加完善。

宁波博威集团有限公司

《铜及铜合金扁线》国家标准起草小组

2009年9月