标准讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金扁线》                      承办人：刘庆    共 2 页    第 1 页

标准项目负责起草单位：宁波博威集团有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司

电  话：0574-83004633                                                        2009年 09月 21日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 把“对GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》的修订”改为“代替GB/T 3114—1994《铜及铜合`金扁线》标准”； 对范围扩充内容进行详细说明。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 把“订货单（或合同）”改为“合同(或订货单)”，后续章条都做相应的修改。 |  | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 把“GB/T 228”改为“GB/T 228-2002”。 |  | 采纳 |  |
| 4 | 3.1 | 1、对表1中牌号增加一个TU1牌号。 | 绍兴市力博电器有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 把注改为：扁线的厚度与宽度之比应在1：1～1：7的范围，其他范围的扁线由供需双方协商，并放到表1中； | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 把表1规格栏中0.5～6.0×0.5～15.0改为(0.5～6.0)×(0.5～15.0)，表中其他范围都做相应的修改。 | 浙江宏磊铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2 | 把“较高”改为“高”，后续条都做相应得修改。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 6 | 4.1 | 把“GB/T 21652-2008”改为“GB/T 21652”。 |  | 采纳 |  |
| 7 | 4.2.1 | 1、对表2中牌号增加一个TU1牌号； 2、把注3和注4合并，改为“扁线不应相拧，扁线厚度的单向偏差应符合表2中数值的规定。需方要求扁线宽度单向偏差时，其值为表2中数值的2倍” ； 3、把T2、TP2、TU1三个牌号放到H62等牌号一栏中。 |  | 采纳 |  |
| 8 | 4.3 | 1、对表3中牌号T2 、TP2一栏中增加一个TU1牌号； 2、把表3中牌号H68、H65一栏中Y2态抗拉强度改为340MPa，伸长率改为10%；H80、H85一栏中Y2态抗拉强度改为330MPa，伸长率改为6%。 | 中铝上海铜业有限公司 | 采纳 |  |

标准项目名称：《铜及铜合金扁线》                     承办人：刘庆    共 2 页    第 2 页

标准项目负责起草单位：宁波博威集团有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司

电  话：0574-83004633                                                        2009年 09月 21日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.7 | 对表7中失锌层深度增加纵向失锌层深度及纵向、横向最大失锌层深度值。 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | 组批重量改为2000kg。 |  | 采纳 |  |
| 11 | 6.3 | 1、把6.3.1、6.3.2合并，改为“每批扁线应进行化学成份、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、反复弯曲、表面质量及卷（轴）重量的检验”； 2、把6.3.3及6.3.4合并，改为“当需方要求，并在合同中注明时，每批还应进行扭转试验、断口质量、耐脱锌腐蚀性能、残余应力的检验”。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 12 | 6.5 | 1、把6.5“重复试验”改为“检验结果的判定”； 2、把6.5.2改为“扁线的外形尺寸和表面质量，每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货”。 |  | 采纳 |  |

说明：①发送《讨论稿》的单位数： 14  个；

②收到《讨论稿》后，回函的单位数： 6  个；

③收到《讨论稿》后，回函并有建议或意见的单位数：  5 个

④没有回函的单位数：  3  个。