前    言

本标准参照采用JIS H 3250-2006《铜及铜合金棒》标准。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由金田铜业（集团）股份有限公司负责起草、宁波长振铜业有限公司参与起草。

本标准主要起草人：

再生铜及铜合金棒

范围

本标准规定了再生铜及铜合金棒的产品分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存和质量证明书、合同（或订货单）等内容。

本标准适用于五金用的圆形、方形、六角形及其它异形再生铜及铜合金连铸、挤压、轧制、拉制棒材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228  金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法  氨薰试验法

GB/TXXXX.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

术语

再生铜及铜合金 recycling copper and copper alloys

直接利用失去使用价值的铜及铜合金制品，生产出的产品。

要求

产品分类

牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。矩形棒材的宽高比应同时符合表2的规定。

产品的牌号、状态、规格

| 合金牌号 | 产品状态 | 直径（或对边距） mm |
| --- | --- | --- |
| T3A | Y M | 7～80 |
| HPb59-2、HPb58-2、 HPb58-3、HPb56-4、 | Z Y2 | 7～80 |
| HPb62-2-0.1 | Y2 | 7～80 |
| 注：经双方协商，可供其他规格棒材，具体要求应在合同中注明。 |

表2 矩形棒截面的宽高比

| 高度/mm | 宽度/高度，不大于 |
| --- | --- |
| ≤10 | 2．0 |
| ＞10～≤20 | 3．0 |
| ＞20 | 3．5 |
| 注：经双方协商，可供其他规格棒材，具体要求应在合同中注明 |

棒材的不定尺长度规定如下：（本条内容纳入表1中）

直径（或对边距离）为7mm～50mm，供应长度为1000mm～5000mm；

直径（或对边距离）为50mm～80mm，供应长度为500mm～5000mm；

经双方协商，可供其他规格棒材，具体要求应在合同中注明。

标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、精度、规格和标准编号的顺序表示，圆棒直径以“Φ”表示，矩形棒的长、短边分别以“a”、“b”表示，方棒的边长以“a”表示，六角棒的对边距以 “S”表示。

棒材的截面示意图见图1：

图1  棒材的截面示意图

示例1：

用HPb58-2制造的供应状态铸态、普通级，直径为30mm，长度为3000mm的圆棒材标记为：

圆棒HPb58-2Z  30×3000   GB/T ××××－20××。

2：

用HPb59-2制造的供应状态半硬态、高级，高度为25mm、宽度为30mm、长度为3000mm的矩形棒标记为：

方棒HPb59-2Y2高  25×30×3000  GB/T ××××－20××。

示例3

用HPb56-4制造的供应状态半硬态、高级，边长为15mm、长度为3000mm的方棒标记为：

方棒HPb56-4Y2高  15×3000  GB/T ××××－20××。

4：

用T3A制造的供应状态为半硬态、普通级，对边距为17mm的六角矩形棒，标记为：

六角棒T3AY2   17×3000   GB/T ××××－20××。

化学成份

棒材的化学成份应符合表3规定。

表3  棒材的化学成分

| 组别 | 名称 | 牌号 | 元素 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Pb | As | Fe | Sn | Al | Zn | 其它杂质总和 |
| 紫 铜 | T3A紫铜 | T3A（1） | ≥99.80 | ≤0.06 | － | ≤0.10 | - | － | － | 0.10 |
| 铅 黄 铜 | 59-2铅黄铜 | HPb59-2 | 57.0～60.0 | 1.0～2.5 | － | ≤0.6 | - | － | 余量 | ≤1.2 |
|  | 58-2铅黄铜 | HPb58-2 | 56.0～59.0 | 1.0～2.5 | － | Fe+Sn＜1.2 | － | 余量 | ≤0.8 |
|  | 58-3铅黄铜 | HPb58-3 | 56.0～59.0 | 2.0～3.5 | － | Fe+Sn＜1.8 | － | 余量 | ≤1.0 |
|  | 56-4铅黄铜 | HPb56-4 | 54.0～58.0 | 3.0～4.5 | － | Fe+Sn＜2.4 | － | 余量 | ≤1.2 |
| 含砷铅黄铜 | 62-2-0.1 砷铅黄铜 | HPb62-2-0.1 | 60.0～63.0 | 1.7～2.8 | 0.08～0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | 余量 | ≤0.3 |
| Ni含量小于1.0记入Cu中 经供需双方协议，可供应其他牌号的棒材。（其它杂质能不能明确指出？） |

尺寸及允许偏差

棒材直径及允许偏差

圆形棒、矩形棒、方形棒和六角形棒材的尺寸及允许偏差应符合表4规定。

表4 棒材直径（或对边距）及允许偏差             单位为毫米

| 公称直径（或对边距） | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 高级 | 普通级 |
| 7～10 | ±0.04 | ±0.08 |
| ＞10～18 | ±0.05 | ±0.10 |
| ＞18～30 | ±0.06 | ±0.10 |
| ＞30～50 | ±0.12 | ±0.13 |
| ＞50～80 | ±0.15 | ±0.24 |
| 1：单向偏差为表中数值的2倍。 2：棒材直径允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通精度供货。 |

定尺及倍尺长度允许偏差

棒材定尺或倍尺长度允许偏差为+15mm，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围内，并在合同中注明，否则按不定尺长度供货。

扭拧度

矩形棒、方棒、六角棒的扭拧度，每300mm不应超过1度（精确到度），供货最大长度5000mm扭拧度不应超过15度。测量方法按附录A所示。

圆角半径

方棒、六角棒的横载面棱角处允许圆角，但最大圆角半径不得超过表5的规定。

表5圆角半径                            单位为毫米

| 尺寸a（或S） | 7～10 | >10～18 | >18～30 | >30～50 | >50～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
| 圆角半径供方可不作检查，但必须保证。 |

直度

棒材直度（软态除外）应符合表6规定。

表6  棒材的直度                          单位为毫米

| 长度 | 圆棒 | 矩形棒、方形棒、六角棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 7～≤20 | ＞20～80 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| ＜1000 | ≤2 | - | ≤1.5 |  | ≤5 |  |
| 1000≥～＜2000 | ≤3 | - | ≤2 |  | ≤8 |  |
| 2000≥～＜3000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤12 | ≤5 |
| 3000≥ | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤15 | ≤5 |

圆度

圆形棒材的圆度偏差不得超过其直径允许偏差的一半。

力学性能

需方要求时，棒材的室温纵向力学性能应符合表7规定。

表7  室温力学性能

| 供应状态 牌号 性能 | 铸态（Z） | 半硬态 (Y2) | 软态 (M) | 硬态 (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所有牌号 | HPb59-2 | HPb58-3 | HPb58-2 | HPb56-4 | HPb62-2-0.1 | HPb58-2 | T3A | T3A |
| 抗拉强度Rm（N/mm2） | ≥250 | ≥360 | ≥360 | ≥320 | ≥320 | ≥380 | ≥350 | ≥205 | ≥315 |
| 伸长率A（%） | - | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥5 | ≥20 | ≥5 | ≥40 | — |
| 表7规定之外的状态或牌号的性能由供需双方协商确定。 |

内应力

需方要求时，经过拉伸冷变形的黄铜棒应进行消除残余应力处理。

耐脱锌腐蚀性

需方要求时，含砷黄铜HPb62-2-0.1棒材的耐脱锌腐蚀性能应符合表8的规定。

表8 棒材耐脱锌腐蚀性能

| 失锌层深度不大于/μm |
| --- |
| 横向 | 纵向 |
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 |
| 250 | 200 | 80 | 50 |

内部质量

棒材断口应致密、无缩孔。不允许有超出YS/T 336规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

表面质量

棒材表面应光滑、清洁，连铸棒材允许表面呈剥皮拉伸状，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂等缺陷。

棒材表面允许有局部的和不使棒材直径超出允许偏差的划伤、凹坑压入物、斑点等缺陷。轻微的氧化色、发暗和水迹、油迹不作报废依据。

试验方法

化学成分的仲裁分析方法

棒材化学成份的仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

外形尺寸测量方法

棒材的外形尺寸应按 GB/TXXXX.2的规定进行测量。

力学性能试验方法

棒材的室温纵向力学性能试验按GB/T 228的规定进行。试样应符合GB/T 228中R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8试样号的规定。

内部质量检验方法

棒材的断口检验按YS/T 336的规定进行。

内应力检验方法

棒材的内应力试验按GB/T 10567.2的规定进行。

耐脱锌腐蚀检验方法

含砷黄铜棒的耐脱锌腐蚀性能检测方法按GB/T 10119的规定进行。

表面质量检验方法

棒材的表面质量用目视进行检验。

检验规则

检验与验收

棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方收到的产品应按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格产品组成，每批重量应不超过5000kg。

检验项目

每批棒材应进行化学成份、外形尺寸、表面质量及内部质量的检验。

需方要求时，还应进行力学性能、内应力、耐脱锌腐蚀的检验。

取样

产品的取样符合表9的规定。

表9  产品的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取一个试样，需方每批一个取样 | 4．1 | 5．1 |
| 外形尺寸 | 逐根 | 4．2 | 5．2 |
| 表面质量 |  | 4．8 | 5．5 |
| 拉伸试验 | 每批任取二根 | 4．3 | 5．3 |
| 内部质量 |  | 4．7 | 5．4 |
| 内应力检验 |  | 4．5 | 5．6 |
| 抗脱锌腐蚀的检验 |  | 4．6 | 5．7 |

检验结果的判定

化学成份检验不合格，判该批产品不合格。

外形尺寸、表面质量不合格，则判该根棒材不合格。

力学性能、内应力、内部质量、耐脱锌腐蚀试验结果中有试样不合格时，应从该批（包括原受检不合格的那根棒材）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若试验结果仍有试样不合格，则整批判为不合格或逐根检验，合格者交货。

包装、标志、运输、贮存和质量证明书

产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定。

8  合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸及其允许偏差（普通级或较高级）；

- 重量或根数；

- 力学性能（需方要求时）；

- 内应力（需方要求时）；

- 耐脱锌腐蚀（需方要求时）；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—20××

再生铜及铜合金棒

rods and bars of recycling copper and copper alloys

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布