ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 4698.7—200×

代替GB/T 4698.7-1996，GB/T 4698.16-1996

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

氧量和氮量的测定

Chemical analysis for titanium sponge , titanium and titanium alloys—

Determination of oxygen and nitrogen content

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》分为  部分：

本部分为GB/T 4698的第7部分。

本部分方法1等同采用ISO 22963：2008《Titanium and Titanium alloys-Determination of oxygen-Infrared method after fusion under inert gas》(《钛及钛合金 氧的检测  惰性气体熔融红外法》)；

方法2修改采用ASTM E1409-08《Standard Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique》(《惰性气体熔融法测定钛及钛合金中氧和氮》)；

方法3修订GB/T4698.7-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法测定氮量》。

本部分代替GB/T 4698.7-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 蒸馏分离－奈斯勒试剂分光光度法测定氮量》和GB/T 4698.16-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 惰气熔融库仑法测定氧量》。

本部分与GB/T 4698.7-1996和GB/T 4698.16-1996相比主要变化如下：

——将测定氧的方法由惰气熔融库仑法，改为惰性气体熔融红外检测法；

——增加了钛及钛合金中氧、氮同时测定的方法；

——增加了精密度条款,补充了质量保证与控制条款。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所、四川恒为制钛科技有限公司起草。

本部分主要起草人：李剑  ××× ××× ×××

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4698.7-1996、GB/T 4698.16-1996。

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

氧量和氮量的测定

方法1  惰性气体熔融红外法测氧

1  主题内容与适用范围

本方法规定了“惰性气体熔融红外检测法”测定海绵钛、钛及钛合金中氧含量的方法。

本方法适用于海绵钛、钛及钛合金中氧含量的测定。测定范围为0.02％～0.4％。

2  原理

试料加入助熔剂（金属铂或镍）后，装入石墨坩埚中，在惰性气氛（He或Ar）下于脉冲电极炉中加热熔融，释放出的氧与碳化合生成一氧化碳。根据仪器的设计，一氧化碳被氧化成二氧化碳或仍以一氧化碳的形式，被惰性气体载入红外检测器中。

一氧化碳或二氧化碳被吸收，通过与钛标准样品建立的曲线进行比对，测得试样中氧的含量。

3  试剂

3.1  通用要求

除另有说明外，本方法中所用试剂均为分析纯。

3.2  高氯酸镁，Mg(ClO4)2

在仪器中用于吸收水分。使用仪器说明书要求的纯度。

3.3  粘土氢氧化钠（商品名称：碱石棉）

在某些仪器中用于吸收二氧化碳。使用仪器说明书中要求的纯度。

3.4  氧化铜

在某些仪器中用于将一氧化碳氧化成二氧化碳。使用仪器说明书中规定的纯度。

3.5  氦气或氩气

使用仪器说明书中规定的纯度和类型。

3.6  镍酸洗溶液

75ml冰乙酸＋25ml硝酸+2ml盐酸

3.7  钛酸洗溶液

3.7.1  钛酸洗溶液A

100ml硝酸（1＋1）＋5ml盐酸

3.7.2  钛酸洗溶液B

90ml硝酸（1＋1）＋30ml盐酸

3.8  丙酮

3.9  镍

使用纯度大于99％（质量分数）的镍囊、镍丝或镍篮，其氧含量低于0.005％。将镍浸入热的镍酸洗溶液（3.6）中30秒，然后依次用水、乙醇、丙酮各清洗30秒，取出后浸泡在丙酮溶液中待用，用之前取出风干。

3.10  铂

铂片（厚度＜1mm），丝（直径＜3mm）或镍箔（厚度0.01mm～0.03mm），纯度大于99％（质量分数），氧含量低于0.005％（质量分数）。铂用丙酮清洗并储存在干燥器中待用。

3.11  钛标准物质／样品

只能选择钛标准物质／样品。选择一种氧含量范围大约为0.2％～0.35％（质量分数）的钛标准物质／样品。本方法的准确性很大程度上取决于钛标准物质／样品中的氧含量的准确性，以及分析材料与钛标准物质／样品材质的一致性。

4  仪器装置

4.1  仪器

所需仪器测试部分的熔融必须在惰性气氛（氦或氩）中，使用脉冲炉，并有一氧化碳和二氧化碳的收集和测定装置。可以使用商品化的整套仪器。

4.2  石墨坩埚－使用适合仪器的高纯度坩埚。

4.3  玻璃纤维过滤器。

4.4  镊子－由防溶和防酸的塑料制成（在样品准备过程中使用）。

5  样品

5.1  制样

钛及钛合金样品的制备程序与发布的相关标准方法应一致。

5.2  测试样品的准备

5.2.1  最佳的测试样品应是针状（直径约5mm，重量约0.06g～0.14g），或者是立方体块状（边长约3mm，重量约0.06g～0.14g）。

5.2.2  从实验室样品上切取测试样应用机械装置加工，不能使用润滑液，并避免试样过热。

5.2.3  根据a)、b)、c)方法清洗试样表面

a) 将试样放入过滤装置，浸入20℃左右的钛酸洗溶液（3.7.1）中，直到表面干净，时间约50秒。立即用镊子将试样取出，用水清洗两次，乙醇清洗一次，再用丙酮清洗一次，晾干。此时试样的重量约为0.05g～0.13g。保存在干燥器中备用。

b) 用过滤装置将试样浸入钛酸洗溶液（3.7.2）中，从试样和酸溶液剧烈反应开始持续5秒，立即用镊子将试样取出，用水清洗两次，用乙醇清洗一次，再用丙酮清洗一次，晾干。此时试样的重量约为0.05g～0.13g。保存在干燥器中备用。

c) 锉或切除试样外表面，使表面保持新鲜。用丙酮清洗后晾干。此时试样的重量约为0.05g～0.13g。

5.2.4  称量试样，精确至0.1mg。

6  分析程序

6.1  测试次数

至少测定双份试样，并尽可能在一致的条件下进行测试。

6.2  仪器准备

按说明书的要求安装好设备，连接水电气。

将石墨坩埚（4.2）置于炉子的支座上，加热到样品脱气温度以上进行脱气。

继续加热，直到试样全部熔融，氧提取完全，记录下检测器的读出信号。重复此过程直到检测器的读数稳定。

检查玻璃棉过滤器（4.3）是否洁净，必要时进行更换。

如果电源关闭很长时间，再次使用前应根据说明书的要求对设备进行预热稳定。

更换过滤器（4.3）或试剂（3.2，3.3，3.4）后，需反复试验使设备达到稳定状态，此过程试验结果不采用。在样品正式分析之前，按6.3、6.4和6.5的程序进行空白、校准以及试验过程准备。

注：适合试样熔融以及坩埚脱气的温度由各生产厂家的仪器决定。

当使用的设备具有计算机系统控制的工作曲线、标准化（漂移修正、正常固定化、重新校准）和氧成分直接测量功能时，应依照计算机系统软件操作说明书的要求进行。

6.3  空白试验

测试前，重复多次执行下面的空白试验。

坩埚中不加样品，只加入分析助熔用的镍或铂（样品分析过程中应使用质量相同的同种助熔剂），按照6.5规定的程序进行分析。

得到空白试验的读数。

与试样中的含量相比，空白试验的平均值要足够低。

如果空白值异常高，查找并消除影响因素。

如果空白值正常，就在仪器的相关设置栏内输入应扣除的空白值。

6.4  校准

测试前，执行下面的校准过程

使用钛标准样品（3.11）作为测试样品，执行6.5的操作过程。

从分析的读出信号中扣除6.3中的空白值。

重复上述过程多次。

用公式（1）和（2）计算分析读出信号的平均氧等价因子（f）和氧的等价因子（F）。

（1）

（2）

上式中：

F — 氧等价因子，以mg形式表示的氧分析读出信号。

f — 平均氧等价因子，以mg形式表示的氧分析读出信号。

— 称取钛标准样品中氧的质量，以mg形式表示（用公式（3）进行计算）。

S — 扣除空白值后读出信号的平均值。

注1   称取钛标准样品中氧质量的计算按以下公式进行：

（3）

上式中：

—称取钛标准样品中氧的质量，以mg形式表示（用公式（3）进行计算）。

G — 钛标准样品的质量，用g的形式表示。

P — 钛标准样品中氧的质量分数，以百分数的形式表示。

注2   正确的空白分析程序按厂家的说明书执行。

6.5  程序

按6.2、6.3 和6.4的步骤装配仪器、校正仪器并进行测试。

每次测试前用刷子或真空清扫装置清扫电极。

用镍或铂包裹试样并放入落样器中。

注解： 镍或铂的质量至少是分析试样质量的十倍。

将石墨坩埚（4.2）放在炉子的电极座上，加热到高于试样脱气温度进行脱气。

用镍或铂包裹后的试料置于脱过气后的坩埚中，输入试样的质量。

试料的熔融、氧的抽取及红外吸收测定等步骤应按仪器说明书的要求进行。

每熔融和测定一个试样后，应取下坩埚并丢弃，同时记录分析读出信号。

在连续分析试样的过程中，必须有间隔地插入推荐的钛标准物质／样品，用于监控分析开始时已确认的校准漂移。

6.6  计算

试样中氧的质量分数，按公式（4）进行计算，以百分数的形式表示。

（4）

上式中：

— 样品分析时检测器读出信号。

— 空白测试时检测器读出信号的平均值。

— 氧的等价因子，以mg的形式表示氧检测器读出信号。

— 试样的质量，以g的形式表示。

注解：大多数先进仪器以百分数的形式直接给出氧的结果，因此，分析后的计算通常是不需要的。

针对同一样品两次平行分析结果的差异应不大于相应的允许差范围〔公式（5）、（6）、（7）〕。如果超出了规定的范围，必须重新进行分析。

7  精密度

本分析方法的允许差以下列公式的形式表示：

实验室内部重复性限

（质量分数）                    （5）

实验室内再现性限

（质量分数）                     （6）

实验室间再现性限

（质量分数）                      （7）

方法2  惰性气体熔融－红外／热导法测氧和氮

  - 主题内容与适用范围

本方法规定了惰性气体熔融－红外/热导法同时测定海绵钛、钛及钛合金中氧和氮含量的方法。

本方法适用于海绵钛、钛及钛合金中氧含量和氮含量的测定。测定范围：氧0.01﹪～0.5﹪,氮0.003﹪～0.11﹪。

2  方法提要

试料加入助熔剂后放入石墨坩埚，在惰性气体（Ar气／He气）保护下加热熔融，释放出氧和氮，其中氧与碳结合形成CO，氮以N2形式释放。CO被部分氧化成CO2，CO2和剩余的CO随惰性气流载入红外检测器，检测器输出信号，并与已知氧含量的钛标准物质／样品输出信号比较后，结果以氧的百分含量显示。气路中的CO、CO2和H2O分别被吸收分离，剩余氮气随惰性气流（He气）载入热导检测器，检测器输出信号，并与已知氮含量的钛标准物质／样品输出信号比较后，结果以氮的百分含量显示。

3  试剂及材料

除另有说明外，本方法中所用试剂均为分析纯。

3.1  丙酮；

3.2  光谱纯石墨粉；

3.3  石墨坩埚：光谱纯；

3.4  镍助熔剂（镍囊或镍篮）；

3.5  惰性气体（Ar气／He气），纯度≥99.99%；

3.6  无水高氯酸镁；

3.7  稀土氧化铜；

3.8  纯铜丝

3.9  高纯碱石棉；

3.10  镍篮酸洗溶液，配比为：75ml冰醋酸（C2O2H4）+25ml硝酸（HNO3）+2ml盐酸（HCl）；

3.11  钛试样酸洗溶液，配比为：3份30%H2O2+1份48%HF。HNO3可代替 30%H2O2；

3.12  钛及钛合金标准物质／样品。

4  仪器

惰性气体熔融，热导/红外氧、氮分析仪。（包括一个电极炉、载气净化及分析气流转化系统、氧红外检测器和氮热导检测器、电脑及软件控制系统。）

5  试样

5.1  最佳的试样应该是直径大约5mm的柱状试样，或是同等体积的块状试样，质量约0.12g～0.15g。

5.2  将试样浸入钛试样酸洗溶液（3.11）中清洗干净。通常从样品和溶液开始反应后约需5秒。立即用镍子将反应中的试样取出，用水和丙酮分别清洗后自然风干，此时的试样质量应约为0.100g～0.140g。

5.3  另一种方法是锉掉或剪切除掉试样外表面所有曝露部分，保留新鲜的表面，最终用丙酮清洗后风干，这时的样品质量约为0.100g～0.140g。

5.4  处理好的试样在随后的操作过程前不能有其它任何污染。应使用干净的镊子进行夹取。

6  镍助熔剂

6.1  镍是钛中氧、氮检测的助熔剂，一般采用高纯镍丝绕制的镍篮，镍篮使用之前须清除表面的污染物。

6.2  将镍篮浸入镍酸洗溶液（3.10）中50～60秒，取出后，在流水下冲洗2-3分钟，然后倒入塔状纸筒里吸收多余水分，随后装入磨口玻璃瓶中，用丙酮（3.1）清洗后再用新鲜的丙酮溶液将镍篮浸泡其中，使用前取出风干。

7  仪器装置的准备

7.1  按仪器说明书要求检查所有部件的连接情况，确保电源、载气和水源连接完好。

7.2  根据仪器说明书要求更换化学试剂管和过滤装置。

8  分析程序

8.1  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

8.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3  检测坩埚及镍篮空白

坩埚中加入石墨粉和镍篮（6.2），在不加入试料的情况下进行8.5的操作。至少进行3个空白值测定，所用镍篮助熔剂质量符合仪器说明书要求（一般镍篮与试料质量比大于7：1），每次更换新坩埚。仪器显示的空白值应稳定并且连续三个空白值不超过：氧0.0005%／氮0.00007%。取各自空白的平均值，按照空白补偿程序对氧、氮分别进行空白的扣除。

8.4  校准程序（可采用任一种校准程序）

8.4.1  单标准点校准程序

8.4.1.1  至少准备四个，氧含量约为0.2%、氮含量约为0.02%的同种钛及钛合金标准物质／样品（3.11）。试验方法的准确性很大程度上是由标准物质／样品中氧、氮含量值的准确性，以及标准物质／样品与此材料相似的程度决定的，因此，一般用于仪器校准的标准样品应该是国家标准物质／样品或其它有证标准物质／样品。

8.4.1.2  按照仪器说明书的要求执行单标准点校准程序。至少分析三个标准物质／样品，以分别确定氧和氮的校准斜率。按8.5的过程依次进行分析操作。

8.4.1.3  用第四个钛及钛合金标准物质／样品的分析结果验证校准。氧的结果和氮的结果均处于钛及钛合金标准物质／样品标准值不确定度范围内，执行后续程序。

8.1.1.4  如果氧的结果或氮的结果有一个超出钛及钛合金标准物质／样品标准值不确定度范围，分析原因并进行改正，重复8.4.1.1～8.4.1.3操作过程。

8.4.1.5  按照仪器说明书的程序以方法形式保存此校准，并对方法命名。

8.4.2  多标准点校准程序

8.4.2.1  至少准备两种氧、氮标准值不同的钛及钛合金标准物质／样品(3.10)。

8.4.2.2  按照仪器说明书的要求执行多标准点校准程序。每种标准物质／样品至少分析三次，分别取其平均值，以多个氧或氮含量点分别确定各自的校准斜率（此时氧或氮的校准曲线不一定过原点）。按8.5的过程依次进行分析操作。

8.4.2.3  用中间含量或参与校准的任一种钛及钛合金标准物质／样品的分析结果验证校准。氧的结果和氮的结果均处于该标准物质／样品各自标准值不确定度范围内，执行后续程序。

8.4.2.4  如果氧的结果或氮的结果有一个超出该标准物质／样品标准值不确定度范围，分析原因并进行改正，重复8.4.2.1～8.4.2.3操作过程。

8.4.2.5  按照仪器说明书的程序以方法形式保存此校准，并对方法命名。

8.5  试样分析

8.5.1  选定合适的分析方法。（8.4.1或8.4.2）

8.5.2  将一个质量约0.100g～0.140g（精确称量到1mg）的钛检测试料装入镍篮中并封口。

8.5.3  按要求在仪器上输入样品质量。

8.5.4  将装有检测试料的镍篮放入落样器端口。

8.5.5  将装有石墨粉的坩埚放在炉子底座上，升起机械装置开始进行分析。

8.5.6  在连续分析检测试料的过程中，钛控制标样（国家标准物质／样品或其它有证标准物质／样品或经检测含量稳定的钛样品）必须有间隔秩序地插入，用于监控漂移和验证最初的校准。

- 9  精密度和偏差

9.1  精密度

9.1.1  氧的精密度

多家实验室联合测定各种钛及钛合金标准样品，对测定结果进行统计分析，本方法（测氧）的精密度统计数据见表1。

9.1.2  氮的精密度

多家实验室联合测定各种钛及钛合金标准样品，对测定结果进行统计分析，本方法（测氮）的精密度统计数据见表2。

9.2  偏差

本试验方法的准确度（偏差）可以参考有证标准物质／样品的标准值及其不确定度来确定。

- 10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当两者都没有时，也可用控制样品代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

表1  钛中氧的检测统计信息

| 样品名称 | 标准值 (ug/g) | 联合测定平均值(ug/g) | 差值(ug/g) | 标准值不确定度(ug/g) | 最小重现SD Sm (ug/g) | 重现性SD SR (ug/g) | 重复性限 R(ug/g) | 相对重复性限Rrep（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW-02603(A) | 0.119 | 0.115 | 0.004 | 0.005 | 0.0027 | 0.0043 | 0.012 | 10.4 | 美国11家实验室联合测定结果 |
| GBW-0604(A) | 0.273 | 0.274 | -0.001 | 0.008 | 0.0038 | 0.0054 | 0.05 | 5.5 |  |
| BCRNo.24(B) | 0.0608 | 0.0632 | 0.002 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0047 | 0.013 | 20.8 |  |
| BCRNo.59(B) | 0.175 | 0.179 | 0.004 | 0.007 | 0.0073 | 0.0074 | 0.021 | 11.06 |  |
| LECO 501-653(C) | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.004 | 0.0028 | 0.0032 | 0.009 | 20.4 |  |
| Lot 290-103 TIMET | 0.239 | 0.238 | 0.001 | 0.009 | 0.0044 | 0.0083 | 0.023 | 9.8 |  |
| MATERIAL B (C) LECO501-664(C) | 0.154 | 0.153 | 0.001 | 0.006 | 0.0037 | 0.0051 | 0.014 | 9.2 |  |
| Lot390-113-1 TIMET | (0.0080) | 0.0090 | … | … | 0.00091 | 0.0017 | 0.0048 | 53.3 | 2004年，美国8家实验室联合测定结果 |
| HTL80(E) CEZUS LH(F) | (0.35) | 0.3309 | … | … | 0.0029 | 0.0092 | 0.026 | 7.8 |  |
| ATI Allvac C092 | NA | 0.503 | … | … | 0.0112 | 0.0131 | 0.037 | 7.3 | 2007年，美国6家实验室联合测定结果 |
| LECO 502-201 | 0.306 | 0.305 | 0.001 | 0.004 | 0.0048 | 0.0048 | 0.013 | 4.3 | 中国四家实验室联合检测。 |

表2  钛中氮的检测统计信息

| 样品名称 | 标准值 (ug/g) | 联合测定平均值(ug/g) | 差值(ug/g) | 标准值不确定度(ug/g) | 最小重现SD Sm (ug/g) | 重现性SD SR (ug/g) | 重复性限 R(ug/g) | 相对重复性限Rrep（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LECO501-653(A) | 0.002 | 0.0031 | -0.0011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0033 | 106 | 美国12家实验室联合测定结果 |
| Lot 290-103 BCRNo.24(B) | 0.0117 | 0.0101 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0053 | 52.7 |  |
| BCRNo.59(B) | 0.0172 | 0.0167 | 0.0005 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0071 | 42.6 |  |
| TIMET (C) | 0.0107 | 0.116 | 0.0009 | 0.006 | 0.0047 | 0.014 | 0.039 | 34.0 |  |
| B-10377 TIMET HTL 80 | (<0.0010) | -0.00008 | 0.00020 | … | … | 0.00062 | 0.0017 | … | 2004年，美国8家实验室联合测定结果 |
| LECO 502-201 | 0.006 | 0.0062 | 0.0002 | 0.0014 | 0.00062 | 0.00062 | 0.0017 | 27 | 中国四家实验室联合检测 |

方法3  蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法测氮

## 1 范围

本标准规定了海绵钛、钛及钛合金中氮含量的测定方法。

本标准适用于海绵钛、钛及钛合金中氮含量的测定。测定范围：0.008%~0.10％。

## 2 方法原理

试料用氢氟酸溶解，在强碱性介质中氮以氨的形式蒸馏分离，与奈斯勒试剂形成有

色络合物，于分光光度计波长420nm处测量吸光度。

## 3 试剂

分析中，除特别注明外，仅使用分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

3.1  氢氟酸(ρ1.15g/mL) 优级纯。

3.2  过氧化氢(ρ1.10g/mL) 优级纯。

3.3  硼酸饱和溶液，优级纯。

3.4  硫酸c (H2SO4)=0.01mol/L。

3.5  氢氧化钠溶液（500g/L），溶解500g	氢氧化钠（优级纯）置于1000mL烧瓶中，加入800mL水溶解。加入0.5g锌粒，加热煮沸10min，冷却，以水稀释到1000mL，混匀，贮存于塑料瓶中。

3.6 奈斯勒试剂   称取150g氢氧化钾（优级纯）置于1000mL烧杯中，加入700mL水溶解，冷却，将40g碘化钾溶于250mL烧杯中，加200mL水、50g碘化汞，搅拌溶解。将两种溶液合并在1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀，贮存于棕色瓶中。静置，使沉淀物沉降，使用上层澄清溶液。

3.7氮标准贮存溶液：称取3.8190g经过105℃烘干1小时并冷却到室温的氯化铵，以水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氮。

3.8氮标准溶液：移取50.0mL 氮标准贮存溶液（3.7）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg氮。

## 4 仪器

4.1 定氮蒸馏装置如图：

1

2

4

5

3

定氮蒸馏装置示意图

1. 水蒸气发生器  2. 漏斗   3. 整流器   4.  冷凝管  5. 100mL容量瓶

4.2 分光光度计

## 5 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

## 6 分析步骤

## 6.1 称样

6.1.1海绵钛称取2.000g试样，精确至0.001g。

6.1.2 钛及钛合金按表1称取试样，精确至0.001g。

表1

| 氮含量/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.008~0.015 | 1.00 |
| ＞0.015~0.030 | 0.500 |
| ＞0.030~0.050 | 0.300 |
| ＞0.050~0.10 | 0.150 |

## 6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

## 6.3 空白试验

随同试料的操作步骤做空白试验。

## 6.4 测定

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL聚乙烯烧杯中，加15ml水，滴加氢氟酸（3.1）至激烈反应停止，再分次补加4mL氢氟酸（每次加1mL）使试料完全溶解，如发现有不溶物，滴加3-5滴过氧化氢（3.2），使完全溶解，加入10mL硼酸饱和溶液（3.3）。

6.4.2  将装置加热蒸馏清洗以除去蒸馏系统中的氮（承接约50mL馏出液，加入2mL奈斯勒试剂（3.6）进行检查，应呈现极淡的黄色）。

6.4.3  将试样溶液（6.4.1）移入蒸馏瓶中。将盛有10mL硫酸（3.4）的100mL容量瓶置于冷凝管下，冷凝管末端插入液面。通过漏斗向蒸馏瓶中加入25mL氢氧化钠（3.5），以水冲洗漏斗，并关闭活塞，接通电源，使水蒸气通过蒸馏瓶。控制蒸馏速度，蒸馏15-20分钟，容量瓶溶液体积应为80-90mL。降低容量瓶位置，使冷凝管末端离开液面，约30s后停止蒸馏，以水冲洗冷凝管末端，取下容量瓶，冷却到室温。

6.4.4 海面钛馏出液以水稀释到刻度，混匀。按表2分取试液，置于100mL容量瓶中，用水稀释到80mL。

表2

| 氮含量/% | 分取试液量/mL |
| --- | --- |
| 0.008~0.020 | 25.00 |
| ＞0.020~0.050 | 10.00 |
| ＞0.050~0.10 | 5.00 |

6.4.5 向试液容量瓶（6.4.3或6.4.4）中加入4.00mL奈斯勒试剂（3.6），以水稀释到刻度，放置15分钟。

6.4.6 将部分溶液移入2cm吸收皿中，以水为参比，于分光光度计波长420nm测量吸光度。

6.4.7 减去随同试料的空白溶液的吸光度，在工作曲线上查取氮的量。

## 6.5工作曲线绘制：

6.5.1 分取0，0.20，0.40，0.80，1.20，1.60，2.00 mL标准溶液（3.8）数份于一组100mL容量瓶中，分别加入约80mL水, 4.00mL奈斯勒试剂（3.6），以水稀释到刻度，混匀，放置15分钟。以下按6.4.6进行.

6.5.2 减去标准系列中零浓度溶液的吸光度，以氮含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

## 7 分析结果的计算

按公式（1）计算海绵钛中氮的百分含量：

N(%) =          公式（1）

按公式（2）计算钛及钛合金中氮的百分含量：

公式（2）

式中：m1 — 自工作曲线查得氮量，g；

V1 — 分取试液体积，mL

V0 — 试液总体积，mL

m0 — 试料的质量，g。

## 8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测量结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，实验室内重复性如表3所示：

表3

| 质量分数/% | 0.0091 | 0.024 |
| --- | --- | --- |
| r/% | 0.0014 | 0.0020 |

注：重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准偏差。

8.2 允许差：

实验室之间的分析结果差值不应大于表4所列允许差：

表4

| 氮分数/% | 允许差/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 海绵钛 | 钛及钛合金 |
| 0.008~0.020 | 0.008 | 0.004 |
| ＞0.020~0.040 | 0.015 | 0.005 |
| ＞0.040~0.10 | 0.025 | 0.006 |

## 9质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。