GB/T 4698.X—200X

代替GB/T 4698.14-1996

# 前　　言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》分为   部分：

本部分为GB/T 4698的第14部分。

本标准修改采用ASTM E 1941--04:《难熔和活性金属中碳含量测定的标准方法》。

本标准代替GB/T 4698.14-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 库仑法测定碳量》。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西北有色金属研究院、宝钛集团股份有限公司、北京有色金属研究院、四川恒为制钛科技有限公司。

本部分主要起草人：李波，王辉，梁世红，xxx, xxx, xxx。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

----GB/T 4698.14-1996。

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

碳量的测定

高频燃烧-红外吸收法

## 1  范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中碳含量的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中碳含量的测定，测定范围：0.004％～0.100％。

## 2  方法原理

在氧气气氛中，试样中的碳在高频感应炉内被氧化为一氧化碳或二氧化碳，混合气体随载气进入红外检测池，通过与标准试样建立的曲线进行比对，测得试样中碳含量。

## 3  试剂

分析中，除特别注明外，仅使用分析纯的试剂。

3.1  丙酮（A.R）或其它有机溶剂

3.2  铜助熔剂（Wc≤0.0010%）

3.3  铁助熔剂（Wc≤0.0010%）

3.4  锡助熔剂（Wc %≤0.0010%）

3.5  高氯酸镁

3.6  氧气（≥99.5%）

3.7  碱石棉

3.8  标准物质

## 4  仪器装置

4.1  高频燃烧炉、吸尘装置、载气净化系统、红外检测系统。

4.2  氧气瓶和调压器。

4.3  瓷坩埚和坩埚盖，坩埚盖有孔。

4.4  坩埚钳

4.5  天平

4.6  马弗炉

## 5  样品

5.1  试样为屑状，用机械装置钻取或车取的样品长度小于10mm。

5.2  用丙酮或其它有机溶剂（3.1）清洗试样中的油污，低温干燥，然后保存在密封容器中。

## 6  坩埚

6.1  坩埚和坩埚盖在马弗炉中700℃~800℃ 灼烧至少2h或者900℃~1000℃灼烧至少1h。灼烧过的坩埚和坩埚盖如果在4h之内不使用，下次使用前必需重新灼烧。

6.2  灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

## 7  装置

7.1  按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。

7.2  根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

## 8  分析步骤

8.1  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

8.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3  坩埚空白校准

坩埚空白包括坩埚、坩埚盖和助熔剂的空白。助熔剂为纯Cu助熔剂，也可采用其它混合助熔剂（W+Sn混合助熔剂比例为 W:Sn=4:1，Cu+Sn+Fe混合助熔剂比例为Cu:Sn:Fe=2:1:1)。将助熔剂放入坩埚中，盖好盖，平行测定3-5次,取平均值，然后进行空白校准或空白补偿。空白值极差不大于0.0005%。

8.4  校准程序

8.4.1  标准物质中碳含量的准确性对检测结果有较大影响，因此，标准物质的材质应与未知样品相近，标准物质碳含量略高于样品中的碳含量。一般选用国家标准物质或有证标准物质。

8.4.2  平行测试3-5个钛标样，计算这些结果的平均值，进行系统校准。平均值与标准值相符，不超出标准物质证书给定的不确定度范围。

8.5  试样分析

8.5.1  测定次数

独立进行两次测定，取平均值。

8.5.2  设置仪器参数，选择分析方法。

8.5.3  称取试样0.3g~0.5g，精确到0.1mg，放入瓷坩埚，加入助熔剂1.2g~2.0 g（称量精确到0.1mg），盖好坩埚盖。

8.5.4  用坩埚钳将装有助熔剂和试料的坩埚置于坩埚支座上。

8.5.5  升起机械装置，关闭炉门，开始检测。

8.5.6  参考仪器操作说明输入样品质量和样品编号。

8.5.7  在连续检测过程中，钛标准物质有间隔的插入，用于监控是否有漂移和验证最初的有效性。

8.5.8  记录或打印分析结果。

## 9  精密度

精密度实验结果见表1。

表1 钛合金中的碳

| 编号 | 检测值 /ppm | 方法最小 标准差SM | 重复性标准 偏差SR | 重复性指数R | 重复性指数百分含量Rrel/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 654 | 8 | 32 | 90 | 14 | ASTM E 1941-04中数据 |
| #2 | 72 | 3 | 9 | 27 | 37 |  |
| SRM 176 | 132 | 6 | 19 | 52 | 40 |  |
| TC4 | 247 | 6 | 8 | 23 | 9 | 本次标准修订数据统计 |
| TC6 | 156 | 6 | 7 | 19 | 12 |  |
| 备注：ASTM E 1941-04中为9个实验室数据统计，本次标准修订为4个实验室数据统计。 |

## 10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当两者都没有时，也可以用控制表样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

碳量的测定

高频燃烧红外吸收法

Chemical analysis for titanium sponge, titanium and titanium alloys－

Determination of carbon content－

High frequency combustion-infra absorption method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

ICS 77.120.99

H  63