ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 15677—200X

代替GB/T 15677—1995

金属镧

Lanthanum metal

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前  言

本标准替代了GB/T 15677—1995《金属镧》。

本标准与GB/T 15677—1995相比，主要有如下变动：

—按照要求本次修订增加了前言部分。

—增加了规范性引用文件。

—按照GB/T 17803标准规定要求，将原产品牌号表示方法改为数字牌号表示方法，原牌号减少，取消了014010牌号。

—对部分非稀土杂质含量的考核指标进行了调整。

—试验方法与原标准相比有所变动。

—对仲裁取样的件数进行了调整。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准由有研稀土新材料股份有限公司、四川冕宁方兴稀土有限公司、甘肃稀土集团有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：张志宏、陈国华、解萍、侯复生、庞思明、廖亮

本标准所代替标准的历次（版本发布）情况为：GB/T 15677—1995。

金属镧

1   范围

本标准规定了金属镧产品的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以熔盐电解法制得的金属镧，该产品主要用作特种钢、有色金属合金、贮氢材料的重要添加剂或合金化元素，也可作为制取其他稀土金属的还原剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 18115.1 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- 要求

3.1化学成分

金属镧的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE 不小于 | La/RE 不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀 土 杂 质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Si | Ca | Mg | Al | C | S | P | Zn | Cl- |
| 014030 | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 014025 | 99.0 | 99.5 | 0.5 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 014020 | 98.0 | 99.0 | 1.0 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态银灰色金属。

3.2.2产品表面应洁净，无明显机械夹杂物。

- 试验方法

4.1 产品中稀土总量的分析方法按GB/T14635的规定进行。

4.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T18115.1的规定进行。

4.3 产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T12690的规定进行。

4.4 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.5 产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及“防潮”等标志或字样。产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

6.2 运输、贮存

运输时严防受潮，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。