ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—20××

金属氢化物-镍电池负极用
稀土系AB5型贮氢合金粉

RE-base AB5 hydrogen storage powder used in 
negative electrodes of nickel - metal hydride batteries

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准的附录A是资料性附录。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司负责起草。

本标准由广州有色金属研究院、厦门钨业股份有限公司、包头稀土研究院参加起草。

本标准主要起草人：朱惜林、韩树民、李培良、高军伟、张永健、朱桂容。

- 金属氢化物-镍电池负极用
稀土系AB5型贮氢合金粉

  - 范围

本标准规定了金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于采用真空感应熔炼冶金工艺生产的稀土系AB5型贮氢合金粉。用作金属氢化物-镍电池的负极材料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479   金属粉末松装密度的测定 第一部分 漏斗法

GB/T 5162   金属粉末  振实密度的测定

GB/T 19077.1 粒度分析  激光衍射法

YS/T 484    金属氢化物-镍电池负极用储氢合金比容量的测定

  - 要求

- 3.1 牌号及电化学性能

产品牌号及电化学性能应符合表1的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表 1

| 牌号 | 类型 | 电化学性能（25℃±2℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比容量/（mAh/g） | 循环寿命(次) | 300mA/g放电容量/（mAh/g） |
| 206000 | 普通型 | ≥310 | ≥500 | ≥275 |
| 206001 | 功率型 | ≥300 | ≥500 | ≥285 |
| 206002 | 高容量型 | ≥330 | ≥300 | ≥280 |

- 3.2 物理性能

- 3.2.1 粒度分布及密度

产品粒度分布及密度应符合表2的规定，如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表 2

| 合金粉 |  | 粒 度 分 布/μm |  |  | 密度/（g/cm3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 | D50 | D90 | 松装密度 | 振实密度 |
| 负极湿法成型用粉 | A型 | 12.0±3.0 | 38.0±5.0 | 85.0±10.0 | ≥3.2 | ≥4.3 |
|  | B型 | 14.0±3.0 | 54.0±5.0 | 115.0±10.0 | ≥3.2 | ≥4.3 |
| 负极干法成型用粉 |  | 19.0±5.0 | 65.0±10.0 | 130.0±20.0 | ≥3.4 | ≥4.6 |

- 3.2.2 压力-组成-等温线（Pressure-Composition Isotherms, 即PCI）特性

产品的PCI特性应符合表3的规定。

表 3

| 数字牌号 | 类型 | 40℃下在H/M=0.5时的压力/（MPa） | 40℃时0.5MPa下的H/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 206000 | 普通型 | 0.02～0.06 | > 0.80 |
| 206001 | 功率型 | 0.04～0.08 | > 0.70 |
| 206002 | 高容量型 | 0.02～0.04 | > 0.85 |
| 注：H/M是指氢的原子数/合金的原子数。 |  |  |  |

- 3.3 化学成分及制造工艺

产品的化学成分及制造工艺参见附录A（资料性附录），仅供参考，不做验收依据。具体的成分与杂质含量要求可由供需双方共同商定。

- 3.4外观

产品为粉末状，呈银灰色，无明显夹杂物。

  - 试验方法

- 4.1电化学性能

- 4.1.1比容量

比容量测定按YS/T 484的规定进行。测定的参数设置为：充放电电流密度(IA)取65mA/g，充电6.5h，充电后搁置时间为30min，放电后间隔时间为25min，相对于Hg/HgO/6mol/L KOH参比电极的截止电位为-640mV，放电容量达到最大稳定值即为标称放电比容量。

- 4.1.2 300mA/g放电容量

被测电极按4.1.1条中规定测定比容量后，充放电电流密度(IA)选取300mA/g，充电1.2h，充放电后搁置时间为10min，放电相对于Hg/HgO/6mol/L KOH参比电极的截止电位为-600mV，放电容量达到最大稳定值即为300mA/g放电容量，记为C，C的计算参照YS/T 484的规定进行。

- 4.1.3 循环寿命

循环寿命的测定参照YS/T 484的规定进行。测定的参数设置为：充放电电流密度(IA)取300mA/g，充电1.2h，充放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol/L KOH参比电极的截止电位为-600mV。按此充放电参数循环至连续3次放电容量低于合金粉300mA/g放电容量的80%，即把放电容量达到80%C时的充放电循环周期数视为循环寿命。

上述电化学性能取样测试时，应进行2个以上的平行实验，误差±2%以内的数据视为有效数据，将符合误差要求的实验数据的平均值作为测试结果。

- 4.2物理性能

- 4.2.1粒度分布

产品粒度分布测试按GB/T 19077.1的规定进行。

- 4.2.2密度

产品松装密度测试按GB/T 1479的规定进行；振实密度测试按GB/T 5162的规定进行。

- 4.2.3压力-组成-等温线（Pressure-Composition Isotherms, 即PCI）特性

PCI特性的测试可按供需双方共同商定的方法进行。

- 4.3外观

产品外观用目测检查。

  - 检验规则

- 5.1检查与验收

- 5.1.1检查

- 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2验收

- 需方应对收到的产品按本标准及合同的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，可在自收到产品之日起，两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2组批

每批产品应成批提交验收，由同一牌号、同一生产工艺制成的相同组分和同一粒度分布的材料组成。

- 5.3检验项目

每批产品应进行比容量、粒度分布、外观和合同中规定项目的检验，其它性能进行抽检。

- 5.4取样与制样

电化学性能和物理性能的仲裁取样件（袋）数可按表4规定进行。每件（袋）取样50g，混匀后用四分法缩分至试样所需数量并进行真空包装。

表 4

| 每批件（袋）数 | 1 | 2～10 | 11～60 | 61～100 | 101～150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- 5.5检验结果判定

产品主要电化学性能及物理性能仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重新检验，如其中仍有一项结果不合格，则判定该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

- 6.1标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有明显标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、出厂日期等标志或字样。

6.1.2 产品采取防氧化（如抽真空、充氩气）措施后密封包装并装入铁桶或纸箱中。

- 6.2运输、贮存

产品运输、贮存时应严防受潮，避免磨擦，远离火源，轻拿轻放。不应将合金粉暴露在空气中，以防氧化、燃烧。如遇着火，应用砂或防火布覆盖灭火。

- 6.3质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、规格；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- （资料性附录）
金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉的化学成分及制造工艺

  - 金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉的化学成分

金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金材料是以金属间化合物RENi5为基础的贮氢合金。主要成分稀土（RE）、镍（Ni）。其中稀土主要为金属镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）；镍也可被钴（Co）、锰（Mn）、铝（Al）、铁（Fe）、铜（Cu）等其它金属替代。钴的含量对金属氢化物-镍电池负极用贮氢合金材料起着重要的作用，它可以很好地提高合金的抗粉化能力，从而改善合金的电化学循环寿命。

  - 金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉的制造工艺

贮氢合金采用真空感应熔炼冶金工艺，通常真空感应熔炼后要经过真空或惰性气体下高温热处理来改善合金的性能，然后在氮气或惰性气体保护下进行破碎和制粉，即为最终产品。