XB

XB/T XXXX—XXXX

前　　言

本标准为首次制定。

目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制定。

本标准由全国稀土标准化委员会提出。

本标准由全国稀土标准化委员会归口并负责解释。

本标准方法由广东珠江稀土有限公司负责起草。

本标准方法由江阴加华新材料资源有限公司、湖南稀土金属材料研究院、赣州虔东稀土实业集团股份有限公司参加起草。

本部分方法主要起草人：宋耀、邓汉芹、宋伟新。

本部分方法主要验证人：何凤娟、倪菊华、温斌、姚南红、刘钧洲、刘荣丽

氧化铈铽化学分析方法

电感耦合等离子体发射光谱法

测定氧化铈铽中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇的含量

- 范围

本方法规定了氧化铈铽中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。

本方法适用于氧化铈铽(CeO261%±1%，Tb4O739%±1%；CeO265%±1%，Tb4O735%±1%)中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定。测定范围见表1。

表   1

| 氧化物 | 测定范围/ % | 氧化物 | 测定范围/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.0030-0.040 | 氧化钬 | 0.0050-0.040 |
| 氧化镨 | 0.0050-0.040 | 氧化铒 | 0.0010-0.040 |
| 氧化钕 | 0.0030-0.040 | 氧化铥 | 0.0010-0.040 |
| 氧化钐 | 0.0030-0.040 | 氧化镱 | 0.0010-0.040 |
| 氧化铕 | 0.0010-0.040 | 氧化镥 | 0.0010-0.040 |
| 氧化钆 | 0.0010-0.040 | 氧化钇 | 0.0010-0.040 |
| 氧化镝 | 0.0010-0.040 |  |  |

- 方法原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 试剂和材料

  - 过氧化氢（30%）。

  - 硝酸（1+1）。

3.3　硝酸（1+19）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  盐酸（1+19。）

3.6　氩气 (>99.99%)。

3.7　氧化铈基体溶液：称取12.5000g经900℃灼烧1h的氧化铈(＞99.999%),置于500mL烧杯中,加入125mL硝酸(3.2)和25mL过氧化氢(3.1),低温加热至溶解完全,冷却至室温，移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含25mg氧化铈。

3.8　氧化铽基体溶液：称取12.5000g经900℃灼烧1h的氧化铽(＞99.999%),置于500mL烧杯中,加入25mL硝酸(3.2),低温加热至溶解完全,冷却至室温，移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含25mg氧化铽。

3.9 氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镧(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧，再将此溶液用硝酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镧的标准溶液。

3.10   氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镨(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镨的标准溶液。

3.11  氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钕(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钕的标准溶液。

3.12 氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钐(＞99.99%),置于100ml烧杯中,加入10ml盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1ml含1mg氧化钐，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1ml含100μg和1ml含10μg氧化钐的标准溶液。

3.13  氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铕(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铕的标准溶液。

3.14 氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1ml含1mg氧化钆，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钆的标准溶液。

3.15  氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镝的标准溶液。

3.16  氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钬的标准溶液。

3.17  氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铒的标准溶液。

3.18  氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铥(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铥的标准溶液。

3.19  氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镱(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镱的标准溶液。

3.20  氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镥(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镥的标准溶液。

3.21  氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钇(＞99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸(3.4),低温加热至溶解完全, 冷却至室温，移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇，再将此溶液用盐酸（3.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钇的标准溶液。

- 仪器

4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率小于0.006nm（200nm）处。

4.2光源：氩等离子体光源。

- 试样

氧化物试样于900℃灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

- 分析步骤

6.1分析试液的配制

称取0.5000g试样（5），置于100mL烧杯中，加入10ml水，10ml硝酸（3.2），0.5ml 30%过氧化氢溶液（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀待用。

6.2标样溶液的配制

将氧化铈基体溶液（3.7）、氧化铽基体溶液（3.8）和各稀土氧化物标准溶液（3.7～3.19）按表2分别移入10个100mL容量瓶中，加入8mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。制得标准系列溶液，待用。

表  2

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度（μg/ml） |
| --- | --- |
|  | 氧化铈 | 氧化铽 | 氧化镧 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 |
| 1 | 3050 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3050 | 1950 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 3050 | 1950 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 3050 | 1950 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 3050 | 1950 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度（μg/ml） |
| --- | --- |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度（μg/ml） |
| --- | --- |
|  | 氧化铈 | 氧化铽 | 氧化镧 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 |
| 6 | 3250 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3250 | 1750 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | 3250 | 1750 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 9 | 3250 | 1750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 3250 | 1750 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度（μg/ml） |
| --- | --- |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

6.3测定

等离子体光源：入射功率0.8KW，反射功率少于0.005KW。氩气流量：冷却气流量12L/min，载气流量0.76L/min。观测高度：线圈上方15mm。

6.3.2推荐分析线见表3。

表    3

| 元素 | 分析线/ nm | 线形范围/ % | 元素 | 分析线/ nm | 线形范围/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 379.478 | 0.0030-0.040 | Ho | 381.073 | 0.0050-0.040 |
| Pr | 422.533 532.278 | 0.0050-0.040 | Er | 390.631 | 0.0010-0.040 |
| Nd | 430.357 | 0.0030-0.040 | Tm | 376.133，379.575 | 0.0010-0.040 |
| Sm | 359.260 | 0.0030-0.040 | Yb | 328.937 | 0.0010-0.040 |
| Eu | 381.965 | 0.0010-0.040 | Lu | 261.542 | 0.0010-0.040 |
| Gd | 310.050 | 0.0010-0.040 | Y | 377.433 | 0.0010-0.040 |
| Dy | 353.170 | 0.0010-0.040 |  |  |  |

- 分析结果的计算

将标样溶液的含量直接输入计算机，根据标样溶液和分析试液的强度值，由计算机计算并输出分析报告。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表   4

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.0040 | 0.0010 | 氧化钬 | 0.0060 | 0.0010 |
|  | 0.0076 | 0.0015 |  | 0.0069 | 0.0020 |
|  | 0.037 | 0.004 |  | 0.036 | 0.005 |
| 氧化镨 | 0.0060 | 0.0010 | 氧化铒 | 0.0015 | 0.0008 |
|  | 0.0086 | 0.0020 |  | 0.0080 | 0.0010 |
|  | 0.037 | 0.005 |  | 0.036 | 0.003 |
| 氧化钕 | 0.0040 | 0.0010 | 氧化铥 | 0.0015 | 0.0008 |
|  | 0.0080 | 0.0015 |  | 0.0077 | 0.0010 |
|  | 0.038 | 0.004 |  | 0.037 | 0.003 |
| 氧化钐 | 0.0040 | 0.0010 | 氧化镱 | 0.0015 | 0.0008 |
|  | 0.0080 | 0.0015 |  | 0.0070 | 0.0010 |
|  | 0.0036 | 0.004 |  | 0.037 | 0.003 |
| 氧化铕 | 0.0015 | 0.0008 | 氧化镥 | 0.0015 | 0.0008 |
|  | 0.0080 | 0.0010 |  | 0.0076 | 0.0010 |
|  | 0.037 | 0.003 |  | 0.037 | 0.003 |
| 氧化钆 | 0.0015 | 0.0008 | 氧化钇 | 0.0015 | 0.0008 |
|  | 0.0074 | 0.0010 |  | 0.0071 | 0.0010 |
|  | 0.037 | 0.003 |  | 0.038 | 0.003 |
| 氧化镝 | 0.0015 | 0.0008 |  |  |  |
|  | 0.0079 | 0.0010 |  |  |  |
|  | 0.038 | 0.003 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差。

表    5

| 氧化物 | 质量分数/ % | 允许差/ % | 氧化物 | 质量分数/ % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铕 氧化钆 氧化镝 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.0010-0.0020 ＞0.0020-0.0030 ＞0.0030-0.0040 ＞0.0040-0.0060 ＞0.0060-0.010 ＞0.010-0.020 ＞0.020-0.040 | 0.0006 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0025 0.0050 | 氧化镧 氧化钕 氧化钐 | 0.0030-0.0050 ＞0.0050-0.0070 ＞0.0070-0.010 ＞0.010-0.020 ＞0.020-0.040 | 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0050 |
|  |  |  | 氧化镨 氧化钬 | 0.0050-0.0060 ＞0.0060-0.0080 ＞0.0080-0.010 ＞0.010-0.020 ＞0.020-0.040 | 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0050 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国稀土行业标准

200×-××-××实施

氧化铈铽化学分析方法

电感耦合等离子体发射光谱法

测定氧化铈铽中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇的含量

Cerium-terbium oxide-Determination of Lamthanum oxide,praseodymium oxide,　neodymium oxide,　samarium oxide,　europium oxide,　gadolinium oxide,dysprosium oxide,holmium oxide,erhium oxide,thulium oxide,ytterhium oxide,lutetium oxide and yttrium oxide contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrographt method

送审稿

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

200×-××-××发布