GB/T 18114.1—20xx

代替GB/T 4101.1-1983 和GB/T 18114.1-2000

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第1部分。

本部分是对GB/T 4101.1-1983和GB/T 18114.1-2000的修订。

本部分与GB/T 4101.1-1983和GB/T 18114.1-2000相比主要变化如下：

——测定方法由原来的两次高氯酸分离、两次氨络合分离（GB/T 4101.1-1983）改为一次高氯酸分离、一次氨络合分离；

——钍的测定由分光光度法（GB/T 4101.1-1983）改为ICP-AES法；

——测定结果是由稀土总量和钍合量（GB/T 18114.1-2000）改为稀土氧化物总量；

——灼烧温度由850℃（GB/T 4101.1-1983）和800℃（GB/T 18114.1-2000）统一为950℃；

——指示剂统一为甲酚红；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由包头稀土研究院、宜兴新威利成稀土有限公司参加起草。

本部分主要起草人：杨峰、潘建忠。

本部分参加起草人：张秀艳、孙志峰、俞志春、邹 彬。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4101.1-1983和GB/T 18114.1-2000

稀土精矿化学分析方法

第1部分：稀土氧化物总量的测定

重量法

- 范围范围

本方法规定了稀土精矿中稀土总量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中稀土总量的测定。测定范围：20.00%～80.00%。

- 方法原理

试样用氢氧化钠-过氧化钠混合熔剂熔融分解，水浸出。过滤分离硅、铝等元素。沉淀用酸溶于塑料杯中，加氢氟酸沉淀以分离铁、锰、钛、铌、钽、镍等元素。用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在氯化铵存在下，用氨水沉淀稀土，过滤分离钙、镁等元素。在盐酸介质中以草酸沉淀稀土，将沉淀灼烧至恒重。称重后计算氧化稀土和氧化钍合量，用ICP-AES法测定沉淀中氧化钍含量，用合量扣除氧化钍量即为稀土氧化物总量。

- 试剂与材料

3.1  氢氧化钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  氯化铵。

3.4  氢氟酸（ρ1.13 g/ mL）。

3.5  高氯酸（ρ1.67 g/ mL）。

3.6  过氧化氢（30%）。

3.7  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

3.8  氨水（1+1）。

3.9  盐酸溶液（1+1）。

3.10盐酸洗液：100mL水中含4mLHCl(3.9)。

3.11 氢氧化钠溶液(2+98)。

3.12 盐酸-氢氟酸溶液（2+2+96）。

3.13氯化铵-氨水洗液：100mL水中含2g氯化铵和2mL氨水。

3.14 草酸溶液（100g/L）。

3.15 甲酚红溶液（2g/L）50%乙醇溶液。

3.16 草酸洗液：100mL溶液中含1g草酸、1g草酸铵及1mL无水乙醇。

3.17  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（ρ：1.19g/ mL）和0.5mL氢氟酸（3.4），加热溶解，加入2mL高氯酸（3.5）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg二氧化钍。

3.18  氧化钍标准溶液配制：分别移取0.00mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL氧化钍标准贮存溶液（3.17）于5个不同的200mL容量瓶中，分别加入20mL 盐酸溶液（3.9），用水稀释至刻度，混匀。各标准含量见表1。

表1 标准系列浓度表

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2/μg/mL | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |

3.19氩气：纯度≥99.99%。

3.20 精密pH试纸（0.5～5.0）。

- 仪器

等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

- 试样

5.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1  试料

按表2称取试样（5），精确至0.0001g。

表2称样量

| 氧化物稀土总量质量分数 / % | 称样量/ % |
| --- | --- |
| 20.00～50.00 | 0.40 |
| >50.00～80.00 | 0.30 |

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于30mL镍坩埚【盛有3g氢氧化钠（3.1）预先已加热除去水分】中，覆盖1.5g过氧化钠（3.2），加盖后于电炉上加热除去水分，摇动坩埚使试样散开，盖好坩埚盖，置于750℃马弗炉中熔融至缨红并保持5min～10min（中间取出摇动一次），取出稍冷。

6.4.2将坩埚置于400mL烧杯中，加120mL热水浸取。待剧烈作用停止后，用水冲洗坩埚及外壁，加入2mL盐酸溶液（3.9）洗涤坩埚，然后用水洗净并取出坩埚及坩埚盖，控制体积约180mL。将溶液煮沸2min，稍冷。用中速滤纸过滤，以氢氧化钠溶液（3.11）洗涤烧杯2～3次，洗涤沉淀5～6次。

6.4.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加20mL盐酸溶液（3.9）及10～15滴过氧化氢（3.6）。将滤纸捣碎，加热溶解沉淀。溶液及纸浆移入250mL塑料杯中，补加热水至约100mL。在不断搅拌下加入15mL氢氟酸（3.4），于沸水浴上保温30min～40min，每隔10min搅拌一次。取下，冷却至室温，用定量慢速滤纸过滤，用盐酸-氢氟酸溶液（3.12）洗塑料烧杯3～4次（用滤纸片擦净烧杯），洗沉淀及滤纸8～10次，再用水洗2遍。

6.4.4将沉淀和滤纸置于原玻璃烧杯中，加入30mL硝酸（3.7）、5mL高氯酸（3.5），加热使沉淀和滤纸溶解完全，继续加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干。取下，稍冷后，加入20mL盐酸溶液（3.9），用热水吹洗杯壁，加热使盐类溶解至清。用定量慢速滤纸过滤，滤液接收于300mL烧杯中。用热的盐酸洗液（3.10）洗净烧杯，并洗滤纸4～6次，弃去滤纸。

6.4.5在滤液中（6.4.4）加入2g氯化铵（3.3），以水稀释至约100mL，加热至近沸，滴加氨水（3.8）至刚出现沉淀，加0.1mL过氧化氢（3.6），30mL氨水（3.8），煮沸。用中速定量滤纸过滤。用氯化铵-氨水洗液（3.13）洗涤烧杯2～3次，沉淀6～7次，弃去滤液。

6.4.6将沉淀和滤纸放于原烧杯中，加10mL盐酸溶液（3.9），3～4滴过氧化氢（3.6）用玻璃棒将滤纸捣烂。加入100mL水，煮沸。加入近沸的 50mL草酸溶液（3.14），用氨水（3.8）、盐酸溶液（3.9）和精密pH试纸（3.20）调节pH为2.0；或加4～6滴甲酚红溶液（3.15），用氨水（3.8）调至溶液呈桔黄色（pH1.8～2.0），加热煮沸，或于80℃～90℃保温40min，冷却至室温，放置2h。

6.4.7用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（3.16）洗涤烧杯2～3次，用小块滤纸擦净烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀8～10次。将沉淀连同滤纸放入于950℃灼烧至质量恒定的铂坩埚中，低温加热，将沉淀和滤纸灰化。

6.4.8将铂坩锅和沉淀于950℃高温炉中灼烧1h，将铂坩锅及烧成的氧化稀土置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。

6.4.9重复6.4.8操作，直至坩锅连同烧成物的质量恒定。

6.4.10将已称量好的铂坩埚中及烧成物中（6.4.9）加入5mL盐酸（3.9），加热溶解清亮，取下，冷却至室温。

6.4.11将试液（6.4.10）定容于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表3分取试液于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.9），用水稀释至刻度，混匀。待测。

表3分取体积

| ThO2量/mg | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| <10.0 | 10.00 |
| >10.0～20.0 | 5.00 |

6.4.12将待测分析试液（6.4.11）与标准系列溶液（3.18）同时于波长283.730nm处进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的计算与表述

按式（1）计算稀土氧化物总量的质量分数，数值以％表示：

………（1）

式中： m1——铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m2——铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

ρ——计算机输出的分析试液（6.4.11）中氧化钍的浓度，单位为微克每毫升

（μg/mL）；

ρ0——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中氧化钍的浓度，单位为微克每毫升

（μg/mL）；

V2——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8   精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

表4重复性限

| 稀土氧化物总量质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 37.28 | 0.51 |
| 55.54 | 0.53 |
| 66.83 | 0.76 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5允许差

| 稀土氧化物总量质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 20.00～60.00 | 0.70 |
| >60.00～80.00 | 0.90 |

9  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第1部分：稀土氧化物总量的测定

重量法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 1：Determination of total rare earth oxide contents

Gravimetry

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布