GB/T 18114.3—200×

代替GB/T 2591.4—81

代替GB/T18114.3—2000

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第3部分。

本部分方法1是对GB/T18114.3—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定》的修订。

本部分方法1与GB/T 18114.3-2000相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中0.50%~5.00%缩小为0.50%~3.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分方法2是对GB/T2591.4—81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定（EGTA容量法）》的修订。

本部分方法2与GB/T2591.4—81相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中4.00%~20.00%扩大为2.00%~20.00%；

——采用EDTA标准溶液代替 EGTA标准溶液；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由包头稀土研究院起草。

# 本部分方法1由包钢稀土高科技股份有限公司、赣州有色金属研究院参加起草。

本部分方法1主要起草人：包香春、张立峰、崔爱端。

本部分方法1参加起草人：李淑萍，曹俊杰，张桂梅。

本部分方法2由包头稀土研究院起草。

# 本部分方法2由包钢稀土高科技股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院参加起草。

本部分主要起草人：周凯红、张翼明。

本部分方法2参加起草人：吴广伟、周晓东、曹俊杰、刘荣丽、崔益新

本部分历次发布情况为：GB 2591.4—81、GB/T 2 591.4—81、GB/T18114.3-2000

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

方法1：火焰原子吸收光谱法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中氧化钙含量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中氧化钙含量的测定，测定范围：0.50%～3.00%。

- 原理

稀土精矿试样经氢氧化钠-过氧化钠熔融，熔融物用热水提取，过滤后沉淀和滤纸用盐酸及过氧化氢溶解，滤纸搅碎成纸浆装瓶干过滤。测定时加氯化锶及EDTA以消除共存离子的干扰。在5%的盐酸介质中，采用标准加入法于原子吸收光谱仪测定氧化钙量。

3  试剂和材料

3.1  HCl (ρ1.19 g/mL)。

3.2  HCl（1+1）。

3.3  HCl（1+19）。

3.4  过氧化氢（30%）。

3.5  氢氧化钠洗液（20 g/L）。

3.6  SrCl2水溶液（100 g/L）。

3.7  EDTA水溶液（40 g/L）。

3.8  氧化钙标准贮存溶液：称取0.1785g经105~110℃干燥至恒重的碳酸钙（纯度>99.99%），加10mL水，再加10mL盐酸（3.1）溶解，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg氧化钙。

3.9  氧化钙标准溶液：移取5.00mL氧化钙标准贮存溶液（3.8）于100mL容量瓶中，用盐酸（3.3）定容至刻度，摇匀。此溶液1mL含50μg氧化钙。

3.10 氢氧化钠。

3.11 过氧化钠。

3.12 乙炔气（纯度>99.99%）。

4  仪器

原子吸收光谱仪，配有钙空心阴极灯及空气、乙炔燃烧器。

5  试样

5.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2试样经105℃～110℃烘2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测量次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）置于盛有预先烘去水份的2 g氢氧化钠（3.10）的镍坩埚中，混匀，覆盖2 g过氧化钠（3.11），加盖。于750℃的马弗炉中熔融7~10min，中间摇一次，取出，冷却。将镍坩埚及盖置于盛有100 mL热水的250 mL烧杯中，加热浸取盐类，洗出坩埚和盖。将溶液煮沸2min，取下，稍冷，用慢速滤纸过滤，以氢氧化钠洗液（3.5）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次。将沉淀与滤纸放入原烧杯中，加10 mL盐酸（3.1）及10~15滴过氧化氢（3.4），加热溶解沉淀，将滤纸搅碎成纸浆装入100mL容量瓶中定容，混匀，干过滤，待用。

6.5 标准系列溶液的制备

按表1吸取适量试液于4个50mL容量瓶中，分别加入氧化钙标准溶液（3.9）0 mL，1.00 mL，3.00 mL，5.00mL，加入SrCl2溶液（3.6）2.5mL，EDTA溶液（3.7）5mL，HCl（3.2）5mL，以水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以试剂空白溶液调零，测量其吸光度，采用外推法求出氧化钙的含量。

表1 分取倍数

| 氧化钙含量范围 / % | 分取倍数 |
| --- | --- |
| 0.50～1.50 | 10/100*1/50 |
| >1.50～3.00 | 5/100*1/50 |

7   分析结果的计算与表述

按公式（1）计算稀土精矿中氧化钙的质量分数（％）：

……………………………（1）

式中： ρ——从工作曲线上查得试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得随同试样空白中氧化钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性

| 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.84 | 0.084 |
| 1.45 | 0.171 |
| 2.76 | 0.308 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表3 再现性

| 氧化钙质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |
| 0.85 | 0.016 |
| 1.45 | 0.056 |
| 2.73 | 0.073 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表4 允许差

| 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0.10 |
| >1.00～2.00 | 0.20 |
| >2.00～3.00 | 0.35 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2：EDTA滴定法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中氧化钙量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中氧化钙量的测定，测定范围：2.00％－20.00％。

- 方法原理

本试验以碱熔融，强碱及氨水分离稀土及杂质元素，在pH>13的氢氧化钾介质中，采用三乙醇胺和硫酸钾掩蔽剩余少量铝、钡等干扰元素，以钙指示剂为指示剂， EDTA标准溶液滴定氧化钙量。

- 试剂和材料

12.1 氢氧化钠。

12.2 无水碳酸钠。

12.3 过氧化钠。

12.4 氯化铵。

12.5 钙羧酸指示剂：与NaCl形成（1+100）的固体粉末。

12.6 盐酸羟胺。

12.7 碳酸钠洗液（1%水溶液）

12.8 氯化铵洗液（2%氯化铵水溶液加入氨水调节pH=9）

12.9 硫酸镁（5%水溶液）。

12.10三乙醇胺（1:1）。

12.11硫酸钾（2%水溶液）。

12.12氢氧化钾（40%水溶液）。

12.13六次甲基四胺（20%水溶液）。

12.14二甲酚橙指示剂（0.1%水溶液）。

12.15盐酸（1+1）。

12.16氨水（1+1）。

12.17过氧化氢（30%）。

12.18锌标准溶液[c(Zn)=0.01000moL/L]：称取0.1625g纯金属锌（纯度>99.99%，去掉表面氧化层）于250mL烧杯中，加10mL水，10mL盐酸（12.15）低温加热至完全溶解。溶液移入250mL容量瓶中，加5mL盐酸（12.15），以水稀释至刻度，混匀。

12.19乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液[c(EDTA)=0.010moL/L]。

12.19.1 EDTA标准溶液配制

称取3.72g的EDTA于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

12.19.2标定

移取15.00mL锌标液（12.18）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸（12.15）或氨水（12.16）调节溶液pH为5~5.5，加5mL六次甲基四胺（12.13），2滴二甲酚橙（12.14），用EDTA标准溶液（12.19.1）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（12.19.1）体积的极差值应不超过0.10mL，取其平均值。

按公式（2）计算EDTA标准溶液（12.19.1）的实际浓度：

………………………………………………………（2）

式中：c —EDTA标准溶液（12.19.1）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1－移取锌标准溶液（12.18）的体积，单位为毫升（mL）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准溶液（12.19.1）的体积，单位为毫升（mL）；

- 仪器

13.1  分析天平，感量0.1mg。

13.2  高温炉，>750℃。

13.3  刚玉坩埚。

14  试样

14.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

14.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

15  分析步骤

15.1试料

根据氧化钙的质量分数，按表5称取试料0.2~0.5g（精确至0.0001g），进100mL容量瓶中。

表5

| CaO质量分数/% | 称样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 2.00~5.00 | 0.5 | 50 |
| 5.00~10.00 | 0.4 | 25 |
| 10.00~15.00 | 0.35 | 20 |
| 15.00~20.00 | 0.25 | 20 |
| >20.00 | 0.2 | 20 |

15.2测定次数

称取两份试料（15.1）进行平行测定，取其平均值。

15.3空白试验

随同试料（15.1）做空白试验。

15.4测定

15.4.1将试料置于盛有2g NaOH（预先烘去水分）（12.1）和2g Na2CO3（12.3）的刚玉坩埚中，盖上2gNa2O2（12.3），在750℃高温炉（13.2）中熔融10min，取出，冷却。

15.4.2将坩埚放入盛有100mL热水（2g Na2CO3（12.3）和10mL 三乙醇胺（12.8））的300mL烧杯中，加热，洗净坩埚。过滤，用碳酸钠洗液（12.7）洗烧杯3次，洗沉淀7-8次；沉淀连同滤纸放回原烧杯中，加入20mL盐酸（12.15），1mL过氧化氢（12.17），破坏滤纸，将纸浆移入100mL容量瓶中，定容，摇匀。

15.4.3干过滤，按表1分取滤液于300mL烧杯中，加入2~3g NH4Cl（12.4），加热，加入氨水（12.16）至沉淀出现并过量20mL，加入1mL过氧化氢（12.17），煮沸，取下。用中速滤纸过滤，用NH4Cl（12.8）洗液洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次。

15.4.4在滤液中加入0.5g盐酸羟胺，5mL三乙醇胺（12.10），然后加入20mL氢氧化钾溶液（12.12），加入5mL硫酸钾溶液（12.11），静置5min，加入适量钙羧酸指示剂（12.5），用EDTA标准溶液进行滴定，在接近滴定终点时，加入5mL 硫酸镁溶液（12.9）继续滴定，溶液由紫色变成蓝色即为终点。

16  分析结果的计算与表述

按公式（2）计算稀土精矿中氧化钙的质量分数（%）：

……………………………………（2）

式中：

C——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）：；

V——滴定试液时消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

100——试液进入100 mL容量瓶，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

56.08——CaO的平均摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。；

17  精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表6重复性

| 氧化钙质量分数/ % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.44 | 0.02 |
| 2.73 | 0.25 |
| 10.11 | 0.31 |
| 14.47 | 0.31 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

17.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表8

| 氧化钙质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 2.00~5.00 | 0.30 |
| >5.00~10.00 | 0.35 |
| >10.00~20.00 | 0.40 |

18  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

火焰原子吸收光谱法（方法1）

EDTA滴定法（方法2）

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 3：Determination of calcium oxygen content

Flame atomic absorption spectrometry（1）

EDTA titration（2）

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布