ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18114.5—200×

代替GB/T 2591.3-81

代替GB/T 18114.6-2000

×

- 稀土精矿化学分析方法

- 第5部分：二氧化硅量的测定

- 钼蓝分光光度法（方法1）

- 电感耦合等离子体发射光谱法（方法2）

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 5：Determination of silicon oxide content

Molybdenum blue spectrophotometry（1）
By inductively coupled plasma atomic emission spectrometry（2）

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第5部分。

本部分方法1是对GB/T2591.3-81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氧化硅量的测定》的修订。

本部分方法1与GB/T2591.3-81相比，主要有如下变动：

——使用分光光度法代替原国标中重量法测定硅的含量，原国标测定范围0.10%~3.00%扩大为0.10%~6.00%。

本部分方法2是对GB/T18114.6-2000《独居石精矿化学分析方法 氧化硅量的测定》的修订。

本部分方法2与GB/T18114.6-2000相比，主要有如下变动：

——用电感耦合等离子体光谱法代替重量法测定氧化硅的含量。测定范围由0.50~5.00%改为1.00~10.00%。

——方法1与方法2增加了精密度条款；

——方法1与方法2增加了质量保证和控制条款；

两个方法的分析范围出现重叠时，以方法1为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由包头稀土研究院起草。

本部分方法1由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：王安丽、郝茜

本部分方法1参加起草人：黎英、刘鸿、梁志杰、邓汉芹。

本部分方法2由包头稀土研究院起草。

本部分方法2由江西赣州有色冶金研究所、广东珠江稀土有限公司参加起草。

本部分方法2主要起草人：李玉梅、刘晓杰。

本部分方法2参加起草人：黎英、刘鸿、宋耀、邓汉芹。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T2591.3—81；

——GB/T18114.6-2000。

稀土精矿化学分析方法

第5部分：二氧化硅量的测定

方法1 钼蓝分光光度法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：0.10%~6.00%。

- 方法原理

试样以氢氧化钠－过氧化钠混合熔剂熔融，用稀盐酸浸取。在一定酸度和乙醇存在下，使硅酸和钼酸铵生成硅钼黄杂多酸，在草硫混酸存在下，用亚铁还原硅钼黄杂多酸成硅钼蓝杂多酸，在波长785nm处，进行比色测定。

- 试剂和材料

3.1 氢氧化钠，优级纯。

3.2 过氧化钠，优级纯。

3.3 无水碳酸钠，优级纯。

3.4 对硝基酚指示剂溶液：1%。

3.5 盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.6 盐酸（1+3）。

3.7 氨水（1+4），优级纯。

3.8 乙醇（95%）。

3.9 钼酸铵溶液(5%)。

3.10 草硫混酸溶液：在不断搅拌下，于965mL水中缓慢加入35mL硫酸（ρ1.84g/mL）与15g 草酸（优级纯）混匀。

3.11硫酸亚铁铵溶液（6%）：6g硫酸亚铁铵溶于100mL5%硫酸介质。

3.12硅标准贮存溶液：称取0.1000g二氧化硅（纯度＞99.9%，120℃烘干2h），置于铂坩埚中，加入5g无水碳酸钠（3.3），于950℃~1000℃中熔融至红色透明。稍冷后用热水浸出，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立即转移至聚乙烯瓶中保存，此溶液1mL含100μg二氧化硅。

3.13硅标准溶液：移取20.00mL硅标准贮存溶液（3.12）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg二氧化硅，立即转移至聚乙烯瓶中保存。

- 仪器

722型分光光度计

5  试样

5.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛

5.2试样经105～110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中，备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.15g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.5  测定

6.5.1将试料（6.1）置于盛有除去水分的4g氢氧化钠（3.1）的镍坩埚中，加约2g过氧化钠（3.2），搅匀，覆盖少量过氧化钠，于750℃马弗炉中熔融至红色透明后约3~4min。取出冷却 。

6.5.2将镍坩埚放入250mL聚四氟烧杯中，加入50mL热水浸取，少量水洗出坩埚，滴加盐酸（3.5）中和至微酸性，并过量5~10mL，将溶液移入250mL容量瓶中。

6.5.3分取5mL试液于100mL容量瓶中，加水稀释至约20mL，加一滴对硝基酚（3.4），用氨水（3.7）调至溶液变黄，再用盐酸（3.6）调至溶液刚好无色并过量2mL，摇匀。加入8mL乙醇（3.8），5mL钼酸铵（3.9），充分摇匀后放置10min，再加入20mL草硫混酸（3.10），5mL硫酸亚铁铵（3.11），稀释定容后摇匀，在785nm波长下用1cm比色皿、流程空白为参比液比色，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

6.6  工作曲线的绘制

移取1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.50、10.00mL硅标准溶液（3.13）于100mL容量瓶中，加适量水，2mL盐酸（3.6），加入8mL乙醇（3.8），以下按6.5.3步骤进行，以吸光度值为纵坐标，以二氧化硅量（µg）为横坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算样品中二氧化硅的质量分数（%）：

w（SiO2）=ρV0×10−6mV1×100………………………………………………………….（1）

式中：

ρ——由工作曲线上查得二氧化硅含量，单位为微克（µg）；

V0——试液稀释的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样称取量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 二氧化硅量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.85 | 0.11 |
| 1.94 | 0.15 |
| 3.06 | 0.16 |
| 5.85 | 0.30 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 二氧化硅质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| >0.10~1.00 | 0.15 |
| >1.00~3.00 | 0.30 |
| >3.00~6.00 | 0.50 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 电感耦合等离子体发射光谱法

- 10  范围

- 本方法规定了稀土精矿中二氧化硅含量的测定方法。

- 本方法适用于稀土精矿中二氧化硅量的测定。测定范围：1.00~10.00%。

- 11  原理

- 试样经碱熔酸化，在酸性介质中，根据硅的发射光谱特征谱线，采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定。

- 12  试剂与材料

12.1氢氧化钠，优级纯。

12.2过氧化钠，优级纯。

12.3碳酸钠，优级纯。

12.4盐酸 (ρ1.19 g/mL）优级纯。

12.5盐酸（1＋1）。

12.6硅标准贮存溶液：称取0.1000g二氧化硅（纯度＞99.9%，120℃烘干2h），置于铂坩埚中，加入5g无

水碳酸钠（12.3），于950℃~1000℃中熔融至红色透明。稍冷后用热水浸出，冷却。移入2000mL容量瓶中，

稀释至刻度，混匀，立即转移至聚乙烯瓶中保存，此溶液1mL含50μg二氧化硅。

12.7 氩气（纯度＞99.99%）。

- 13  仪器

13.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

13.2 光源：氩等离子体光源。

- 14  试样

14.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛

14.2试样经105～110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中，备用。

- 15  分析步骤

15.1 试料

称取0.2g试样（14），精确至0.0001g。

15.2 测量次数

称取两份试料（15.1）进行平行测定，取其平均值。

15.3 空白试验

随同试料（15.1）做空白试验。

15.4 分析试液的制备

将试料（15.1）置于预先盛有2.5克氢氧化钠（12.1）的镍坩埚中，覆盖1.0克过氧化钠（12.2），在750℃ 的高温炉中熔融至红色透明并保持5～6分钟，取出，稍冷，放入预先盛有100mL25%盐酸（12.4）的烧杯中，加热提取，冷却后定容至200 mL容量瓶中，混匀，稀释20倍，待测。

15.5 标准系列溶液的制备

准确分取硅标准贮存溶液（12.6）0mL ，0.50mL，2.50mL，5.00mL于50mL塑料容量瓶中，加入3mL盐酸（12.5），稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液1 mL含二氧化硅为0μg，0.50μg，2.50μg，5.00μg。

15.6 测定

15.6.1 分析线波长

分析线波长见表3。

表3 推荐分析线

| 测定元素 | 硅 |  |
| --- | --- | --- |
| 波长/nm | 251.611 | 288.158 |

15.6.2  按仪器选定工作条件依次测定标准系列溶液（15.5）、空白溶液（15.3）、分析试液（15.4），由计算机输出空白溶液（15.3）和分析试液（12.4）中被测元素的质量浓度。

- 16  分析结果的计算与表述

按式(1)计算氧化硅的质量分数（％）：

w(SiO2)=(ρ−ρ0)V0V2×10−6mV1×100………………………………………（1）

式中：ρ——计算机输出的分析试液中氧化硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——计算机输出的空白溶液中氧化硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 17  精密度

17.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4 重复性

| 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.13 | 0.13 |
| 6.00 | 0.26 |
| 8.91 | 0.31 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

17.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5 允许差

| 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 1.00～2.00 | 0.20 |
| >2.00～5.00 | 0.30 |
| >5.00～10.00 | 0.40 |

18  质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。