ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18114.10—200×

代替GB/T 18114.10-2000

稀土精矿化学分析方法

第10部分：水分的测定
重量法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 10：Determination of water content

Gravimetry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第10部分。

本部分是对GB/T18114.10—2000《独居石精矿化学分析方法 水分的测定》的修订。

本部分与GB/T 18114.10-2000相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中0.020%~1.00%扩大为0.020%~20.00%。

——烘样时间由3小时改为2小时。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包头稀土研究院负责起草。

本部分由包钢稀土高科技股份有限公司、中核北方核燃料元件有限公司参加起草。

本部分主要起草人：李净岩、郝茜。

本部分参加起草人：吴广伟、张桂梅、周晓东、刘丽莎、董红。

本部分历次发布情况。

——独居石化学分析方法 水分量的测定 18114.10-2000。

稀土精矿化学分析方法

第10部分：水分的测定

重量法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中水分的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中水分的测定，测定范围：0.020%~20.00%。

- 方法原理

称取一定量稀土精矿样品，在105℃~110℃烘一定时间，称出其失去的质量。

- 仪器和试剂

3.1烘箱：最高温度300℃.。

3.2称量瓶。

- 试样

稀土精矿样品保存于密封好的塑料袋中。

- 分析步骤

5.1  试料

称取试样（4）10～20g，精确至0.0001g。

5.2 将试料（5.1）置于称量瓶（3.2）中，放入105℃~110℃烘箱中，烘2小时，取出，稍冷放入干燥器中，冷却至室温，称重，重复此操作，直至恒重。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中水分的质量分数（%）：

w=m1−m2m×100…………………………………………………….（1）

式中：m1——烘前试样与称量瓶的质量，单位为克（g）；

m2——烘后试样与称量瓶的质量，单位为克（g）；

m—— 试样的质量，单位为克（g）。

7      精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 水分的质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 2.90 | 0.22 |
| 8.95 | 0.19 |
| 11.77 | 0.64 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 水分的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.020~1.00 | 0.20 |
| >1.00～5.00 | 0.30 |
| >5.00～10.00 | 0.50 |
| >10.00～20.00 | 0.70 |

8   质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。