XB/T 103—××××
代替XB/T103-1995

XXXX-XX-XX发布                                  XXXX—XXXX实施

前    言

本标准代替XB/T 103—1995《氟碳铈镧矿精矿》。

本标准与XB/T103—1995相比，主要变化如下：

—— 按GB/T 17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的规定改为数字牌号；

—— 取消原牌号REO30、REO35、REO40、REO45，增加000175牌号；

—— 将原牌号REO63、REO68分别调整为000165和000170牌号；

—— 各牌号增加对非稀土杂质水份的考核指标；

—— 对非稀土杂质含量作适当调整。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出和归口。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司负责起草。

本标准主要起草人：郝高慧  王静   廖亮  易夫

本标准所代替标准的历次发布情况：

——YB/T 4030-1991、XB/T 103-1995。

氟碳铈镧矿精矿

范围

本标准规定了氟碳铈镧矿精矿的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经选矿得到氟碳铈镧矿精矿，供提取稀土化合物及冶炼稀土合金。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 18114   稀土精矿化学分析方法

要求

3.1  化学成分

氟碳铈镧矿精矿的化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | REO 不小于 | 非稀土杂质含量， 不大于 | 水分 不大于 |
|  |  | F | CaO | P2O5 | TFe |  |
| 000175 | 75 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 000170 | 70 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 000165 | 65 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 000160 | 60 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 000155 | 55 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 000150 | 50 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 注1：化学成分以干基计算。 注2：000150、000155、000160、000165 牌号提供F、CaO、TFe含量数据，不做考核依据。 |

3.2  外观

产品为土黄色细沙粒状或粉状。产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

试验方法

4.1  产品中化学成分按照GB/T 18114规定进行。

  - 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

  - 产品外观用目测检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

    - 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的质量检验。

  - 取样与制样

化学成分分析的仲裁取样按表2规定。用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，放入塑料瓶（袋）中并封口。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

  - 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中另取双倍试样对不合格项目进行复验。如仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

外观检验结果不合格，则该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志、包装

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、出厂日期。产品内包装采用塑料袋，经热压或绳扎封口，每件净重50kg。外包装为塑料编织。

  - 运输、贮存

产品运输时严防淋雨，须放在干燥处，不得露天放置。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)牌号、批号、净重、件数；

d)各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

e)本标准编号；

f)检验日期；

g)出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  发布

氟碳铈镧矿精矿

Bastnaesite concentrate

(送审稿)

中华人民共和国稀土行业标准

XB

ICS 77.120.99

D 43