# XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 401—

代替XB/T 401-2000

轻 稀 土 复 合 孕 育 剂

Light Rare Earth Compound Inoculants

(送审稿)

200×-××-××发布                       200×-××××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

XB/T 401—

前   言

本标准代替XB/T401-2000《轻稀土复合孕育剂》。

本标准与XB/T401-2000《轻稀土复合孕育剂》相比,主要变化如下：

——根据GB/T17803的规定，将原标准修订为；

——对化学成分表中稀土含量,硅含量进行了调整,并增加了铝含量的考核指标；

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由德阳金羊稀土有限公司负责起草。

本标准                                           参加起草。

本标准主要起草人：解  滨、王科弟、刘建斌、杨敏忠、张发禄、解琳梅、黄  琳。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——XB/T401-2000

XB/T 401—

轻 稀 土 复 合 孕 育 剂

1  范围

本标准规定了轻稀土复合孕育剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以稀土硅铁为原料，用电熔粉碎法制得的，供作铁水添加剂用的轻稀土复合孕育剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16477 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

轻稀土复合孕育剂  Light Rare Earth Compound Inoculants

以硅为基，铁为余量，并含有稀土（轻稀土为主）、钡、钙、铝等元素的孕育剂。

4    要求

4．1化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。表1

| 产品牌号 | 化 学 成 分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | RE | Ba | Ca | Sb | Al | Fe |  |
| 199101 | 68~75 | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | — | <2.0 | 余量 | 适用于各种铸铁件 |
| 199102A | 55~65 | 0.5~1.2 | 3.0~4.0 | 2.0~3.0 | — | <2.0 | 余量 | 适用于各种铸态铁素体球铁件 |
| 199102B | 55~65 | 0.8~1.5 | 1.0~2.5 | 1.5~2.5 |  | <2.0 | 余量 | 适用于高强度薄壁灰铁件 |
| 199103 | 50~60 | 1.5~2.5 | 2.5~3.0 | 2.0~3.0 | 1~3.0 | <2.0 | 余量 | 适用于珠光体球铁及厚壁球铁件 |

4．2 产品粒度

产品粒度分为0.2～2mm、2～10mm、10～30mm三种。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

4．3 外观

产品应洁净，银灰色颗粒状，无目视可见夹杂物。

XB/T 401—

5  试验方法

  - 产品中稀土、钙、硅（小于和等于50%）的分析方法按GB/T 16477的规定进行。

  - 产品中铝的分析方法参照GB2272-1987

  - 产品中锑、钡、硅（大于50%）以及产品粒度的测量方法，由供需双方商定。

  - 数值修约规则按GB/T 8170的规定进行。

  - 产品外观用目视检查。

6   检验规则

6.1   检查与验收

产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品进行质量检验，如检验结果与本标准的规定不符，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2   组批

产品应成批提交检验。每批应由同一牌号的产品组成。批重不大于1000Kg。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观的检验。

6.4   取样与制样

化学成分的仲裁取样按表2的规定进行。每件（袋）数取样量不少于30g。经粉碎制样到0.2-2MM充分混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需量，密封待用。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

6.5   检验结果判定

化学成分与物理性能仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

7.1   标志、包装

7.1.1产品外包装上应有明显的“防潮”标志或字样, 每件（袋）产品应附标签，注明：供方名称、产品名称及牌号、批号、毛重、净重、生产日期。

7.1.2产品用塑料袋封装，每袋净重5kg。

7．2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨、受潮。产品应存放于干燥的场所。

XB/T 401—

7．3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果及技术监督部门印鉴；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。