ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第8部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 8：Determination of fifteen rare earth oxcide relative contents

Inductively coupled plasma emission spectrometry

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T18114.8 —200×

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第8部分。本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由内蒙古包头稀土研究院、中国有色金属工业部分计量质量研究所负责起草。

本部分由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司起草。

本部分由赣州虔东稀土实业集团股份有限公司、包头稀土研究院参加起草。

- 本部分主要起草人：张桂梅、杨春红、曹俊杰。

本部分参加起草人：温斌、姚南红、祁生平、李玉梅、王安丽 。

稀土精矿化学分析方法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。测定范围见表1。

| 稀土氧化物 | 测定范围（配分量） / ％ |
| --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化钇 | 0.10～60.00 |
| 氧化钕 | 0.10～20.00 |
| 氧化镨、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、 氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥 | 0.10～10.00 |

- 方法原理

试料经碱熔，过滤后，盐酸酸化。在稀酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，测定结果进行归一化处理。

- 试剂和材料

  - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 盐酸（1+19）。

  - 硝酸 (ρ1.42g/mL)。

  - 硝酸（1+1）。

  - 高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

  - 氢氧化钠。

  - 氢氧化钠洗液（10g/L）。

  - 过氧化钠。

  - 过氧化氢（30%）。

  - 氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镧（REO>99.5%, La2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镧的标准溶液。

  - 氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铈（REO>99.5%, CeO2/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.5）， 低温加热，并滴加过氧化氢（3.10） 至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铈的标准溶液。

  - 氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镨（REO>99.5%, Pr6O11/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镨标准溶液。

  - 氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO>99.5%, Nd2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钕标准溶液。

  - 氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO>99.5%, Sm2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钐标准溶液。

  - 氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO>99.5%, Eu2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铕的标准溶液。

  - 氧 化 钆 标 准 溶 液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钆（REO>99.5%，

Gd2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg氧化钆。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钆的标准溶液。

  - 氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO>99.5%, Tb4O7/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.5），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铽的标准溶液。

  - 氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO>99.5%, Dy2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镝的标准溶液。

  - 氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO>99.5%, Ho2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钬的标准溶液。

  - 氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO>99.5%, Er2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铒的标准溶液。

  - 氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO>99.5%, Tm2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铥的标准溶液。

  - 氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO>99.5%, Yb2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镱的标准溶液。

  - 氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO>99.5%, Lu2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镥的标准溶液。

  - 氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钇（REO>99.5%, Y2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钇的标准溶液。

  - 氩气（纯度>99.99%）。

- 仪器

- 4.1  电感耦合等离子体光谱仪：分辨率<0.006nm（200nm处）。

- 4.2  光源：氩等离子体光源。

4.3  高温炉：温度＞1000℃。

4.4  镍坩埚。

- 试样

5.1试样经105~110℃干燥2h，冷却至室温，置于干燥器中，备用。

5.2试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

- 分析步骤

6.1  试料

称取0.50g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取二份试料（6.1），进行平行测定，取其平均值。

6.3  分析试液的制备

6.3.1 将试料（6.1）置于盛有逐去水分的2g氢氧化钠（3.7）的镍坩埚（或刚玉坩埚）中，加约2g过氧化钠（3.9），搅匀，加盖，于750℃马弗炉中熔融至红色透明约5~6min，取下稍冷。

6.3.2  用镊子将此坩埚放入盛有100mL加热至80℃的纯水的400mL烧杯中，用盐酸（3.3）浸取，洗出坩埚，盖上表面皿，煮沸约3min，稍冷用快速滤纸过滤。用水洗涤烧杯4~5次，洗涤沉淀5~6次。

6.3.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入30mL硝酸（3.4）、３～５mL高氯酸（3.6），低温加热至冒浓厚白烟，稍冷，以水吹洗表面皿及杯壁，再加热冒去大部分高氯酸白烟，蒸至近干。取下，稍冷。

6.3.4加入20mL盐酸（3.2）、2mL过氧化氢（3.10），加热，使盐类溶解，并赶去过氧化氢，冷却至室温，转移至250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取5.00mL该试液于50mL容量瓶中，以盐酸（3.3）稀释至刻度，混匀，待测。

6.4  标准系列溶液的制备

将各稀土氧化物标准溶液（3.14～3.28）按表2分别移入3个100mL容量瓶中，再将此溶液以盐酸（3.3）稀释至刻度，制得标准系列溶液（表2），待用。

| 标液标号 | 各稀土浓度 / （µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 | 氧化铽 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.0 | 50.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 标液标号 | 各稀土浓度 / （µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 | 氧化钍 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50.0 | 0.5 |
| 3 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |

- 6.5  测定

- 6.5.1  推荐分析线见表3。

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 398.852 | Dy | 353.170 |
| Ce | 446.021 | Ho | 339.898 |
| Pr | 410.070 | Er | 337.371 |
| Nd | 430.358 | Tm | 313.126 |
| Sm | 360.949 | Yb | 328.937 |
| Eu | 272.778 | Lu | 261.542 |
| Gd | 310.050 | Y | 371.030 |
| Tb | 332.440 | Th | 332.440 |

- 6.5.2  将分析试液（6.3.4）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算稀土精矿中十五个稀土元素氧化物的配分量（%）：

P(%)=ρiρj×100 ……………………………………………  (1)

式中：

P——精矿中十五个稀土元素氧化物的配分量，单位为百分数（%）；

ρi——待测稀土元素氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρj——各稀土元素氧化物的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）。

- 精密度

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

| 氧化物 | 配分量 / ％ | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 3.23 | 0.18 |
|  | 26.39 | 0.24 |
|  | 38.03 | 0.35 |
| 氧化铈 | 6.77 | 0.22 |
|  | 47.25 | 0.26 |
|  | 50.45 | 0.33 |
| 氧化镨 | 0.85 | 0.042 |
|  | 3.65 | 0.18 |
|  | 5.06 | 0.64 |
| 氧化钕 | 3.12 | 0.13 |
|  | 9.26 | 0.28 |
|  | 15.31 | 0.30 |
| 氧化钇 | 0.25 | 0.04 |
|  | 59.06 | 0.19 |
| 氧化钆、氧化镝、氧化铒、氧化镱 | 0.21 | 0.04 |
|  | 2.93 | 0.14 |
|  | 7.25 | 0.17 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铥、氧化镥 | 0.14 | 0.05 |
|  | 0.89 | 0.06 |
|  | 1.14 | 0.15 |

- 8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

| 氧化物 | 配分量 / ％ | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 1.00～10.00 | 0.20 |
|  | ＞10.00～40.00 | 0.45 |
| 氧化铈 | 5.00～10.00 | 0.25 |
|  | ＞10.00～60.00 | 0.45 |
| 氧化镨 | 0.10～1.00 | 0.10 |
|  | ＞1.00～10.00 | 0.50 |
| 氧化钕 | 1.00～10.00 | 0.20 |
|  | ＞10.00～20.00 | 0.50 |
| 氧化钆、氧化镝、氧化铒、氧化镱 | 0.10～1.00 | 0.10 |
|  | ＞1.00～10.00 | 0.20 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铥、氧化镥 | 0.10～1.00 | 0.10 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.20 |
| 氧化钇 | 0.10～1..00 | 0.10 |
|  | 1.00～10..00 | 0.20 |
|  | ＞10.00～60.00 | 0.50 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。