国  家  标  准

GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（送审稿）编  制  说  明

国家标准《蓄电池板栅用铅钙合金锭》起草小组

二○○九年十一月

国  家  标  准

GB /T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（送审稿）

编  制  说  明

1  工作简况：

1.1  任务来源

国家标准GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》的制订项目由中国有色金属工业协会提出，于有色标委（2007）第237号文件列入2008～2009年度标准项目计划表，项目编号：110。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，计划于2009年底完成。

1.2  主要工作过程

1.2.1  2009年1月成立《蓄电池板栅用铅钙合金锭》国家标准起草小组，确定起草人名单并明确起草任务。

1.2.2  起草《关于征求国家标准〈蓄电池板栅用铅钙合金锭〉修订意见和收集有关资料的函》，共发函18封，对蓄电池板栅用铅钙合金锭生产企业、用户进行函调。

1.2.3  2009年1～2月，通过各种渠道，广泛收集国内外蓄电池板栅用铅钙合金锭相关资料，了解国内外蓄电池板栅用铅钙合金锭生产、使用情况。

1.2.4  2009年4月组织对部分蓄电池板栅用铅钙合金锭生产企业和用户走访调研，听取并收集各单位对蓄电池板栅用铅钙合金锭标准制定的意见。

1.2.5  2009年5月对函调和走访所调查收集的蓄电池板栅用铅钙合金锭生产企业和用户关于制定GB/T XXXX－1995《蓄电池板栅用铅钙合金锭》的反馈意见，进行汇总处理，编制反馈意见处理表。见附件一：国家标准《蓄电池板栅用铅钙合金锭》制定反馈意见处理表。

1.2.6  2009年5月对函调和走访所调查收集的蓄电池板栅用铅钙合金锭生产企业和用户的牌号，作为确定产品牌号的依据。

1.2.7  2009年5月根据函调和走访收集的反馈意见，起草了GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（征求意见稿）和编制说明。标准起草小组多次召开会议，反复研究和讨论了GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（征求意见稿），并决定将此稿向蓄电池板栅用铅钙合金锭生产企业、用户及部分科研院所发函征求意见，同时在www.cnsmq.com网上广泛征求意见。

1.2.8  2009年6月在合肥对GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（讨论稿）进行了预审，针对合金牌号和仲裁取制样提出了一些建议。

1.2.9  根据标准讨论会的建议和意见，对标准讨论稿进行了修改。

1.2.10  2009年11月根据各生产企业以及用户的反馈意见，起草了GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（送审稿）和编制说明。

2  标准的编制原则和依据

2.1  随着我国市场经济的建立与完善和对外开放的深入，蓄电池板栅用铅钙合金锭产品已逐步走向国际市场，制定标准需满足国内外两个市场的用户需求。

2.2  制定标准应根据我国国情，积极采用国外先进标准，以保护我国矿产资源和生态环境，确保我国蓄电池板栅用铅钙合金锭产品达到国际先进水平。

2.3  制定标准应有利于产品出口，同时也可以起到规范和引导消费市场的作用。

2.4  制定标准应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

2.5  制定后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。

3  标准主要内容的确定

3.2.1  产品牌号的确定

目前市场需求蓄电池板栅用铅钙合金锭的牌号较多，主要是根据合金元素的含量和杂质元素的含量决定的，表1中列举了常用的几种牌号。

3.2.2  关于化学成分的确定

蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分是根据市场用量较大的用户的要求设计的，化学成分见下表：

| 表1 蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分及牌号 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 合金成分 |  |  |  | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca | Sn | Al | Pb | Fe | Cu | Zn | Sb | As | Bi | Ni | Cd | Ag |
| PC1 | 0.06~0.10 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 余量 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| PC2 | 0.09~0.12 | 0.15~0.3 | 0.005~0.01 | 余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC3 | 0.10~0.12 | 0.5~0.6 | 0.02~0.04 | 余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC4 | 0.06~0.08 | 0.7~1.0 | 0.02~0.04 | 余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC5 | 0.08~0.1 | 1.1~1.2 | 0.02~0.04 | 余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC6 | 0.050~0.08 | 1.4~1.8 | 0.01~0.03 | 余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3  产品物理规格的确定

蓄电池板栅用铅钙合金锭呈长方锑形，锭两端有突出耳部。蓄电池板栅用铅钙合金锭单重为：23kg±2kg。

3.3  试验方法的确定

蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T4103《铅及铅合金化学分析方法》的有关规定进行，或由供需双方商定。

3.4  检验项目的确定

本标准规定每批蓄电池板栅用铅钙合金锭应进行化学成分、重量和表面质量的检验。蓄电池板栅用铅钙合金锭的重量用称量法检验。蓄电池板栅用铅钙合金锭表面质量用目视法检验。

3.5  取样与制样的规定

规定了生产样的采取和制备：每批合金在铸锭时，按前、中、后取光谱分析样，即分别在批产量的1/6（第一块样）、1/2（第二块样）、5/6（第三块样）时采取。

化学成分的仲裁取样和制样：化学成分的仲裁取样和制备按GB/T 469《铅锭》中的有关规定执行或由供需双方商定。

3.6  检验结果的判定

蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170中第3章和4.3.3的规定进行。

蓄电池板栅用铅钙合金锭每块试样分别化验，当其中任一块试样的化学成分与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，按批判不合格。

蓄电池板栅用铅钙合金锭的物理规格、表面质量与本标准的规定或订货单（或合同）的要求不符时，按锭判不合格。

3.7  编辑说明

本标准的编辑格式采用TDS2标准模板和有色金属产品国家标准编写示例。

4  采用国外先进标准情况

本标准规定的各牌号具有先进性和国际通用性。本标准达到国际先进水平。

5  下一步工作安排

根据标准审定会上专家组的意见和建议，修改标准送审稿，形成GB/T XXXX－XXXX《蓄电池板栅用铅钙合金锭》（报批稿），上报全国有色金属标准化技术委员会。

《蓄电池板栅用铅钙合金锭》国家标准起草小组

二○○九年十一月

附件一：

蓄电池板栅用铅钙合金锭国家标准修订反馈意见处理表

| 序号 | 提出单位 | 意见和建议 | 采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 1. 建议规定具体的牌号。 2. 建议删除“蓄电池板栅用铅钙合金锭的重量用称量法检验”。 3. 建议删除“批量不大于21t”。 4. 建议增加PET塑料带包装。 5. 建议增加油漆标识。 6. 建议生产取样取光谱分析样。 7. 建议正、负极分开。 | 部分采纳 |  |
| 2 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 1. 建议组批改为最大不大于40t ，避免多锅麻烦。 2. 建议生产取样取光谱分析样。 3. 仲裁取样锭上3分之2孔深的取样实际操作中很难实现。 | 部分采纳 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

附件二：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：蓄电池板栅用铅钙合金锭             承办人：谭仪文        共   页   第   页

标准项目负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司  电话：0731－28391717     年   月  日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1 | 建议列出主要的合金牌号。 | 湖北金洋 | 采纳 |  |
| 2 | 5.2 | 建议删除“蓄电池板栅用铅钙合金锭的重量用称量法检验”。 | 湖北金洋 | 不采纳 |  |
| 3 | 6.4.2 | 仲裁取制样方法采用GB/T 469《铅锭》的方法不好操作，建议钻取深度规定为锭厚的1/2。 | 河南豫光金铅 | 不采纳 |  |
| 4 | 7.2 | 建议增加PET塑料带包装。 | 湖北金洋 | 采纳 |  |
| 5 | 6.4.1 | 建议生产取样取光谱分析样。 | 湖北金洋 | 采纳 |  |
| 6 | 7.1 | 建议增加油漆标识。 | 湖北金洋 | 不采纳 |  |