ICS 77.150.50

H 64

GB/TXXXX-XXXX

冷轧钛带卷

(征求意见稿)

Cold rolled titanium coil

XXXX-XX-XX发布

XXX-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准按GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：湖南湘投金天钛金属有限公司。

本标准主要起草人：

- 冷轧钛带卷

  - 范围

本标准规定了冷轧钛带卷的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存与合同（或订货单）内容。

本标准适用于用冷轧方法生产各种用途的厚度为0.3~2.5mm、宽度为600~1500mm、牌号为TA1~TA3的工业纯钛冷轧带卷。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4156  金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 4698（所有部分）钛及钛合金化学分析方法

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冷轧钛带卷 cold rolled titanium coil

指成卷交货、厚度为0.3~2.5mm、宽度为600~1500mm、用冷轧方法轧制的钛带。

- 4  要求

  - 产品分类

- 4.1.1  牌号、状态、规格

产品的牌号、供应状态和规格应符合表1的规定。

表1 带材的牌号、制造方法、供应状态和规格         单位为毫米

| 牌 号 | 制造方法 | 供应状态 | 规格 厚度×宽度×长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1 TA2 TA3 | 冷轧 | M（退火状态） | （0.3～2.5）×（600～1500）×L |
|  |  | Y（冷加工态） |  |

- 4.1.2  标记示例

TA2退火状态的厚度为0.6mm、宽度为1200mm的带材标记为：

TA2  M  0.6×1200  GB/T XXXX-XXXX。

- 4.2  化学成分

产品的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定，需方从产品上取样进行化学成分复验时，其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

- 4.3  尺寸允许偏差

- 4.3.1  厚度允许偏差应符合表2的规定。

表2  带材的厚度允许偏差                     单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通精度 | 较高精度 |
| ≥0.3~0.4 | ±0.05 | ±0.04 |
| ≥0.4~0.6 | ±0.06 | ±0.05 |
| ≥0.6~1.0 | ±0.09 | ±0.06 |
| ≥1.0~1.5 | ±0.13 | ±0.08 |
| ≥1.5~2.0 | ±0.16 | ±0.09 |
| ≥2.0~2.5 | ±0.20 | ±0.12 |
| 注：在规定范围以外的带卷，其允许偏差由供需双方协议规定，用户需要较高精度时需在合同中注明。 |  |  |

- 4.3.2  宽度允许偏差应符合表3的规定。

表3  带材的宽度允许偏差                     单位为毫米

| 公称宽度 | 宽度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 600＜宽度≤900 | 900＜宽度≤1300 |
| 切边 | ±0.60 | ±1.0 |
| 不切边 | ±5.0 | ±10 |
| 注：在规定范围以外的带卷，其允许偏差由供需双方协议规定。 |  |  |

4.3.3  钛带的侧边弯曲度（镰刀弯）在任意1000mm长度上应不大于3mm。

4.3.4  钛带的不平度在任意3000mm长度上应不大于10mm。

4.4  力学性能

4.4.1  带材的室温力学性能应符合表4的规定。

表4 带材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 带材厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定非比例延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 退火态（M） | 0.3~2.5 | ≥240 | ≥138 | ≥24 |
| TA2 |  |  | ≥345 | ≥275 | ≥20 |
| TA3 |  |  | ≥450 | ≥380 | ≥18 |
| 注：对于在规定范围以外的钛带的力学性能可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |

4.4.2  带材应测定硬度，并报实测值。但此项要求只限需方有要求时使用，并在合同中注明。

- 4.5  工艺性能

4.5.1  带材的弯曲试样应能承受180°的冷弯,在弯曲部位的外侧不产生裂纹。弯芯直径径应符合表5的规定。每个弯曲试样应进行正反两面单独的弯曲试验，以使正反两面都在受拉状态下进行试验。

表5 带材的弯曲半径

| 牌 号 | 弯芯直径 |
| --- | --- |
| TA1 | 3T |
| TA2 | 4T |
| TA3 | 4T |
| 注：用户对工艺性能有特殊要求时，由供需双方协商。 |  |

4.5.2  杯突值

- 带材应测定杯突值，并报实测值。但此项要求只限需方有要求时使用，并在合同中注明。

- 4.6  外观质量

- 4.6.1  带材表面应光洁、平滑，呈金属本色，不应有影响使用的缺陷。

4.6.2  产品的边部应平齐，无裂口、分层、卷边，允许有轻微的毛刺。

4.6.3  钛带应牢固地成卷并尽量保持圆柱形和不卷边。

- 4.7  钛卷外形

4.7.1  钛带应牢固地成卷并尽量保持圆柱形和不卷边。

4.7.2  钛卷内径为500~760mm，需方应在合同中注明。

4.8 金相组织

带材应测定平均晶粒度，并报实测值。但此项要求只限需方有要求时使用，并在合同中注明。

- 5  试验方法

5.1  化学成分分析方法

带材的化学成分分析按GB/T4698进行。

5.2  力学性能检验方法

室温拉伸试验按GB/T 228进行。进行屈服点的测定时，按（0.3~0.7）%/min的应变速率通过屈服点，屈服点测定结束后，按30%/min左右的应变速率进行抗拉强度的测定。

5.3  工艺性能检验方法

产品的弯曲试验按GB/T232进行。弯芯直径按4.5.1条执行。

5.4  尺寸测量方法

产品尺寸应使用相应精度的量具进行测量。

5.5  晶粒度测量方法

晶粒度测定按GB/T6394的规定进行。

5.6  外观质量检查

产品的表面质量用目视法进行检查。

5.7  杯突值测量方法

杯突值测定按GB/T 4156的规定进行。

5.8  硬度测量方法

产品的硬度按GB/T 4340.1的规定进行。

- 6  检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定或技术协议规定进行检验，如检验结果与规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2  组批

带卷应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、产品状态、热处理炉次的产品组成。

6.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、工艺性能和外观质量的检验。

6.4  取样位置和取样数量

带材的取样应符合表6的规定。

表6 带材的取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批1份 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷 | 4.3 | 5.4 |
| 力学性能 | 逐卷取样，取1个纵向试样或横向试样 | 4.4 | 5.2 |
| 工艺性能 | 逐卷取样，取1个纵向试样或横向试样 | 4.5 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐卷 | 4.6 | 5.6 |
| 晶粒度 | 逐卷取样，取1个纵向试样或横向试样 | 4.8 | 5.5 |
| 杯突值 | 逐卷 | 4.5.2 | 5.7 |
| 硬度 | 逐卷 | 4.4.2 | 5.8 |
| a 氢含量在带材上取样，其他化学成分供方以原铸锭的分析结果报出，需方复验在带材上取样。 |  |  |  |

6.5  检验结果的判定

- 6.5.1  化学成分检验不合格时，则应从原取样部位附近加倍取样对该不合格项目进行重复试验，若仍有试样的结果不合格，判该批不合格。允许供方逐卷检验，合格后重新组批交货。

- 6.5.2  力学性能、工艺性能检验、晶粒度、各项试验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则应从该批产品中取双倍试样，进行该不合格项目的重复试验。若重复试验结果仍有一个试样不合格，判该批不合格。允许供方逐卷检验，合格后重新组批交货。

- 6.5.3  尺寸和外观质量不合格时，判该批不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志

在检验合格的带材上和在包装件的外部粘贴标签，标记内容如下：

- 牌号、规格；

- 净重；

- 供应状态

- 批号；

- 生产厂标识。

7.2  包装

带卷用钢带捆扎，不应松卷。用户对包装有特殊要求时，可由供需双方协商。

7.3  运输和贮存

带卷运输和贮存应符合GB/T8180的规定。

- 7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 产品净重、毛重和件数；

- 标准编号；

- 包装日期。

- 8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或卷数；

- 本标准编号；

- 其他。