《锆及锆合金牌号和化学成分》

编制说明

（征求意见稿）

（2009年2月9日）

《锆及锆合金牌号和化学成分》

编制说明

- 任务来源及计划要求；

根据国标委综合[2007]100号《关于下达2007年第五批国家标准制修订计划的通知》要求，由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司起草《锆及锆合金牌号和化学成分》国家标准，本标准是针对一般工业和核工业用锆及锆合金铸锭及加工材的牌号和化学成分制定的新标准。

二、 编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

1、编制原则

本标准在编制时，对国内外锆及锆合金各种产品的生产、应用、交易等多方面进行了全面调研，综合各方面调研资料，并结合ASTM协会和ASME协会的多项标准（主要为一般工业用标准，以下简称ASTM标准和ASME标准）等资料确定出以下主要原则：

- 本标准所涉及牌号和化学成分应包括目前国内各行业（包括核工业和一般工业）中所有产品的相关要求；

- 本标准所涉及牌号和化学成分应基本包括国外（主要为ASTM标准和ASME标准）一般工业产品中的相关要求；

- 本标准所涉及牌号和化学成分的确定应充分考虑各行业的统一适用性、协调性和与现在国内市场的衔接；

- 本标准的编制水平应定位为国内先进水平；

- 标准应严格按照GB/T 1.1--2000《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示列》的规定格式进行编写。

2、分工

本标准由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司起草。

3、征求意见单位

本标准在中国有色金属标准计量质量研究所网站公开征求意见，同时宁夏东方钽业股份有限公司、从化钽铌冶炼厂等8家单位发函征求意见，并对反馈意见和建议进行归纳处理。

4、各阶段工作计划

2007年11月～2007年12月  提出标准草案；

2008年1月～2008年X月  标准征求意见，形成讨论稿并完成标准的预审；

2008年X月～2008年X月  完成标准预审稿；

2008年X月  完成标准的送审稿并及时审定、报批。

5、予审会纪要

三、调研和分析工作的情况

锆及锆合金在酸、碱等介质中具有良好的耐蚀性，同时具有突出的核性能和优良的机械性能，是工业上常用的金属之一。然而，由于该金属的提炼和加工较为困难，因此在很长一段时间主要被用于原子能工业方面，作为核反应堆的结构、包复和控制棒材。

近些年，随着我国锆及锆合金铸锭和加工材生产工业化的实现。目前，锆及锆合金除在核反应堆使用外，也已在化工行业内得到推广和应用，主要用于制造化工设备，如制造耐蚀的反应塔、泵、热交换器、阀门、搅拌器、喷嘴、热电偶套管、导管和容器衬里等；锆及锆合金在电子管工业作为良好的消气剂，锆丝、箔可制作栅极支架、阴极支架和栅极材料等。国内外相关行业对锆及锆合金产品的需求量不断增加。

然而，在锆及锆合金铸锭和加工材的生产、交易中没有相应的牌号和化学成分标准规范，目前均采用企业标准或协议标准进行，牌号和成分无统一的标准可依，致使整个行业和市场长期处于无政府的混乱状态。因此，制定锆及锆合金牌号和化学成分专用标准是非常必要，该标准的制定不仅可有效的规范锆及锆合金铸锭和加工材的牌号和化学成分，同时也可有力的促进该行业的健康、可持续发展。

四、主要技术内容

- 本标准规定一般工业级（Zr-1、Zr-3、Zr-5）和核工业级 [Zr-0(Zr01)、Zr-2 (ZrSn1.4~0.1) 、Zr-4(ZrSn1.4~0.2)]共计6个级别的锆及锆合金牌号,其化学成分见表1。

表1                                质量百分数/%

| 分 类 | 一般工业级 | 核工业级 |
| --- | --- | --- |
| 牌 号 | Zr-1 （R60700） | Zr-3 （R60702） | Zr-5 (R60705) | Zr-0 (Zr01) | Zr-2 (ZrSn1.4~0.1) | Zr-4 (ZrSn1.4~0.2) |
| 化 学 成 分 | 主 元 素 | Zr | -- | -- | -- | 余量 | 余量 | 余量 |
|  |  | Zr+Hf | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥95.5 | -- | -- | -- |
|  |  | Sn | -- | -- | -- | -- | 1.20~1.70 | 1.20~1.70 |
|  |  | Fe | -- | -- | -- | -- | 0.07~0.20 | 0.18~0.24 |
|  |  | Ni | -- | -- | -- | -- | 0.03~0.08 | -- |
|  |  | Nb | -- | -- | 2.0~3.0 | -- | -- | -- |
|  |  | Cr | -- | -- | -- | -- | 0.05~0.15 | 0.07~0.13 |
|  |  | Fe+Ni+Cr | -- | -- | -- | -- | 0.18~0.38 | -- |
|  |  | Fe+Cr | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | -- | -- | 0.28~0.37 |

表1（续）                                质量百分数/%

| 分 类 | 一般工业 | 核工业 |
| --- | --- | --- |
| 牌 号 | Zr-1 （R60700） | Zr-3 （R60702） | Zr-5 (R60705) | Zr-0 (Zr01) | Zr-2 (ZrSn1.4~0.1) | Zr-4 (ZrSn1.4~0.2) |
| 化 学 成 分 | 杂 质 元 素，不 大 于 | Al | -- | -- | -- | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 |
|  |  | B | -- | -- | -- | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 |
|  |  | Cd | -- | -- | -- | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 |
|  |  | Co | -- | -- | -- | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Cu | -- | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cr | -- | -- | -- | 0.020 | -- | -- |
|  |  | Fe | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
|  |  | Hf | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Ti | -- | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | U | -- | -- | -- | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 |
|  |  | V | -- | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | W | -- | -- | -- | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Cl | -- | -- | -- | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | C | 0.050 | 0.050 | 0.05 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  |  | N | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.006 5 | 0.006 5 | 0.006 5 |
|  |  | H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 |
|  |  | O | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 需方对氧含量有特殊要求时，由双方协商确定，并在合同中注明。 |

    - 本标准涉及核工业锆及锆合金牌号[Zr-0(Zr01)、Zr-2(ZrSn1.4~0.1)、Zr-4(ZrSn1.4~0.2)]及其化学成分与GB/T 8767-1988《锆及锆合金铸锭》中的牌号和化学成分等相关要求一致。

    - 一般工业用锆及锆合金：

- 纯锆（Zr-1、Zr-3）

Zr-1、Zr-3两个牌号是在国内现用牌号和化学成分的基础上，分别参考ASTM标准和ASME标准中对R60700和R60702的成分要求确定的，且分别与R60700和R60702含量要求保持一致。化学成分对比见表2一般工业级纯锆部分。

- 锆合金Zr-5

本标准中Zr-5直接引用了R60705的化学成分要求。化学成分对比见表2一般工业级锆合金部分。

表2                               质量百分数/%

| 标准编号 | 一般工业级纯锆 | 一般工业级锆合金 |
| --- | --- | --- |
|  | 本标准 | ASTM标准 ASME标准 | 本标准 | ASTM标准 ASME标准 | 本标准 | ASTM标准 ASME标准 |
| 牌 号 | Zr-1 | R60700 | Zr-3 | R60702 | Zr-5 | R60705 |
| 元 素 及 含 量 ， 不 大 于 | Zr+Hf | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥95.5 | ≥95.5 |
|  | Nb | -- | -- | -- | -- | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
|  | Fe+Cr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | Hf | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | C | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.05 | 0.05 |
|  | N | 0.010 | 0.025 | 0.010 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | O | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |

- 本标准规定的锆及锆合金化学成分允许偏差主要参照了GB/T 8767-1988《锆及锆合金铸锭》，一般工业用锆及锆合金化学成分允许偏差主要参照ASTM标准，其要求对比见表3。

表3                               质量百分数/%

| 标 准 | 本标准 | ASTM标准和ASME标准 |
| --- | --- | --- |
| 元 素 | 按表1规定范围的允许偏差，不大于 | 按标准规定化学成分 范围的允许偏差，不大于 |
|  | 核工业 | 一般工业 |  |
| Sn | 0.050 | 0.05 | 0.05 |
| Fe | 0.020 | -- | -- |
| Ni | 0.010 | -- | -- |
| Cr | 0.010 | -- | -- |
| Fe+Ni+Cr | 0.020 | -- | -- |
| Fe+Cr | 0.020 | 0.025 | 0.025 |
| O | 0.020 | 0.02 | 0.02 |
| Hf | 20ppm或规定极限 的20%，取较小者 | 0.1 | 0.1 |
| Nb |  | 0.05 | 0.05 |
| H |  | 0.002 | 0.002 |
| C |  | 0.01 | 0.01 |
| N |  | 0.01 | 0.01 |
| 其他杂质元素 |  | -- | -- |

- 核工业用锆及锆合金化学成分允许偏差与GB/T 8767-1988《锆及锆合金铸锭》中的规定完全一致。

- 一般工业用锆及锆合金化学成分允许偏差与ASTM标准和ASME标准规定保持一致。

五、与国内外先进标准对比

- 与国内标准对比

- 国内目前有GB/T8767-1988《锆及锆合金铸锭》，其中仅规定了核工业用锆及锆合金铸锭的牌号及化学成分和允许偏差，本标准所涉及部分与GB/T8767-1988相关内容完全保持一致，因此无任何冲突。

- 本标准中对一般工业用锆及锆合金的牌号和化学成分可完全包含国内相关生产单位的先进企业标准。如宝钛集团有限公司锆及锆合金牌号和化学成分以及一系列产品标准。

- 对成分允许偏差要求与国内相关标准要求等同。

- 与国外标准的对比（主要对比ASTM标准和ASME标准）

- 核工业用锆及锆合金对应或相近牌号的化学成分与ASTM标准相比，本标准要求略高于或基本保持一致。

- 一般工业用锆及锆合金与ASTM标准和ASME标准中的化学成分相比，纯锆Zr-1、Zr-3分别完全等同于R60700、R60702的要求。而锆合金Zr-5的成分完全等同于R60705的要求。

- 对化学成分允许偏差要求与国外相关标准要求等同。

六、参考资料清单

- GB/T 8767-1988

- ASTM B493、B523、B550、B551、B658

- ASME SB493、SB523、SB550、SB551、SB658

- Q/BS 6331、Q/BS 6431、Q/BS 6531、Q/BS 6532、Q/BS 6631

《锆及锆合金牌号和化学成分》标准编制组

2009-2-9