金属粉末  还原法测定氧含量

第1部分：总则

编制说明

- 任务来源及计划要求

中国有色金属工业协会以中色协综字[2008]242号文下达了国家标准《金属粉末  还原法测定氧含量   第1部分：总则》的制定任务，计划编号为20082093-T-610。

按要求，该标准要于2009年完成审定报批。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

1、编制原则

该标准将按GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2-2001《标准化工作指南  第2部分：采用国家标准的规则》编写。根据采标计划，该标准等同采用ISO 4491-1:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则》。

2、分工

该标准由深圳市宏海实业有限公司和中国有色金属工业标准计量质量研究所共同起草。

3、征求意见单位

标准征求意见稿从2009年2月25日以来一直在中国有色金属标准计量质量研究所网站上征求意见。

4、各阶段工作计划

2008年10月～2009年1月   翻译ISO 4491-1:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则》

2009年2月  提出标准征求意见稿；

2009年3月  召开标准讨论会；

2009年4月  按意见修改后形成标准送审稿；

2009年5月  召开标准审定会；

2009年6月  按审定会意见修改，形成标准报批稿。

- 调研和分析工作的情况

ISO/TC119粉末冶金归口的ISO 4491共包括四部分：ISO 4491-1:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则》、ISO4491-2:1997 《金属粉末  还原法测定氧含量  第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）》、ISO 4491-3:1997《金属粉末  还原法测定氧含量  第3部分：可被氢还原的氧》、ISO 4491-4:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第4部分：还原提取法测定总氧量》。

全国有色金属标准化技术委员会于1999和2001年对第2部分和第4部分进行了采标，本次拟对4个部分进行等同采用。

- 主要技术内容的说明

1.  本标准规定了还原法测定金属粉末氧含量的总则，给出了正确解释所获得结果的建议。本标准的试验方法通常可用于所有的金属、合金、硬质合金及其混合物粉末。在测试条件下粉末的组成应无挥发性物质，应去除润滑剂或有机粘结剂。

2.  对金属粉末取样进行了要求。

3.  根据所用的测试方法得到的结果的含义进行了说明：

1）以氢为还原剂；

a）Fe、Ni、Co、Cu、Ag、Sn、Pb、W、Mo、Re金属的氧化物可被氢全部还原；所有其他的常见氧化物是不可被氢还原的，特别是Al2O3、SiO2、ZrO2和其他的碱金属、碱土金属及大多数稀土金属的氧化物。铬、锰、钛和钒的氧化物可被部分还原。

b）对在还原过程中还有与粉末的组成发生的其他反应进行了说明；

c）在GB/T 5158.2规定的氢损法中，在氢中进行特定的热处理时，可测出试料的质量损失。

d）在GB/T 5158.3规定的可被氢还原的氧化物的氧含量测定方法中，由氢还原这些氧化物所形成的含量，可由滴定法测量。

2）以碳为还原剂；

GB/T 5158.4规定的方法是基于很高的温度（2000~3000℃）下，在真空或纯的惰性气体（例如氩气）中，通过石墨来还原样品。所选择的操作条件取决于所分析的金属，以使所有的氧化物即使是最难熔化的合物都能被全部还原。由于任何干扰都能被完全地去除，其结果精确地表示了样品中总氧含量。

4. 给出了三个分析标准的使用实例

表1　不同的方法测定的氧含量

| 粉末 | 方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢损 | 可被氢还原的氧 |  | 还原－提取法 |  |
|  |  | 直接法 | 对碳的修正 | 初始样品 | 被氢还原的样品 |
| 含可被氢还原的氧化物的金属 |  |  |  |  |  |
| 不含碳 | OH | OH | OH | Ot=OH-Or | Or |
| 含碳 | OH＋Oc＋Co | OH | OH＋Oc | Ot=OH+Oc +Or | Or |
| 其他金属 |  |  |  | Ot |  |
| 注：在本表中，湿气、吸附的气体、挥发物质和可再氧化的金属假定不存在。 |  |  |  |  |  |

- 与国外同类标准的对比分析

欧盟于1993年等同采用了该国际标准，标准号为EN 24491-1:1993。

- 与现行法规、标准的关系

与现有标准不冲突。

- 其他要说明的事项

与 GB/T 5158.2、GB/T 5158.3、GB/T 5158.4等为一系列标准，建议将该标准编号为GB/T 5158.1。

- 参考资料清单

ISO/TC119粉末冶金归口的ISO 4491共包括四部分：ISO 4491-1:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则》、ISO4491-2:1997 《金属粉末  还原法测定氧含量  第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）》、ISO 4491-3:1997《金属粉末  还原法测定氧含量  第3部分：可被氢还原的氧》、ISO 4491-4:1989《金属粉末  还原法测定氧含量  第4部分：还原提取法测定总氧量》。

《金属粉末  还原法测定氧含量  第1部分：总则》

标准编制组

2009年2月