中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 124-XX-XXXX

YS

炭素制品生产炉窑

电气煅烧炉热平衡测定与计算方法

Methods of determination and calculation of

heat balance in metallurgical furnaces for

production of carbon products

200X-XX-XX发布

200X-XX-XX实施

国家工业和信息化部 发布

前　言

前言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责修订。

本标准主要修订人：                                   。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

目  次

1 适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1

2 测定体系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1

3 测定要求和时间┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1

4 测定项目及方法┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1

5 热平衡计算┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1

6 煅烧无烟煤单位能耗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4

7 煅烧无烟煤单位热耗┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4

8 热效率计算┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4

9 热平衡计算结果汇总表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5

电气煅烧炉热平衡测定与计算方法

1  适用范围

本标准适用于炭素制品生产，以电能为能源，煅烧无烟煤或混合焦的立式或卧式电气煅烧炉的热平衡测定与计算方法。

2  测定体系

热平衡测定的体系主要为电炉本体，包括原料入炉口；烟气排出口，出料口；电极冷却水进出口，炉水套冷却进出口；变压器进电端和短路网。

3  测定要求和时间

3.1  在热平衡测定周期时间内，电气煅烧炉必须处在正常运行工况情况下测定，根据生产条件在满意最大产能（或设计产能）时组织测定。

3.2  测定时间规定连续不少于6小时，每个测定项目测定次数不少于三次，然后取平均值。

4  测定项目及方法

4.1  测定电气煅烧炉供电变压器各测点的参数，电量记录及变压器名牌各项参数。

4.2  进出电炉的物料量测定

4.2.1  进出炉内物料量测定，用容积法实测或电子称累计计量。

4.2.2  进出炉内物料的理化分析

a 测定进出炉内物料温度；

b 测定进出炉内物料水份；

c 测定进出炉内物料应用基低（位）发热量及比热，应用基低（位）发热量可查表或用以下公式计算：

无 烟 煤 Qwmdwy=(K0+84Wy-92Ay-24Vy)·4.1816

自焙电极 QJdwy= (8100-92 Ay)·4.1816(或33013kJ/kg)

粉 烧 煤 Qdmdwy=(8100-92 Ay-24 Vy)·4.1816(或33013kJ/kg)

式中：Qwmdw—无烟煤应用基低（位）发热量，单位千焦每千克，kJ/kg；

K0—变量系数，煤种H的百分含量对应值；

Wy—应用基灰份含量，单位白分比，%；

Ay—应用基灰份含量，单位白分比，%；

QJdw—自焙自极应用基低（位）发热量，单位千焦每千克，kJ/kg；

Qdmdw—煅烧煤应用基低（位）发热量，单位千焦每千克，kJ/kg。

d  测定电极单位时间烧损量，一般根据生产厂提供定期统计数字。

4.3  测定烟气参数

距炉顶直接烟道入口1米处开孔，测定烟气流量，烟气温度，取样分析气体成份及用采样仪器烟气含粉尘浓度。

4.4  冷却水测定

流量用水表或超声波流量计测定进口处冷却水量，用水银温度计测定进口和出口水的温度。

4.5  炉体表面温度测定

4.5.1  按炉体高低区域的温差划分若干个区域，用表面温度计或红外线温度计测定温度，每1~2m2测一点后取平均值，或用热流计测定各区域表面平均热流量。

4.5.2  在被测定体系距1.0米处用温度计测定环境温度，一般取厂房内稳定区域的温度为环境温度。用风速仪测定风速。

5  热平衡计算

5.1.1  电能供热量 Q1

电能供热量按公式（1）计算：

Q1=3600·Wo…………………………………………………………………………………（1）

式中：Q1—每小时电炉总供电热量，单位千焦每小时，kJ/h；

Wo—变压器一次侧用电量，单位千瓦小时每小时，kw·h/h。

5.1.2  煅烧无烟煤带入化学反应热 Q2

煅烧无烟煤带入化学反应热按公式（2）计算：

Q2=M1·Qwmdwy-M2·Qdmdwy……………………………………………………………（2）

式中：Q2—每小时煅烧无烟煤带入化学热，单位千焦每小时，kJ/h；

M1、M2—分别为无烟煤及煅后无烟煤的小时投入量和产出量，单位千克每小时，kg/h；

Qwmdwy,Qdmdwy—分别为无烟煤及煅后无烟煤的应用基低（位）发热量，单位千焦每千克，kJ/kg。

5.1.3  电极煤损化学反应热Q3

电极煤损化学反应热按公式（3）计算：

Q3=M3·Qdjdwy……………………………………………………………………………（3）

式中：Q3—每小时电极消耗所产生化学反应热，单位千焦每小时，kJ/h；

M3—测定期间电极小时烧损平均量，单位千克每小时，kg/h。

5.1.4  收入项热量总量  ∑Q

收入项热量总量按公式（4）计算：

∑Q=Q1+Q2+Q3……………………………………………………………………………（4）

5.2  各项热支出计算

5.2.1  煅后无烟煤带走物理热Q1′

煅后无烟煤带走物理热按公式（5）计算：

Q1′=M2·C1·(t1-th)………………………………………………………………………（5）

式中：Q1′—煅后无烟煤带走物理热，单位千焦每小时，kJ/h；

C1—煅后无烟煤在t1与th之间平均比热，单位千焦每千克摄氏度，kJ/kg·℃；

t1—煅后无烟煤出料温度，单位摄氏度，℃；

th—被测体系的环境空气温度，单位摄氏度，℃；

5.2.2  烟气带走物理热Q2′

烟气带走物理热按公式（6）计算：

Q2′=V·C2·（t2-th）…………………………………………………………………………（6）

式中：Q2′—烟气带走物理热，单位千焦每小时，kJ/h；

V—每小时烟气标准状况下流量，单位立方米每小时，Nm3/h；

C2—烟气在t2与th之间的平均比热，单位千焦每立方米摄氏度，kJ/Nm3·℃；

t2—烟气出口温度，单位摄氏度，℃。

5.2.3  烟气带走的化学热Q3′

烟气带走的化学热按公式（7）计算：

Q3′=V·(1-Xw)·(126COgy+108H2gy+359CH4gy)………………………………………（7）

式中：Q3′—烟气中可燃物带走化学热，单位千焦每小时，kJ/h；

Xw—烟气中湿含量，单位百分比，%；

COgy；H2gy；CH4gy—干烟气可燃气成份体积数，单位百分比，%。

5.2.4  烟气中粉尘带走物理热Q4′

烟气中粉尘带走物理热按公式（8）计算：

Q4′=M4·C3·(t3-th)…………………………………………………………………………（8）

式中：Q4′—烟气粉尘带走物理热，单位千焦每小时，kJ/h；

M4—烟尘排出量，单位千克每小时，kg/h；

C3—烟气中粉尘在t3与th之间平均比热，单位千焦每千克摄氏度，kJ/kg·℃；
             t3—烟尘的出口温度，单位摄氏度，℃。

5.2.5  烟尘中不完全燃烧化学反应热Q5′

烟尘中不完全燃烧化学反应热按公式（9）计算：

Q5′=3387·M4·Dc…………………………………………………………………………（9）

式中：Q5′—烟尘可燃成份的化学反应热，单位千焦每小时，kJ/h；

Dc—烟尘中含碳量，单位百分比，%。

5.2.6  冷却水带走物理热Q6′

冷却水带走物理热按公式（10）计算：

Q6′= Qa+ Qb………………………………………………………………………………（10）

a 电极冷却水带走物理热

Qa=M5·C4·（t4-t5）……………………………………………………………………（11）

式中：Qa—冷却水带走的物理热，单位千焦每小时，kJ/h；

M5—测定期间冷却水平均流量，单位千克每小时，kg/h；

C4—冷却水在温度t4~t5之间的平均比热，单位千焦每千克摄氏度，kJ/kg·℃；

t4—出水温度，单位摄氏度，℃；

t5—进水温度，单位摄氏度，℃；

b、电炉冷却带走物理热

Qb=M6 ·C5·（t6-t7）…………………………………………………………………（12）

式中：Qb—每小时电炉冷却水带走热量，单位千焦每小时，kJ/h；

M6—测定期内冷却水平均每小时流量，单位千克每小时，kg/h；

C5—冷却水在温度t6~t7之间的平均比热，单位单位千焦每千克摄氏度，kJ/kg·℃；

t6—出水温度，单位摄氏度，℃；

t7—进水温度，单位摄氏度，℃；

5.2.7  炉体表面散热损失Q7′

炉体表面散热损失按公式（13）计算：

Q7′= Σ qi·Ai………………………………………………………………………………（13）

式中：Q7′—炉体的表面散热损失，单位千焦每小时，kJ/h；

qi—炉体有面每个分区域平均热流值，单位千焦每平方米小时，kJ/m2·h；

Ai—每个分区域表面面积,单位平方米，m2。

5.2.8  变压器热损失Q8′

变压器热损失按公式（14）计算：

Q8′=3600（△pk+△pc·Ic/Ih）………………………………………………………………（14）

式中：Q8′—变压器每小时平均热损失, 单位千焦每小时，kJ/h；

△pk—变压器空戴功率，单位千瓦，kW；

△pc—变压器短路功率，单位千瓦，kW；

Ic—变压器二次侧实际平均电流，单位安培，A；

Ih—变压器二次侧额定电流，单位安培，A；

5.2.9  短网热损失Q9′

短网热损失按公式（15）计算：

Q9′=3600·Ic2·P·（L/S）·n·103……………………………………………………………（15）

式中：Qd—每小时短网母线平均热损失，单位千焦每小时，kJ/h；

P—短网材料电阻系数，单位欧姆平方毫米每米，Ω·mm2/m；

L—短网母线总长度,单位米，m；

S—短网母线截面积,单位平方毫米，mm2；

n—短网母线片数。

5.2.10  其他热损失量△Q

其他热损失量按公式（16）计算：

△Q=∑Q-(Q1′+Q2′+Q3′+Q4′+Q5′+Q6′+Q7′+Q8′+Q9′)……………………（16）

5.2.11  热支出各项总热量 ∑Q′

热支出各项总热量按公式（17）计算：

∑Q′=Q1′+Q2′+Q3′+Q4′+Q5′+Q6′+Q7′+Q8′+Q9′+△Q…………………（17）

- 煅烧无烟煤单位能耗  A，单位千焦每吨，KJ/t

煅烧无烟煤单位能耗按公式（18）计算：

A=Q1/M2×1000…………………………………………………………………………………（18）

- 煅烧无烟煤单位热耗  QB,单位千焦每吨，KJ/t

煅烧无烟煤单位热耗按公式（19）计算：

QB=（Q1+Q2+Q3）/M2×1000…………………………………………………………………（19）

8  热效率计算

8.1 体系供给总热量QG，单位千焦每小时，kJ/h

体系供给总热量按公式（20）计算：

QG=Q1+Q2+Q3…………………………………………………………………………………（20）

8.2  煅烧无烟煤的有效热量Qyx  单位千焦每小时，kJ/t

煅烧无烟煤的有效热量按公式（21）计算：

Qy=Mc·CK·(tk-th)……………………………………………………………………………（21）

式中：Mc—无烟煤在th与tk之间的平均质量，单位千克每小时，kg/h；

Ck—煅烧无烟煤在tk与th温度这间平均比热，单位千焦每千克摄氏度，kJ/kg·℃；

tk—煅烧无烟煤工艺要求温度，单位摄氏度，℃。一般取1700℃。

8.3  热效率（系统）ŋ

热效率按公式（22）计算：

ŋ/%=Qyx/QGG×100%…………………………………………………………………………（22）

9  热平衡计算结果汇总表（见表1）

表1 热平衡计算结果汇总表

| 收 入 项 热 量 |  |  |  | 支 出 项 热 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项 目 | 数量 |  | 符号 | 项 目 | 数量 |  |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q1 Q2 Q3 | 电能供给热量 煅烧物料带入化学反应热量 电极烧损化学反应热量 |  |  | Q1′ Q2′ Q3′ Q4′ Q5′ Q6′ Q7′ Q8′ Q9′ △Q | 燃烧物料带物理热量 烟气带走物理热量 烟气带走化学反应热量 粉尘带走物理热量 粉尘化学反应热量 冷却水物理热量 炉体表面散热 变压器热损失 短网热损失 其它热损失 |  |  |
| ∑Q | 合 计 |  | 100 | ∑Q′ | 合 计 |  | 100 |
| 单位产品能耗A： kJ/t |  |  |  | 热效率ŋ： % |  |  |  |
| 单位产品热耗QB： kJ/t |  |  |  |  |  |  |  |