## 《弹性元件和接插件用铜带》国家标准编制说明

1、工作简况

根据全国有色金属标准化技术委员会，中色协综字（2007 ）第237   号《2007年第二批国家标准计划》要求，其中2007年国家标准修订项目表中第15项《弹性元件和接插件用铜带》国家标准由中铝上海铜业有限公司负责起草，鑫科材料精密铜带分公司、宁波兴业电子铜带有限公司参加起草。

为适应我国加入WTO的需要，有利于与国际接轨，提高我国的国家标准的水平，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时通过对同行和用户的走访，深入了解我国目前铜加工的技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准的制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品满足市场的需求。

2、编制原则

通过对国外先进标准的研究，决定本标准修改采用欧盟标准BS EN 1654：1997《弹性元件和接插件用铜及铜合金带》，并参照JIS H3130：2006《弹簧用铍青铜、锡青铜和锌白铜板和带》标准，结合我国的市场需求及实际情况而进行编制。

3、主要技术指标确定依据

3.1、品种、牌号的确定

欧盟标准BS EN 1654标准主要有铍青铜、普通黄铜、锡青铜、锌白铜和铁青铜，还有CuCo2Be、CuNi2Be、CuNi2Si、CuNi9Sn2，我们根据国内情况，确定了以普通黄铜（H85/H70、H65、H63）、锡青铜（QSn4-0.3、QSn5-0.1、QSn6.5-0.1、QSn8-0.3）、锌白铜（BZn12-24、BZn12-29、BZn18-18、BZn18-20、BZn18-26）为主要品种，铍青铜已有行标YS/T323-2002《铍青铜条材和带材》，本标准不作规定；其它几类复杂合金国内需求很少，或国内还未形成规模生产，故在本标准中未作规定，待以后市场发展到一定规模时再纳入本标准。

3.2、尺寸及允许偏差的确定

尺寸及允许偏差规定了厚度和宽度方面的要求，厚度允许偏差分为普通级和较高级，普通级等同采用EN 1654标准，较高级严于EN 1654标准；宽度允许偏差EN 1654标准是单向正偏差，本标准改为正负偏差，指标绝对值是一样的。

3.3、形状允许偏差的确定

形状允许偏差规定了侧边弯曲度和带材的横向弯曲方面的要求，其技术指标等同采用EN 1654标准，作为弹性元件和接插件用铜及铜合金带材，其对带材的板形要求较高，和普通带材相比，增加了带材的横向弯曲的要求。

3.4、力学性能的确定

本标准的力学性能等同采用EN 1654标准，本标准规定了两种方式考核材料的性能是否合格，一种是带材纵向的室温拉伸试验，另一种是维氏硬度试验再加上90°弯曲试验，需方应在拉伸试验和硬度试验、90°弯曲试验间两者选一，并在合同中注明；90°弯曲试验时弯曲外表面不能有肉眼可见的裂纹；从各种状态的抗拉强度指标值来看，指标值的间距比普通带材的要求小，且指标值更符合用户的实际要求，断后伸长率根据带材的厚薄分为两档，0.1mm-0.25mm和＞0.25mm-1.0mm，分别规定了不同的指标值，薄带的指标值小于厚带的指标值，并且在拉伸试验时本标准选用A50 mm的定标距试样，而非以前常用的A11.3长比例试样，这样伸长率结果更具有科学性和可比性。

4、本标准与EN1654标准的力学性能检验项目对比

| 序号 | 检验项目 | GB | EN | GB与EN对比 | 对比范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 | 部分牌号 |
| 2 | 维氏硬度试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 | 部分牌号 |
|  | 弯曲试验 | Ｏ | Ｏ | 等同采用 | 部分牌号 |
| 注：1）表中“Ｏ”表示必作项目。 2）用户在拉伸试验和维氏硬度试验、弯曲试验间两者选一。 |

《弹性元件和接插件用铜带》

国家标准起草小组

2009年4月3日

表1    部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| H85 | Y4 | 300～370 | 300～370 | --- | ≥16/20 | ≥16/20 | --- | 85～115 | 85～115 | --- |
|  | Y2 | 350～420 | 350～420 | --- | ≥8/12 | ≥8/12 | --- | 105～135 | 105～135 | --- |
|  | Y | 410～490 | 410～490 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 125～155 | 125～155 | --- |
|  | T | 480～560 | 480～560 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
| H70 | Y4 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥21/25 | ≥21/25 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | Y2 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥9/12 | ≥9/12 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | Y | 480～560 | 480～560 | --- | ≥4/6 | ≥4/6 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | T | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| H65 | Y4 | 350～430 | 350～430 | --- | ≥19/23 | ≥19/23 | --- | 95～105 | 95～105 | --- |
|  | Y2 | 410～490 | 410～490 | --- | ≥8/10 | ≥8/10 | --- | 120～155 | 120～155 | --- |
|  | Y | 480～560 | 480～560 | --- | ≥3/5 | ≥3/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | T | 550～640 | 550～640 | --- | ≥0/2 | ≥0/2 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |

表1（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| QSn4-0.3 | Y4 | 390～490 | 390～490 | --- | ≥11/13 | ≥11/13 | --- | 115～155 | 115～155 | --- |
|  | Y2 | 480～570 | 480～570 | --- | ≥4/5 | ≥4/5 | --- | 150～180 | 150～180 | --- |
|  | Y | 540～630 | 540～630 | --- | ≥3/4 | ≥3/4 | --- | 170～200 | 170～200 | --- |
|  | T | ≥610 | ≥610 | --- | --- | --- | --- | ≥190 | ≥190 | --- |
| QSn6.5-0.1 | Y4 | 420～520 | 420～520 | -- | ≥17/20 | ≥17/20 | -- | 125～165 | 125～165 | -- |
|  | Y2 | 500～590 | 500～590 | -- | ≥8/10 | ≥8/10 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | Y | 560～650 | 560～650 | -- | ≥5/7 | ≥5/7 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | T | 640～730 | 640～730 | -- | ≥3/4 | ≥3/4 | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| QSn8-0.3 | Y4 | 450～550 | 450～550 | -- | ≥20/23 | ≥20/23 | -- | 135～175 | 135～175 | -- |
|  | Y2 | 540～630 | 540～630 | 470～610 | ≥13/15 | ≥13/15 | 27 | 170～200 | 170～200 | 140～205 |
|  | Y | 600～690 | 600～690 | 590～705 | ≥5/7 | ≥5/7 | 20 | 190～220 | 190～220 | 185～235 |
|  | T | 660～750 | 660～750 | 685～785 | ≥3/4 | ≥3/4 | 11 | 210～240 | 210～240 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 |

表1（续）   部分牌号力学性能指标对比

| 指标 牌号 状态 | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 伸长率/% | 维氏硬度/HV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A50mm | A50mm |  |
|  | 本标准 | EN标准 | JIS标准 | 本标准a | EN标准a | JIS标准 | 本标准 | EN标准 | JIS标准 |
| BZn12-24 | Y2 | 490～580 | 490～580 | -- | ≥5/6 | ≥5/6 | -- | 150～180 | 150～180 | -- |
|  | Y | 550～640 | 550～640 | -- | ≥0/3 | ≥0/3 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | T | 620～710 | 620～710 | -- | ≥0/2 | ≥0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
| BZn12-29 | Y2 | 520～610 | 520～610 | -- | 3/4 | 3/4 | -- | 170～200 | 170～200 | -- |
|  | Y | 600～690 | 600～690 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 190～220 | 190～220 | -- |
|  | T | 670～760 | 670～760 | -- | -- | -- | -- | 210～240 | 210～240 | -- |
| BZn18-20 BZn18-18 | Y2 | 500～590 | 500～590 | -- | 3/5 | 3/5 | -- | 160～190 | 160～190 | -- |
|  | Y | 580～670 | 580～670 | -- | 0/2 | 0/2 | -- | 180～210 | 180～210 | -- |
|  | T | 640～730 | 640～730 | -- |  |  | -- | 200～230 | 200～230 | -- |
| BZn18-26 | Y2 | 540～630 | 540～630 | 540～655 | 3/5 | 3/5 | 8/11b | 170～200 | 170～200 | 150～210 |
|  | Y | 600～700 | 600～700 | 630～735 | 0/2 | 0/2 | 4/6 b | 190～220 | 190～220 | 180～240 |
|  | T | 660～750 | 660～750 | 705～805 | -- | -- | -- | ≥220 | ≥220 | 210～260 |
| 注a：伸长率按厚度分档：0.10～0.25；＞0.25～＜1.0。 注b： JIS标准以厚度0.1～0.7，＞0.7分为两档。 |