前    言

YS/TXXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/TXXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/TXXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/TXXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/TXXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/TXXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/TXXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/TXXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/TXXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/TXXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/TXXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/TXXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/TXXXX-200X第5部分。

本部分是对YS/T 74.5-94《镉化学分析方法  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量》的修订。

本部分代替YS/T 74.5-94《镉化学分析方法  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量》。

本部分与YS/T 74.5-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司起草。

本部分由                      参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.5-94；GB 2130-80。

镉化学分析方法

铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

警告—使用有机试剂建议戴口罩，在通风设施良好的地方操作。

1  范围

本部分规定了镉中铜量的测定方法。

本部分适用于镉中铜量的测定。测定范围：0.00005%～0.025%。

2  方法提要

在酸性介质中，二价铜与二乙基二硫代氨基甲酸铅（铜试剂铅盐）置换，形成二乙基二硫代氨基甲酸铜的有色配合物，于分光光度计波长440nm处，测量其吸光度。

铋小于20μg不干扰测定。

3  试剂

3.1  市售试剂

3.1.1  乙酸铅。

3.1.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.1.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.2  溶液

3.2.1  硝酸（1+1）。

3.2.2  硝酸（1+10）。

3.2.3  氨水（1+2）。

3.2.4  硝酸钾溶液（100g/L）。

3.2.5  二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液(5g/L)。

3.2.6  二乙基二硫代氨基甲酸铅（铜试剂铅盐）三氯甲烷溶液：称取0.10g乙酸铅（3.1.1）溶于100mL水中，加入5mL硝酸钾溶液(3.2.4)、20mL二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液(3.2.5)，混匀。移入500mL分液漏斗中,加入250mL三氯甲烷,振荡2min,静置分层,将有机相干过滤于500mL棕色干燥容量瓶中,以三氯甲烷稀释至刻度,混匀。一周内使用(配制本试剂用水,均需预先煮沸,冷却)。

3.3  标准溶液

3.3.1  铜标准贮存溶液:称取0.1000g金属铜(＞99.95%)于200mL烧杯中，加入10mL硝酸(3.2.1)，低温加热至溶解完全。冷却，以水洗表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，加入10mL硝酸(3.2.1)，以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含有100μg铜。

3.3.2  铜标准溶液:称取25.00mL铜标准贮存溶液(3.3.1)于500mL容量瓶中，加入5mL硝酸(3.2.1)以水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含有5μg铜。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试样量

| 铜质量分数/% | 试料/g | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00005～0.00030 | 5.0000 | — | — |
| ＞0.0003～0.0010 | 2.0000 | — | — |
| ＞0.0010～0.0040 | 0.5000 | — | — |
| ＞0.0040～0.010 | 1.0000 | 50 | 10.00 |

5.2  空白试验

随同试料做空白试验.

5.3  测定

5.3.1  将试料(5.1)置于250mL烧杯中，加入10～30mL硝酸(3.2.1)，待激烈反应后，加热至试料溶解完全，低温蒸发至近干，冷却。

5.3.2  以水洗表皿及杯壁，加热溶解盐类，冷却。

5.3.2.1  铜≤0.0040%时，将试液(5.3.2)移入125mL分液漏斗中，加水稀释至30mL。

5.3.2.2  铜＞0.0040%时，将试液(5.3.2)移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，移取10.00mL于125mL分液漏斗中，加入20mL水。

5.3.3  用氨水(3.2.3)和硝酸(3.2.2)调节溶液pH1～3。

5.3.4  加入15.00mL二乙基二硫代氨基甲酸铅三氯甲烷溶液(3.2.6)，振荡2min，静置分层。

5.3.5  有机相用脱脂棉干过滤于2cm吸收皿中，以三氯甲烷为参比，于分光光度计波长440nm处，测量其吸光度。

5.3.6  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜量。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL铜标准溶液(3.3.2)于一组125mL分液漏斗中，加水稀释至30mL。

5.4.2  按5.3.3～5.3.5条进行。

5.4.3  减去试剂空白的吸光度，以吸光度为纵坐标，铜量为横坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按下式计算铜的质量分数，数值以%表示：

式中:  m1 —自工作曲线上查得的铜量, 单位为微克（μg）；

V0 —试液的总体积,单位为毫升（mL）；

V1 —移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留两位有效数字。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ω（Cu）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ω（CCu）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

# Text boxes

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.5-94

镉化学分析方法

铜量的测定

二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of copper content－

Lead diethyldithio-carbamate spectrophotometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布