《电池锌饼》国家标准编制说明

一、工作简况

全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2007）68号《关于编制2008年有色金属国家标准、行业标准项目计划的通知》，下达了重标委国家标准部分项目表序号第25项“电池锌饼”的标准修订任务，并确定由佛山市三水广锌金属材料有限公司负责起草。

标准修订任务下达后，三水广锌公司组织了标准起草小组，按照计划要求开展了行业发展趋势分析、国内外标准研究、编写标准草案和广泛征集意见等各项工作。

二、编制原则

根据标准化“十一五”规划中，“坚持自主创新原则，提高我国标准中自主创新技术含量，坚持国际化原则，提升我国综合竞争力，研究建立科研成果转化为标准的快速机制，将可形成的标准科研成果及时纳入标准制订的工作程序，实现国家标准国际化”的要求，本标准代替GB/T 3610-1997《电池锌饼》，以求体现以下原则：

1、符合我国《固体废物污染环境防治法》、《废电池污染防治技术政策》和《电子信息产品污染控制管理办法》的法律、法规要求，从源头上解决我国年产200多亿只锌锰干电池中有害元素铅、镉污染生态环境、危害国民健康这一重大国计民生问题；

2、适应以欧盟第2006/66/EC号指令为代表的国际环保无危害标准趋势，使我国电池行业依靠材料技术进步得以突破欧盟等先进发达国家设立的技术性贸易壁垒；

3、使自主创新、具有国际先进水平的科研成果得以通过标准化去推进新产品的产业化，以提升我国产品的国际市场竞争能力。

三、修订依据

1、锌-铅-镉合金已不适宜作为电池负极材料

半个多世纪以来，世界各国的锌锰干电池一直以锌-铅-镉合金为负极材料。现行GB/T 3610-1997《电池锌饼》要求，镉(Cd)为0.03～0.06%，铅(Pb)为0.35～0.80%；YS/T 565-2006《电池锌板》要求，镉(Cd)为0.20～0.35%，铅(Pb)为0.30～0.50%。为减少废弃电池中有害重金属元素对人类的危害，近年来市场上推出了按日本标准生产的“环保电池”（P型电池），其电介质由氯化铵改为氯化锌，将镉含量降低至≤0.002%，但铅含量仍然维持在0.4±0.05%的常规水平。

从执行标准上分析，无论是我国或者先进国家如日本生产的锌锰干电池，由于采用添加铅(Pb)的锌合金作为负极材料，就不可避免地污染生态环境和危害人类健康。为此，世界各国都采取了相应的防治措施。

在我国，国家环保总局等六部委2003年联合发布的《废电池污染防治技术政策》、2004年12月修订2005年4月1日起实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、信息产业部等七部委署局公布2007年3月1日起施行的《电子信息产品污染控制管理办法》，都从国家法律、行政法规高度阐明了“实行减少固体废物产生量和危害性”这一固体废物污染防治原则，强调了“产品的生产者、销售者、进口者、使用者对其产生的固体废物依法承担污染防治责任”，认定了“铅、镉、汞等为有毒、有害物质或元素”，明确了“通过制定有关电池中镉、铅的最高含量的标准，限制镉、铅等有害元素在有关电池中的使用”。

针对传统碳性电池的污染问题，2000年起国内不少大型电池企业转产环保节能的碱性电池，但碱性电池在电池产品的销售比例却是增长缓慢，目前仅有20%左右，与发达国家80%以上的普及率相距甚远。市场反映冷淡的原因，可认为一是国民环保意识不强、二是销售价格较高，而得不到消费者的认同。

国际上，以欧盟为代表的先进发达国家则明显加快了禁止使用有害物质和销售含有害物质的电子电气设备和电池的环保指令力度。RoHS 2002/95/EC指令规定，从2006年7月1日起，新投放欧盟市场的电子电气设备中不得含有六种有害物质，其中铅、镉、汞在均质材料的最高限量分别为：铅(Pb)1000mg/kg（即0.1wt%），镉(Cd)100mg/Kg（即0.01wt%），汞(Hg) 1000mg/kg（即0.1wt%）。而欧盟第2006/66/EC号指令进一步规定，从2008年9月26日起，在欧盟市场禁止销售镉(Cd)含量超过0.002%、汞(Hg)含量超过0.0005%的电池和蓄电池，并对铅(Pb)含量超过0.004%的电池采用标示性限制。

欧盟的电池指令不仅对进口电池设置了近乎苛刻的汞、铅、镉含量限制，而且还决定强制回收电池，规定将由电池出口国生产厂家承担高昂的电池回收费用，令不少电池出口企业陷入困境，给我国电池出口带来冲击。

作为一个电池产销和出口大国，我国正在积极探讨应对欧盟指令的办法。在“欧盟第98号电池指令技术型贸易壁垒（TBT）通报评议会”上，与会行业专家认为，从长远看，欧盟指令促使企业采用新技术，有利于推动中国电池制造业的产业升级，采用无铅、无镉、无汞新材料已成大势所趋，否则将面临产品积压、出口锐减、重税制裁，最终淘汰出局。

2、科技成果及其产品已为修标提供技术支持

科研项目“环保电池用(无铅无镉)锌材料及其制造方法”已在2006年5月29日通过由广东省科技厅组织的科技成果鉴定。专家们一致通过的鉴定意见为：

·提供鉴定的技术资料齐全，符合国家科技成果鉴定要求；

·完成单位依据国家《废电池污染防治技术政策》，为从源头上解决锌锰干电池材料的铅、镉危害问题，适应欧盟市场对电池产品的环保要求，研制出“环保电池用(无铅无镉)锌材料”。该成果属国内首创，填补国内空白，具有国际先进水平；

·该材料经国家轻工业电池质量监督检测中心、轻工业化学电源研究所电池认证检测中心实验室的检测，符合企业内控标准，其化学成份中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等有害元素含量达到欧盟RoHS指令要求；

·经电池生产厂使用和测试，用该公司的无铅、无镉锌材料生产的电池放电、防漏、贮存等各项性能指标均符合产品国家标准（GB 8897.2-2005）要求；并且不用增加设备、不用改变工艺就可直接使用该材料生产电池，有利于推广使用。

该项目为科技部创新基金支持项目（立项代码：06C26214401582，批准文号：国科发计字[2006]452号），该产品已被广东省认定为符合2006版《中国高新技术产品出口目录》中新材料类产品（编号：750-8061010）。

该项目核心技术“一种环保电池用锌材料及其制造方法”（专利号：2005100350913）和“一种无铅环保锌锰干电池”（专利号：2005100365177）已获得国家发明专利授权。

四、修订内容

本标准与GB/T 3610-1997《电池锌饼》相比，主要变化如下：

1、化学成份

依据国内科研成果“环保电池用(无铅无镉)锌材料及其制造方法”和欧盟第2006/66/EC号指令的规定，以锌铝钛镁合金取代了锌铅镉合金，对本标准产品化学成份进行了重新规定。其中，将有害重金属元素铅(Pb)最高限量为Pb＜0.004%、镉(Cd)最高限量为Cd＜0.002%，杂质总和最高限量为0.040%。

2、牌号、型号

由于本标准对电池锌饼的化学成份进行了重新规定，产品牌号重新规定为DX。

保留了锌饼的型号规定。

3、硬度试验

将电池锌饼的布氏硬度要求改为38.0~50.0。

4、检验规则

按标准编制要求改写了检验规则。

五、结束语

本标准修改根据国际环保无危害要求及国家环保政策法令，参照欧盟第2006/66/EC号《电池、蓄电池、废电池及废蓄电池》指令对有害元素铅、镉含量的限定，采用了经生产验证的国内、国外相关科研成果。本标准对GB/T 3610-1997《电池锌饼》进行了修改。

本标准修改得到有关生产和使用单位的理解和支持，在此表示感谢，同时也请与会专家及代表多提宝贵意见，以使本标准更趋完善。

《电池锌饼》国家标准起草小组

2008年6月