国家标准《覆合用铜带》（送审稿）

编制说明

一、 工作简况：

铜包铝和铜包钢线是采用先进的包覆焊接制造术，将高品质铜带同心的包覆在铝杆或钢丝的外表面，并使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合。使两种不同的金属材料结合成不可分割的整体，可以向加工单一金属丝那样作拉拔和退火处理，拉拔过程中铜和铝（或钢）同比例的变径，铜层体积比则保持恒定不变。由于高频信号具有趋肤效应的特点，因此铜包铝线和铜包钢线在传输高频信号时（大于5MHz），具有与纯铜线相同的导电性能。

由于有色金属的价格居高不下，电线电缆行业的一些生产企业为缓解因原材料涨价而带来的压力，纷纷把目光投向了铜包铝线、铜包钢线等双金属覆合线，并迅速得到了市场的广泛关注。由于同时具有铜的良好导电性和铝的重量轻的优点，成为纯铜线的替代产品，在通讯、军工、航空航天、电子计算机、电子元器件等高科技领域被广泛用于同轴电缆、射频电缆、泄漏电缆、高频信号传输电缆及电力电缆、控制电缆等，是同轴电缆内导体及电气设备中电线电缆的首选材料。

随着铜包铝覆合线行业的迅速发展，带动了铜包铝覆合同带需求量猛增。因此制定一个该标准的国家标准用以规范市场，显得尤为重要和迫切。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属协会以中色协综字【2007】237号文件的形式下达了标准编制任务，其中附件1《2007年第一批有色金属国家标准制（修）订计划项目表》序号29项（计划编号20079065-T-610）《覆合用铜带》国家标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草制定。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

本标准为首次制订。

经查询，国外的一些组织如欧盟、国际电工委员会和德国制定有用于生产覆铜的铜箔的标准（如IEC61249-5-1-1995《互连结构用材料 第5部分：有或无涂层的导电箔和薄膜分规范集 第1节：铜箔（用于生产覆铜基材）》），美国金属材料协会制定有ASTMB694-03《电缆屏蔽用同、铜合金、包铜青铜、包铜不锈钢和包铜合金钢薄板和带材》，但均与我国的市场需求差别比较大。通过与客户的交流，铜包铝电缆线是在铝杆上同心包覆一层等厚铜带，通过包覆、焊接、拉伸等工序，使铜铝边界形成较强的金属结合，将导线结合成为一个整体，形成双金属覆合铜线。所以该材料主要要求易焊接，易拉伸，具有较高的导电率，同时铜带厚度公差均匀一致。因此，本标准主要以客户的实际需求为出发点进行制定。

三、主要技术指标及其确定依据

1、 牌号、状态的确定

鉴于不同的用户对材料的导电率及强度的不同要求，本标准采用了T2和TU2两种牌号。为保证材料的焊接性能或强度要求，可以允许添加其它微量元素。

材料状态为软态（M）。

2、 尺寸及允许偏差的确定

目前用户使用的主要产品规格是厚度0.3mm~0.5mm、宽度20mm~610mm。根据用户的实际使用情况，本产品对厚度公差一致性要求很高，厚度的绝对差在0.015mm以内，本标准规定厚度允许允许偏差-0.010～+0.005mm，宽度允许偏差±0.20mm。

3、 力学性能的确定

该产品后续要包覆在铝杆上焊接，再拉伸到成品尺寸的铜包铝线。根据客户的使用要求，材料为M态，同时应具有一定的强度以便于后续分切，本标准确定带材T2、Rm：230～265MPa、A≥40%、Rp0.2<100MPa。对于导电率要求较高的带材采用TU2：Rm：200～250 MPa、A≥45%、Rp0.2<100MPa。

4、 晶粒度

为满足铜带下一步继续加工生产，软状态带材的平均晶粒度为0.010～0.030mm。

5、 电性能

电性能是衡量电缆用铜带质量高低的一项重要的指标，而不同的用户对电性能的要求又不同。本标准确定TU2牌号、导电率≥98%；而T2牌号、导电率≥95%。

6、 表面质量的规定

考虑到带材的表面质量对后续加工及电缆信号传输的影响，确定带材的表面应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、起皮、起刺、气泡、压折、夹杂、氧化和铜绿等影响使用的缺陷。带材边部应切齐，无裂边、卷边等缺陷。

《覆合用铜带》国家标准编制组

2009.4.4