前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  标准编写规则  第4部分：化学分析方法。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括13个部分，本部分为第5部分。

本部分是对YS/T 536.5－86《碲化学分析方法  固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定铜量》的修订。

本部分与YS/T 536.2－86相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 536.5－86。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由湖南柿竹园有限责任、深圳市中金岭南集团有色金属股份有限公司韶关冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――YS/T 536.2－2006

碲化学分析方法

铝量的测定　铬天青S—溴代十四烷基吡啶

胶束增溶分光光度法

1  范围

本部分规定了碲中铝含量的测定方法。

本部分适用于碲中铝含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0040%。

2  方法原理

试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，用亚硫酸还原亚碲酸成金属碲析出除去基体，在乙酸—乙酸铵缓冲溶液中，铝与铬天青S形成有色络合物，用溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法测定铝量

3  试剂

  - 市售试剂

3.1.1硝酸（比重1.42），特纯。

3.1.2盐酸（比重1.19），特纯

3.1.3氢氧化铵（比重0.90），特纯

3.1.4亚硫酸：含二氧化硫不少于6.0%

3.1.5乙二胺四乙酸二钠

3.1.6邻菲啰啉

3.1.7抗坏血酸

3.1.8铬天青S（CAS）

3.1.9溴代十四烷基吡啶（TPB）

3.1.10乙酸

3.1.11乙酸铵

3.1.12百里酚蓝

3.2 溶液

3.2.1盐酸（1+1）（1+20）

3.2.2氢氧化铵（1+20）

3.2.3抗坏血酸（10%）（5%）

3.2.4邻菲啰啉溶液（1%）：称取1.0g邻菲啰啉，置于200mL烧杯中，加入2mL（1+1）及少量水，加热溶液，用水稀释至100mL。

3.2.5铬天青S（CAS）溶液（0.1%）：贮存于棕色瓶中。

3.2.6溴代十四烷基吡啶（TPB）溶液（0.4%）：称取0.8gTPB，溶于200mL温水中。

3.2.7 CAS-TPB混合溶液：上述CAS、TPB溶液按等体积混合，摇匀，过滤。贮存于棕色塑料瓶中。

3.2.8乙酸溶液（4M）。

3.2.9乙酸铵（4M）。

3.2.10乙酸—乙酸铵缓冲溶液：上述乙酸、乙酸铵溶液按体积比（1+10）混合，摇匀，过滤。贮存于塑料瓶中。

3.2.11百里酚蓝溶液（0.2%）：称取0.20g百里酚蓝，溶于50mL乙醇中，用水稀释至100mL。

3.3标准溶液

1.3.1 称取0.1000g铝，置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（1+1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铝。

1.3.2 移取5.00mL溶液（1.3.1），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1μg铝。

4 仪器

分光光度计，测量所使用波长为610nm。

5  试样

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样1.0000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1将试料（3.1）置于250mL烧杯中，加5mL盐酸（比重1.19），3mL硝酸（比重1.42），低温加热溶液并蒸干，加3mL盐酸（比重1.19）蒸干，重复一次。

6.3.2然后加20mL盐酸（1+1）用以清洗表皿及杯壁上的碲化合物，加热溶解盐类，加30~40mL水，加热至微沸，在不断搅拌下，加30mL亚硫酸（含二氧化硫不少于6.0%），微沸5min，取下，用少量水吹洗表皿及杯壁，加2mL10%抗坏血酸溶液，搅匀，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

6.3.3放置澄清后，移取20.00mL上清溶液，置于50mL容量瓶中，滴加0.2%百里酚蓝溶液1滴，滴加氢氧化铵（1+20）和盐酸（1+20），使溶液由红色到橙红色（pH2左右），加2mL1%邻菲啰啉溶液、5mLCAS-TPB混合溶液、5mL乙酸—乙酸铵缓冲溶液，摇匀，放置5min，用水稀释至刻度，摇匀，放置5min（显色到测定结束，显色液应保持问题25℃±5℃），倾出部分溶液于1cm比液槽中，以水为参比，在分光光度计，于波长610nm处，测其吸光度。

6.3.4减去试剂空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的铝量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1   移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL铝标准溶液（1.3.2），分别置于一组50mL烧杯中，滴加1滴百里酚蓝溶液，以下按分析步骤操作。

6.4.2   与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铝浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铝的质量分数ωCu，数值以％表示：

式中：C ——自工作曲线上查得的铁量（μg）

V ——试液总体积（mL）

V1 ——分取试液体积（mL）

m ——称样量（g）

所得结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 536.×—XXXX

代替YS/T 536.2－2006

碲化学分析方法

铝量的测定　铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶吸光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of aluminium content-Solid-liquid separate

-flame atomic absorption spectrophotometric method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布