前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  标准编写规则  第4部分：化学分析方法。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括13个部分，本部分为第5部分。

本部分是对YS/T 536.4－2006《碲化学分析方法  邻菲啰啉吸光光度法测定铁量》的修订。

本部分与YS/T 536.5－2006相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 536.4－86。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由四川省阿波罗太阳能科技责任有限公司起草。

本部分由    参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――YS/T 536.4－86

碲化学分析方法

铁量的测定　邻菲啰啉分光光度法

1  范围

本部分规定了碲中铁含量的测定方法。

本部分适用于碲中铁含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0060%。

2  方法原理

试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，用亚硫酸还原亚碲酸成金属碲析出除去基体，铁与邻菲啰啉形成有色络合物，分光光度法测定铁量

- 试剂

制备溶液和分析用水均为一级水，实验所用器皿均用稀王水（1+1）浸泡后，用一级水彻底清洗。

  - 市售试剂

3.1.1 硝酸（比重1.42），特纯

3.1.2 盐酸（比重1.19），特纯

3.1.3 氢氧化铵（比重0.90），特纯

3.1.4 亚硫酸：含二氧化硫不少于6.0%

3.1.5 乙二胺四乙酸二钠

3.1.6 酒石酸

3.1.7 盐酸羟铵

3.1.7 邻菲啰啉

  - 溶液

3.2.1盐酸（1+1）

3.2.2乙二胺四乙酸二钠溶液（10%）

3.2.3酒石酸溶液（20%）

3.2.4盐酸羟铵溶液（10%）

3.2.5邻菲啰啉溶液（0.5%）：称取0.50g邻菲啰啉，溶于20mL乙醇中，用水稀释至100mL。

3.3   标准溶液

3.3.1铁标准贮存溶液：称取0.1000g纯铁，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（比重1.19）、1mL硝酸（比重1.42），加热溶液，煮沸，出去氮的氧化物，取下，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铁。

3.3.2铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（1.3.1），置于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含5μg铁。

4 仪器

分光光度计，测量所使用波长为610nm。

5  试样

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料2.0000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1将试料（3.1）置于250mL烧杯中，加8mL盐酸（比重1.19），4mL硝酸（比重1.42），低温加热溶解并蒸干，加3mL盐酸（比重1.19），蒸干，重复一次。

6.3.2然后加20mL盐酸（1+1），加热溶解盐类，用少量的水吹洗表面皿及杯壁，加热至微沸，不断搅拌下，加60mL亚硫酸（含二氧化硫不少于6.0%），微沸5分钟，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.3放置澄清后，移取25mL上清溶液，置于100mL烧杯中，加热浓缩体积至5mL左右，用少量水吹洗表皿和杯壁，加2mL20%酒石酸溶液、2mL10%EDTA-2Na溶液、2mL10%盐酸羟铵溶液，用氢氧化铵（比重0.90）和盐酸（1+1），调pH为5~6。

6.3.4加热煮沸，取下，加2mL0.5%邻菲啰啉溶液，放置20分钟，移入25mL比色管中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.5倾出部分溶液于3cm比液槽中，以水为参比，在分光光度计上，于波长510nm处，测其吸光度。

6.3.6减去试剂空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL铁标准溶液（1.3.2），分别置于一组100mL烧杯中，用水吹洗至10mL左右，加2mL20%酒石酸溶液，以下6.3步骤操作。

6.4.2   与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铁浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铁的质量分数ωFe，数值以％表示：

式中：C——自工作曲线上查得的铁量（μg）

V ——试液总体积（mL）

V1 ——分取试液体积（mL）

m ——称样量（g）

所得结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2

| ωFe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3

| ωFe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 536.×—XXXX

代替YS/T 536.4－2006

碲化学分析方法

铁量的测定　邻菲啰啉分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of iron content-

spectrocolorimetry method

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布