前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  标准编写规则  第4部分：化学分析方法。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括13个部分，本部分为第5部分。

本部分是对YS/T 536.5－2006《碲化学分析方法  固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定铜量》的修订。

本部分与YS/T 536.5－2006相比，主要有如下变动：

──改变测定方法，采用火焰原子吸收光谱法；

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 536.5－2006。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由湖南柿竹园有限责任、深圳市中金岭南集团有色金属股份有限公司韶关冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB/T 8220.5 －1998、――YS/T 536.5－2006

碲化学分析方法

铜量的测定　固液分离-火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了碲中铜含量的测定方法。

本部分适用于碲中铜含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0060%。

2  方法原理

试料用硝酸溶解，蒸发至干,加入相应体积的水相,搅拌溶解盐类,使铜与主体分离,用空气—乙炔火焰于原子吸收光谱仪波长324.8nm处，测量铜的吸光度,以标准曲线法计算铜量。

3  试剂

  - 市售试剂

    - 硝酸（ρ1.42g/mL），分析纯

  - 溶液

    - 硝酸（1+1），

    - 硝酸（99+1）

3.3   标准溶液

3.3.1   铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（≥99.99%），置于200mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.2.1），低温加热至完全溶解，微沸除去氮氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.3.2   铜标准溶液：称取5.00mL铜标准贮存溶液（3.3.1）于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50µg铜

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.025ug/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

5  试样

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样1.0000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.1），盖上表皿，低温加热溶解试料，蒸发溶液至干，取下，冷却至室温。

6.3.2  用移液管加入20.00mL硝酸（3.2.2），用玻璃棒捣碎盐的沉淀。

6.3.3  在室温下边搅拌边0.5min，静置15min。

6.3.4  将上清液慢慢倒入10mL比色管中（或用离心机离心分离）。

6.3.5  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.8nm处，与标准系列同时，以水调零测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1   移取0、1.00、2.00、4.00、8.00、12.00mL铜标准溶液（3.3.2）分别置于200mL容量瓶中，用硝酸（3.2.2）稀释至刻度，混匀。

6.4.2   与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铜浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铜的质量分数ωCu，数值以％表示：

…………………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的铜浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 水相体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2

| ωZn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3

| ωZn／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 536.5—XXXX

代替YS/T 536.5－2006

碲化学分析方法

铜量的测定　固液分离-火焰

原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of copper content-Solid-liquid separate

-flame atomic absorption spectrophotometric method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布