中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 536.×—XXXX

代替YS/T 536.9－86

碲化学分析方法

碲量的测定

重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of tellurium content- method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  标准编写规则  第4部分：化学分析方法。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括13个部分，本部分为第5部分。

本部分是对YS/T 536.9－8《碲化学分析方法  重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法测定碲量》的修订。

本部分与YS/T 536.9－86相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 536.9－86。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由江西铜业集团（贵溪）新材料有限公司化验室起草。

本部分由      参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――YS/T 536.9－86

碲化学分析方法

碲量的测定　重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

- 1  范围

本部分规定了碲中碲含量的测定方法。

本部分适用于碲中碲含量的测定。测定范围：95％～99.5％。

- 2  方法原理

试料用硝酸溶解，硫酸冒烟，在硫酸、磷酸介质中，重铬酸钾还原碲成单质碲，用二苯胺磺酸钠作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至溶液由紫色变为绿色即为终点，测定碲量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水

  - 市售试剂

3.1.1硝酸 (比重1.42)。

3.1.2盐酸（比重1.19）。

3.1.3磷酸（比重1.70）。

  - 溶液

3.2.1硫酸溶液（1+1）。

3.2.2 磷酸溶液（？）

3.2.3二苯基－4－氨基磺酸钠（二苯氨磺酸钠）硫酸（比重1.84）溶液（1％）。

3.3   标准溶液

3.3.1硫酸亚铁铵标准溶液（约0.1mol/L）：

称取39.2克硫酸亚铁铵，溶入1N硫酸溶液中，移入1000毫升棕色容量瓶中，用1N硫酸溶液稀释至刻度，摇匀。放在阴凉处，静置24小时后使用。

3.3.2重铬酸钾标准溶液（c(1/6K2Cr2O7)=0.2 mol/L）：

称取9.8060克于120℃烘至恒重的基准重铬酸钾，溶入少量水中，移入1000毫升容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1毫升相当于0.01276克碲。

3.3.3重铬酸钾标准溶液（3.2.2）与硫酸亚铁铵标准溶液（3.3.1）的比值（K）

移取10.00毫升重铬酸钾标准溶液（3.3.2），置于500毫升三角烧杯中，加200毫升水、10毫升盐酸（1.1.2）、20毫升硫酸（3.2.1）、5毫升磷酸（3.2.2）、8滴二苯氨磺酸钠硫酸溶液（3.2.3），用硫酸亚铁铵标准溶液（3.3.1）按分析步骤滴定。

比值（K）按（1）式计算：

K=V1V2....................................(1)

式中：V1——移取重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升(ml)；

V2——滴定所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积，单位为毫升(ml)。

- 4  试样

- 5  分析步骤

5.1  试料

称取试样0.5000克，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1将试料(5.1)置于500毫升三角烧杯中，慢慢加入10毫升硝酸（3.1.1），低温加热溶解,( 如砷、锑高加入溴0.5毫升,)并蒸至有盐类析出.

5.3.2加10毫升硫酸（3.1.4），低温蒸发冒烟后，取下放冷，用少量水吹洗杯壁，蒸至近干.

5.3.3取下冷后，加10毫升盐酸（3.1.2），用少量水吹洗表皿及杯壁，加热溶解。（如加入溴，则需蒸至有盐类析出后再加10毫升盐酸。）

5.3.4加150毫升水、50.00毫升重铬酸钾标准溶液（3.3.2），加热至80℃左右，取下，冷至室温。

5.3.5加20毫升硫酸（3.2.1）、5毫升磷酸（3.2.2）、8滴二苯氨磺酸钠硫酸溶液（3.2.3），用硫酸亚铁铵标准溶液（3.3.1）滴定至溶液由紫色变为绿色即为终点。

- 7  分析结果的计算

按式（2）计算碲的质量分数WTe 数值以％表示：

WTe(%)=(V1-V2×K)×c(16K2Cr2O7)×0.0638m100…………………（2）

式中：c(1/6K2Cr2O7) ——重铬酸钾标准溶液的浓度, 单位为摩尔/升（mol/L）；

V1  ——重铬酸钾标准溶液加入体积,单位为毫升(mL)；

V2  ——滴定所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积, 单位为毫升(mL)；

K  ——重铬酸钾标准溶液与硫酸亚铁铵标准溶液浓度比值；

m  ——试料的质量，单位为克（g ）。

所得结果应保留2位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表2

| ωTe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表3

| ωTe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。