ICS 77.120.10

H61

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金大规格拉制无缝管

（预审稿）

Aluminium and aluminium alloy drawn seamless tubes for large dimension

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T XXXX—200×

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司、东北轻合金有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

# 铝及铝合金大规格拉制无缝管

1  范围

本标准规定了铝及铝合金大规格无缝拉制管材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于挤压开坯法生产的铝及铝合金大规格冷拉制无缝圆管（外径为120㎜～220㎜）、正方形管及矩形管（边长为70×50～120×120）。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3199 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T3246.1 变形铝及铝合金加工制品显微组织检验方法

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分取样方法

GB/T20975 （所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

3要求

3.1 产品分类

- 3.1.1  产品的牌号、状态、规格

产品的牌号、状态应符合表1的规定，圆管的规格应符合表2的规定。矩形管的规格应符合表3的规定。方管的规格应符合表4的规定。需要其他合金或状态的管材，可由供需双方协商。

表1

| 牌 号 | 状 态 |
| --- | --- |
| - 1050A、1200、2014、2024、3003、5052、5083、6061、6063、6082 | O |
| 5083 | H12 |
| 1050A、1200、3003、5052、5083 | H14 |
| 5052 | H18 |
| 2014、2024 | T3511 |
| 2014 | T4511、T6511 |
| 6061、6063、6082 | T4、T6 |

表2                        单位为毫米

| 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | － |
| 145 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | ― |
| 150 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － |
| 160 | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 170 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 180 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 190 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 200 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注1：“○”表示可供货规格。需要其他规格时，由供需双方协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3                   单位为毫米

| 公称边长 a×b | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 70×50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 75×50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 80×60 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 85×60 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 90×70 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |
| 95×70 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |
| 100×80 | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105×80 | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110×90 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115×90 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120×100 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注1：“○”表示可供货规格。需要其他规格时，由供需双方协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4                   单位为毫米

| 边长 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 80 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 85 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |
| 90 | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |
| 95 | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |
| 100 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120 | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注1：“○”表示可供货规格。需要其他规格时，由供需双方协商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2  标记示例

产品标志按产品名称、合金牌号、供应状态、尺寸精度、规格及标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用2024合金制造的、供应状态为T4、直径为150.00mm，壁厚为4.0㎜的管材,定尺长度为3000mm的高精级管材，标记为：

管 2024-T4高精级  φ150×4.0×3000   GB/T XXXX -XXXX

示例2：

用6061合金制造的、供应状态为0、边长为90.00 mm，壁厚为4.0mm的普通级正方形管材，标记为：

矩形管 6061-O  90×90×4.0   GB/T XXXX-XXXX

3.2  化学成分

管材的化学成分应符合GB/T3190的规定。

3.3  尺寸偏差

- 3.3.1   冷拉圆管的外径尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

表5　　　　　　　             单位为毫米

| 公称外径 | 普通级（±） |  |  |  |  | 高精级（±） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任一外径a与公称 外径的允许偏差 |  |  |  | 平均外径b与公称外径的允许偏差 | 任一外径a与公称 外径的允许偏差 |  |  | 平均外径b与公称外径的允许偏差 |
|  | 退火 | 5083c | 淬火 | 其他 | 所有管 | 退火 | 淬火 | 其他 | 所有管 |
| ＞120～150 | 2.28 | 0.63 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| ＞150～180 | 3.44 | 0.95 | 1.14 | 0.57 | 0.57 | 2.25 | 0.76 | 0.38 | 0.38 |
| ＞180～220 | 4.58 | 1.25 | 1.53 | 0.77 | 0.77 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| a任一外径是指在管材断面上任一点测得的外径。 b平均外径是指在管材断面上测量任意两个互为直角的外径所得的平均值。 c 5083合金管材为退火管时，偏差按退火管执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2  冷拉正方形管、矩形管的宽度或高度允许偏差应符合表6的规定。

表6　　　　　　               单位为毫米

| 公称宽度或高度 | 普通级（±） |  | 高精级（±） |  | 超高精级（±） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 | 非边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 | 边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 | 非边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 | 边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 | 非边缘处宽或高与公称宽或高的允许偏差 |
| >70～80 | 0.70 | 1.40 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.40 |
| >80～90 | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 0.40 |
| >90～100 | 0.80 | 1.60 | 0.65 | 1.30 | 0.20 | 0.40 |
| >100～110 | 0.85 | 1.70 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 0.40 |
| >110～120 | 0.95 | 1.90 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 0.40 |

3.3.3 冷拉圆管、正方形管、矩形管的壁厚允许偏差应符合表7的规定。

表7　　　　　　               单位为毫米

| 级别 | 公称壁厚 | 平均壁厚与公称壁厚的允许偏差（±） | 任一壁厚与公称 壁厚的允许偏差（±） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不淬火管 | 淬火管 |
| 普通级 | 2.0～3.0 | 0.23 | 0.30 | 不超过公称壁厚的15％ |
|  | >3.0～4.0 | 0.30 | 0.40 |  |
|  | >4.0～5.0 | 0.40 | 0.50 |  |
|  | >5.0～8.0 | 0.50 | 0.60 |  |
|  | >8.0～10.0 | 0.70 | 0.80 |  |
| 高精级 | 2.0～3.0 | 0.13 | 0.15 | 不超过公称壁厚的10％ |
|  | >3.0～4.0 | 0.15 | 0.20 |  |
|  | >4.0～5.0 | 0.15 | 0.20 |  |
|  | >5.0～8.0 | 0.20 | 0.30 |  |
|  | >8.0～10.0 | 0.38 | 0.50 |  |

3.3.4 冷拉管材的弯曲度应符合表8的规定。

表8　　　　　　　　               单位为毫米

| 公称外径及宽度 | 普通级a |  | 高精级a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每米长上 | 全长（L米）上 | 每米长上 | 全长（L米）上 |
| ≤150 | ≤2 | ≤2×L | ≤1 | ≤1×L |
| >150～220 | ≤2.5 | ≤2.5×L | ≤1.5 | ≤1.5×L |
| a不适用于退火状态的管材，对退火管的弯曲度有要求时应在合同中注明。 |  |  |  |  |

3.3.5 冷拉正方形管、矩形管的扭拧度应符合表9的规定。

表9　　　　　               单位为毫米

| 公称宽度 | 普通级a |  | 高精级a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每米长度上 | 全长（L米）上 | 每米长度上 | 全长（L米）上 |
| >70～120 | ≤1.5° | ≤1.5°×L | ≤1° | ≤1°×L，最大5° |
| a不适用于退火状态的管材，对退火管的扭拧度有要求时应在合同中注明。 |  |  |  |  |

3.3.6 冷拉正方形管、矩形管的平面间隙如表10所示。

表10　　　　　　　　　               单位为毫米

| 管材的宽度和高度 | 平面间隙 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| >70～100 | 0.80 | 0.20 |
| >100～110 | 0.90 | 0.25 |
| >110～120 | 1.00 | 0.25 |

3.3.7 冷拉管材的供货长度为1000～5500㎜。定尺长度的允许偏差为+15㎜，倍尺供货的管材每段还应留有5㎜的锯切余量。

3.3.8 冷拉管材两端应切齐，不得有毛刺。

3.4  力学性能

管材的室温纵向力学性能应符合表11的规定。

表 11

| 牌号 | 供应状态 | 试样状态 | 壁厚或厚度 mm | 拉伸试验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/( N/mm2) | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/(N/mm2) | 断后伸长率/% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aa |  | A50mm |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |
| 1050A | O | 0 | ≤10 | 60～95 | － | 25 | 22 |  |
|  | H14 | H14 | ≤10 | 100～135 | 770 | 6 | 5 |  |
| 1200 | O | O | ≤10 | 70～105 | － | 20 | 16 |  |
|  | H14 | H14 | ≤10 | 110～145 | 80 | 5 | 4 |  |
| 2014 | 0 | 0 | ≤10 | ≤240 | ≤125 | 12 | 10 |  |
|  | T3511 | T3511 | ≤10 | 380 | 290 | 6 | 4 |  |
|  | T4511 | T4511 | ≤10 | 380 | 240 | 10 | 8 |  |
|  | T6511 | T6511 | ≤10 | 450 | 380 | 6 | 4 |  |
| 2024 | O | O | ≤10 | ≤240 | ≤140 | 12 | 10 |  |
|  | T3511 | T3511 | ≤10 | 420 | 290 | 8 | 6 |  |
| 3003 | O | O | ≤10 | 95～130 | 35 | 25 | 20 |  |
|  | H14 | H14 | ≤10 | 130～165 | 110 | 6 | 4 |  |
| 5052 | O | O | ≤10 | 170～230 | 65 | 20 | 17 |  |
|  | H14 | H14 | ≤5 | 230～270 | 180 | 5 | 4 |  |
|  | H18 | H18 | ≤5 | 270 | 220 | 2 | 2 |  |
| 5083 | O | O | ≤10 | 270～350 | 110 | 16 | 14 |  |
|  | H12 | H12 | ≤10 | 280 | 200 | 6 | 4 |  |
|  | H14 | H14 | ≤5 | 300 | 235 | 4 | 3 |  |
| 6061 | O | O | ≤10 | ≤150 | ≤110 | 16 | 14 |  |
|  | T4 | T4 | ≤10 | 205 | 110 | 16 | 14 |  |
|  | T6 | T6 | ≤10 | 290 | 240 | 10 | 8 |  |
| 6063 | O | O | ≤10 | ≤155 | — | 20 | 15 |  |
|  | T4 | T4 | ≤5 | 150 | 75 | 12 | 10 |  |
|  |  |  | >5 | 150 | 75 | 15 | 13 |  |
|  | T6 | T6 | ≤10 | 220 | 190 | 10 | 8 |  |
| 6082 | O | O | ≤10 | ≤160 | ≤110 | 15 | 13 |  |
|  | T4 | T4 | ≤10 | 205 | 110 | 14 | 12 |  |
|  | T6 | T6 | ≤5 | 310 | 255 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | >5 | 310 | 240 | 10 | 9 |  |
| aA表示原始标距（L0）为5.65S0的断后伸长率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5  显微组织

管材的显微组织不允许有过烧。

3.6　外观质量

3.6.1 管材为冷加工表面。管材的内外表面应光滑、清洁。不允许有裂纹、气泡、起皮、分层、折叠、外来夹杂物、腐蚀斑点、粗糙拉道。

3.6.2 管材表面允许有斑疤、凹坑、压伤、擦伤和石墨油印等个别小缺陷，其缺陷深度不得超过壁厚负偏差，并保证最小厚度，凹痕不得超出直径负偏差。

3.6.3 管材内表面允许有轻微的纵向皱纹。

3.6.4 管材表面允许有氧化色、不粗糙的黑白斑点，以及不影响壁厚的矫直环线、螺旋线。

4  试验方法

4.1  化学成分

化学成分按GB/T20975或GB/T7999的规定进行，仲裁分析方法按GB/T20975的规定进行。

  - 尺寸

管材外径用精度不低于0.02mm的量具进行测量，且整根管材上测量点不少于3处。

管材壁厚用精度不低于0.01mm的量具进行测量。

其他外形尺寸可用能保证精度的直尺、卡尺、米尺、卷尺、塞尺等量具进行测量。

  - 力学性能

管材的室温拉伸试验按GB/T 228进行，断后伸长率仲裁测定方法应符合GB/T 228的11.1条规定。

  - 显微组织

显微组织检验方法按GB/T3246.2进行。

  - 外观质量

应以目视检验外观质量。有必要时，可借用尺寸测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

5.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号（炉号）、状态和规格组成。

5.3 计重

产品应检斤计重。

  - 检验项目

每批产品均应进行化学成分、外观质量、尺寸偏差、室温拉伸试验性能（F态不检验）的检验。淬火管材还应进行显微组织检验。

  - 取样

产品取样应符合表12的规定。

表12

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根检验 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批（热处理炉）取2根，每根管材任意端取一个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 显微组织 | 淬火管每批（热处理炉）取2根，每根管材在热处理炉高温区取一个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐根检验 | 3.6 | 4.5 |

5.6  检验结果的判定

5.6.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.6.2  产品尺寸偏差、外观质量不合格时，判该根不合格。该批其余产品逐根检验合格者交货。

5.6.3  力学性能不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中（或该不合格试样代表的那件产品上）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。经供需双方商定，该批产品可由供方逐件检验，合格者交货。或进行重复热处理，重新取样。

5.6.5  显微组织不合格时，判该批热处理炉不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1在已检验的管材的任意端应打印上如下标志（或贴标签）：

- 供方技术监督部门的检印；

- 生产厂名称、商标；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 批号。

6.1.2  管材的包装箱标志应符合GB/T3199的规定。

6.2 包装、运输、贮存

管材不涂油装箱，如果要求涂油时应在合同中注明，其它要求应符合GB/T3199的规定。

6.3  质量证明书

每批管材应附有产品质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本部分所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 管材牌号和状态；

- 规格；

- 产品尺寸允许偏差精度等级；

- 产品净重或产品根数；

- 其他特殊要求；

- 本标准编号。