ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 18113--XXXX

代替GB/T 18113—2000

铬 酸 镧 高 温 电 热 元 件

Heating element of lanthanum chromite in high temperature

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

- 前    言

本标准与GB/T 18113—2000相比，主要对标准的技术内容做如下修订：

——定义中对各个部分次序进行调整；

——增加了铬酸镧高温电热元件产品牌号204018B、204022B1、204022B2;

——提高对产品外观质量的要求。

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准主要起草人：王峰、许涛、李德辉、史守华、孙良成、解萍

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 18113—2000。

- 铬酸镧高温电热元件

1   范围

本标准规定了铬酸镧高温电热元件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以粉末冶金法制得的铬酸镧高温电热元件、供组装超高温电炉使用。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2900.23 电工术语  工业电热设备

GB/T 8170   数值修约规则

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

3   术语和定义

本标准采用下列定义（铬酸镧高温电热元件几何尺寸见下图）：

图中L、A、I、C、E、Ф	见2．1、2．2、2．3、2．4、2．5、2．6。

3.1

全长L  overall length

元件两个最端部之间的长度。

3.2

电极端A  electrode

连接引线的部分。

3.3

电热端I  heating part

元件中间的电热部分，其温度最高。

3.4

引线端C  terminal part

过渡端与电极端之间的部分。

3.5

过渡端E  transition part

电热端与引线端之间的部分。

3.6

直径Ф   diameter

4 要求

4.1 产品牌号、几何尺寸及物理性能

产品牌号、几何尺寸、物理性能及允许偏差应符合表1的规定。需方如有特殊要求，由供需双方另行协商。

表1

| 产品牌号 | 几何尺寸，mm |  |  |  |  |  | 功率1800℃ W （V×A） | 电阻值 Ω |  | 最高使用温度(表面) ℃ | 常用温度(表面) ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径Ф | 全长 L | 电热端I | 过渡端 E | 引线端 C | 电极端 A |  | 30℃ | 1800℃ |  |  |
| 204014B | 14±0.5 | 450±5 | 120±1 | 20±1 | 105±5 | 40±1 | 60×12 | 60±5 | 5.0±0.1 | 1900 | 1800 |
| 204016B | 16±0.5 | 550±5 | 180±1 | 40±1 | 105±5 | 40±1 | 70×10 | 70±5 | 7.0±0.1 | 1900 | 1800 |
| 204018B | 18±0.5 | 650±5 | 250±1 | 40±1 | 120±5 | 40±1 | 70×10 | 80±5 | 7.0±0.1 | 1900 | 1800 |
| 204022B1 | 22±0.5 | 900±10 | 500±1 | 40±1 | 120±10 | 40±1 | 80×10 | 90±5 | 7.0±0.1 | 1900 | 1800 |
| 204022B2 | 22±0.5 | 1000±10 | 600±1 | 40±1 | 120±10 | 40±1 | 80×10 | 90±5 | 7.0±0.1 | 1900 | 1800 |
| 注：功率值为标称值，仅供参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 外观

4.2.1产品为等直径黑色管状直棒。各端的颜色随化学成分的改变而略有变化。无物理缺陷,如弯曲,裂纹等。

4.2.2电极端表面涂有金属银。

4.3 交货状态

产品以自身烧结后交货。

- 试验方法

5.1 产品几何尺寸用游标卡尺、钢板尺测量。

5.2 恒温（30℃）电阻值用0.5级万用表测量。1800℃电阻值的测定，用元件在1800℃下保温10min后的电压、电流值计算而得。

5.3 最高工作温度的测量用光学高温计测量电热端中部。

5.4 常用温度用双铂铑热电偶测量。

5.5产品外观用目视检验。

6   检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，可在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

6.3  检验项目

每批产品应进行几何尺寸、电阻值、工作温度及外观的检验。

6.4  取样规则

仲裁取样按表2的规定进行

表2

| 每批件（支）数 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（支）数 | 件（支）数的100% | 5 | 8 | 10 | 件（支）数的平方根取正整数 |

6.5  检验结果判定

产品的几何尺寸、电阻值及工作温度的检验结果不合格，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，若仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志、包装

包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、产品牌号、批号、出厂日期、30℃电阻值及“防震、防潮”等标志或字样。桶内有产品质量证明书，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商。

7.2  运输、贮存

产品运输过程应防震、防潮，存放于干燥处，不得露天放置。

7.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、件（支）数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。