--

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 16476—××××

代替GB/T16476-1996

金属钪

Scandium metal

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准代替GB/T16476-1996。

本标准与GB/T16476-1996相比主要变化如下：

——按GB/T17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的要求改用数字牌号；

――删除原表1对“不定值元素”的考核，并将原表1中对“Sc”的考核调整为对“RE”的考核；

——164055牌号中的钍量由“0.0015%” 调整为“0.0005%”；

——对原标准的试验方法部分进行了调整；

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由湖南稀土金属材料研究院负责起草。

本标准由               参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T16476-1996

金属钪

1  范围

本标准规定了金属钪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于金属热还原法或中间合金法，再经真空蒸馏法制得的金属钪，供宇航、火箭、导弹、电子、核子、激光、电光源、冶金等领域用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T8170　 数值修约规则

3  要求

3.1  化学成分

金属钪的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | 164055 | 164050 | 164045 | 164040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分(质量分数) /% | RE，不小于 |  |  | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.9 |
|  | Sc/RE，不小于 |  |  | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土 杂质 | (La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Dy+Ho+Er+Tm+Yb+ Lu+Y)/RE | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | 非稀土杂质 | Si | 0.0015 | 0.003 | 0.004 | 0.008 |
|  |  |  | Fe | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
|  |  |  | Ca | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Al | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
|  |  |  | Th | 0.0005 | 0.002 | 0.0025 | 0.003 |
|  |  |  | Ta | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
|  |  |  | Cu | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.0025 |
|  |  |  | Mg | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
|  |  |  | Ni | 0.0025 | 0.0045 | 0.006 | 0.008 |
|  |  |  | Zr | 0.001 | 0.0025 | 0.004 | 0.008 |

3.2　外观

产品为银白色，一般为蒸馏结晶块状，亦可为铸态块状。表面应洁净，无肉眼可见的夹杂物和氧化物脱落粉末。

4  试验方法

- 4.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T13219中附录A的规定进行。

- 4.2  稀土杂质含量的分析方法按GB/T13219中附录B的规定进行。

- 4.3  非稀土杂质含量分析方法按GB/T13219中附录C的规定进行。

- 4.4  数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 4.5  产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4  取样与制样

化学成分仲裁取样按表2规定进行。蒸馏丝状样品可剪切取样；锭块样品用直径5mm～10 mm的钻头在金属锭上下两面各钻二点以上，弃去深度0.5mm ～1.0mm的表面钻屑，然后钻取试样。每件（瓶）取样为3～5g，将试样混匀后，装入带盖的磨口瓶内密封。

表2

| 件（瓶）数 | 1～2 | ＞2～10 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样件（瓶）数 | 件（瓶）数的100% | 件（瓶）数的50%， 不小于2件（瓶） | 件（瓶）数的30% |

5.5  检验结果判定

- 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判定该批产品不合格。

- 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及“防潮”等标志或字样。

6.1.2 每袋(瓶)净重0.1kg、0.25kg、0.5kg、1kg，产品采取防氧化措施密封装入铁桶内，再将袋(瓶)置于铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)内，每铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)净重0.5kg、1kg、5kg、10kg。如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商。。

6.2  运输、贮存

产品应存放在干燥处，不得露天放置，不得将金属锭暴露在空气中，以防氧化。运输时严防受

潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。