YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 73-××××

代替YS/T73-1994

副产品氧化锌

（讨论稿）

××××-××-××发布                                    ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部      发 布

前言

本标准代替YS/T73-1994《副产品氧化锌》。与YS/T73-1994《副产品氧化锌》相比，本标准主要变化如下：

——产品级别由原来的十个级别变动为五个级别。

——增加了杂质F、CL的要求。

——规范了仲裁取样数量。

——试验方法的规定为供需双方约定的方法。

本标准由全国有色金属标准化委员会提出并归口。

本标准由湖南水口山有色金属集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：王平、张顺应、李宇峰、赵伟、旷素琴、石磊。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB810-77

——YS/T73-94

YS/T73-××××

副产品氧化锌

1范围

本标准规定了副产品氧化锌的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书。

本标准适应于含锌的冶炼渣料和合金经综合回收所得的氧化锌。主要用于电锌、硫酸锌、纳米氧化锌等制造行业。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修改版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T8170数值修约规则

3要求

3．1产品分类

副产品氧化锌按化学成份分为五个级别：ZnＯ90、ZnＯ80、ZnＯ70、ZnＯ60、ZnＯ50

3．2化学成分

副产品氧化锌化学成分应符合表1规定

表1副产品氧化锌化学成份

| 级别 | 化学成分% |
| --- | --- |
|  | ZnO不小于 | 杂质不大于 |
|  |  | F | Cl |
| ZnO90 | 90 | 0.08 | 0.1 |
| ZnO80 | 80 | 0.1 | 0.2 |
| ZnO70 | 70 | 0.1 | 0.3 |
| ZnO60 | 60 | 0.2 | 0.3 |
| ZnO50 | 50 | 0.2 | 0.3 |

3．3分析数据的处理按GB/T8170《数值修约规则》的规定进行。

3．4物理特性

3．4．1副产品氧化锌产品中不应带有外来夹杂物。

3．4．2副产品氧化锌应为白色粉末状。

3．5其它

用户对副产品氧化锌的化学成分及粒度等有特殊要求供需双方共同约定。

4试验方法

副产品氧化锌化学成份的杂质检测按供需双方约定的试验方法进行检测。

5检验规则

5．1检查与验收

5．1．1副产品氧化锌应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书

5．1．2需方对验收到的产品可按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起30日内，向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行，仲裁单位由供需双方协商选定，仲裁试验方法按本标准规定进行。

5．2组批

产品应成批提交验收，每批由同一天生产的同一品级的产品组成。

6取样和制样

6．1取样时，用取样插从袋角斜插入至袋底，每袋采样量不少于50克。

6．2一批样品取好后，进行充分混匀，以四分法缩分至重量不少于500克，然后将样品分成三份，其中供需双方各存一份，另一份做仲裁用。

6．3仲裁取样数量应符合表2规定

7检验结果判定

化学成份结果有一项与本标准规定不符时，该批判不合格或降级。

8标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8．1标志、包装

8．1．1副产品氧化锌采用内衬塑料薄膜袋外套编织袋包装，包装应保证密封严密、防潮、每袋净重30±2kg 或50±2kg；如用户有特殊要求，也可根据用户需要进行包装。

8．1．2副产品氧化锌包装外面应印有不褪色的标志，标明产品名称、商标、生产厂家和厂址、产品级别和净重等字样。

表2

| 取样袋数规定 |
| --- |
| 产品的袋数 | 最少采样袋数 |
| 1-10 | 全数 |
| 11-49 | 11 |
| 50-64 | 12 |
| 65-81 | 13 |
| 82-101 | 14 |
| 102-125 | 15 |
| 126-151 | 16 |
| 152-181 | 17 |
| 182-216 | 18 |
| 217-254 | 19 |
| 255-296 | 20 |
| 297-343 | 21 |
| 344-394 | 22 |
| 395-450 | 23 |
| 451-512 | 24 |
| ＞512 | 3*N1/3（N为该批产品总袋数） |

8．2运输

8．2．1产品搬运时应小心轻放，防止包装破损。运输过程中不得与其他物质混装，严禁与酸、碱及有毒物质接触，且要有防雨措施。

8．2．2产品应贮存于干燥处，防潮湿，并与酸、碱及有毒物品隔离。

8．3质量证明书

每批产品附有质量证明书，质量证明书应包括以下内容：

a、生产厂名称；

b、产品名称与级别；

c、批号；

d、净重；

e、分析检验结果和检验部门印记；

f、本标准编号；

g、出厂日期。