国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 6516-2009

代替GB/T 6516-1997

电解镍

Electrolytic Nickel

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

ICS

A

前 言

本标准是对GB/T 6516—1997《电解镍》的修订。

与原标准相比，本标准主要变化如下：

——对牌号进行了调整，将原来的五个牌号变更为四个牌号，删除了Ni9999牌号（纳入高纯镍国家标准中）；

——对Ni9996、Ni9990 、Ni9950牌号电解镍中P、Pb的化学成分进行了相应修订。

本标准从实施之日起，同时代替GB/T 6516—1997。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所替代的历次版本如下：

——GB/T6516-1997；—— GB 6516-86。

电解镍

1  范围

本标准规定了电解镍的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于电解镍。该产品主要用于生产不锈钢、镍基合金、合金钢及电镀等行业使用的不锈钢。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本标准中的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8647.1~10-2006  镍化学分析方法

3  要求

3. 1产品分类

电解镍分为四个牌号： Ni9996、N i9990、Ni9950、Ni9920。

3.2化学成份

电解镍的化学成分应符合表1的规定。

表1  电解镍的化学成分

| 牌号 |  |  | Ni9996 | Ni9990 | Ni9950 | Ni9920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 份 | Ni+Co不小于% |  | 99.96 | 99.90 | 99.50 | 99.20 |
|  | 其中Co不大于% |  | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
|  | 杂 质 含 量 不 大 于 | C | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | Si | 0.002 | 0.002 | / | / |
|  |  | P | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
|  |  | S | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
|  |  | Fe | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.50 |
|  |  | Cu | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
|  |  | Zn | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | / |
|  |  | As | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | / |
|  |  | Cd | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | / |
|  |  | Sn | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | / |
|  |  | Sb | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | / |
|  |  | Pb | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | Bi | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | / |
|  |  | Al | / | / | / | / |
|  |  | Mn | / | / | / | / |
|  |  | Mg | 0.001 | 0.002 | / | / |

注：镍加钴含量由减量法确定。

3.3  表面质量

3.3.1  各牌号电解镍均应洗净表面及夹层内电解液，表面洁净，无污泥油污等。

注：Ni9950、 Ni9920牌号可为不定形电解镍产品。

3.3.2  Ni9996、Ni9990 牌号电解镍应符合以下规定：

3.3.2.1 电解镍平均厚度不应小于3㎜。

3.3.2.2  电解镍边缘不得有树枝状结粒及密集气孔（允许修整）。

3.3.2.3  电解镍表面不得有直径大于2㎜的密集气孔，直径0.5～2㎜密集气孔区总面积不得超过镍板单面面积的10%。

3.3.2.4  电解镍表面高度大于2㎜的密集结粒区总面积不得超过镍板单面积10%。

注：25mm×25mm镍板面积上有5个以上气孔或结粒称为密集气孔区或密集结粒区。

3.4 其它要求

3.4.1 需方如对电解镍化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商。

3.4.2 经供需双方协商，并在合同中注明，电解镍也可剪切成片、条、块供应。

4 试验方法

4.1  化学成份的分析按GB/T 8647.1~10-2006规定的方法进行。

4.2  表面质量用目视检测。

5  检验规则

5.1检查与验收

5.1.1   产品由供方质量检测部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与质量证明书所载内容不相符，可在自收到产品之日起30日之内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一循环系统、同一生产周期产出的产品组成。

5.3  取样与制样

5.3.1  取样的镍板随机采取，不应少于5块。

5.3.2  在整块电解镍板样品上均布5点取样，一点在两条对角线交点，其余4点在对角线上顶点距交点3/4处。

5.3.3  清除表面污染后，用直径15~25mm的钻头钻取试样，钻速以不氧化为宜，钻孔深度应大于样品厚度的2/3，以不钻透为宜；钻取试样时，不得使用润滑剂。

5.3.4  将所钻取的试样制成长度小于5mm的细屑，混匀，缩分至200g，均分为四份，分别供仲裁分析、备用及供需双方保存。

5.4  检验结果的判定

5.4.1  对产品品级的判定采用GB/T 1250中的“修约值比较法”。

5.4.2  产品化学成份的仲裁分析结果与本标准4.1条不符时，该批产品判为不合格。

5.4.3  产品的表面质量检验结果与本标准4.2条不符时，该件产品判为不合格。

6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1 包装

整块电解镍产品应包装成牢固并适合装卸重量的捆；分切电解镍产品以铁桶或木桶包装。

6.2 标志

每件产品应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号。

6.3 运输和贮存

运输与贮存时，不得损坏、污染产品。

6.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、联系电话、传真；

b) 产品名称、牌号和规格；

c）批号；

d）批重；

e) 分析检测结果及检验部门印记；

f) 本标准号；

g) 出厂日期。

7   订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

7.1  产品名称；

7.2  牌号；

7.3  形状、尺寸要求；

7.4  数量；

7.5  标准编号、年代号；

7.6  其他。