77.120.01

D 42

GB

# 中 华 人 民 和 国 国 家 标 准

GB/T 14263—XXXX

代替GB/T14263—1993

散装浮选铜精矿取样、制样方法

Methods for sampling and sample preperation of flotation copper concentrates in bulk

（审定稿）

××××－××－××发布                  ××××－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会        发布

## GB/T 14263---200X

前       言

本标准代替GB/T14263—1993《散装浮选铜精矿取样、制样方法》。与GB/T14263—1993相比，本标准主要变化如下：

--按照GB/T 1.1—2000的要求，对标准的结构和编写格式进行了修改；

--对标准《取样、制样及测定总精密度》中的内容作了较大修改；

--对基本批量进行了重新修改；

--将系统取样法分为质量系统取样法和时间系统取样法，并分别作出规定；

--在货车取样法中增加了落地取样法；

--增加了袋装取样法；

--对制样流程图进行了修改，增加了制样中的混入方法；删除了原标准试样兼用制样流程图；

--对制样中的“过筛”，修改为“自由通过标准筛”；

--对水分测定中所使用的电子天平精度修改为感量不小于0.01g；

--规定了水分测定干燥盘规格要求；

--增加了水分测定数值修约规则。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由大冶有色金属公司负责起草。

本标准由铜陵有色集团公司、江西铜业公司、云南铜业集团公司、金川集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

--GB/T14263--1993

GB/T 14263—200X

散装浮选铜精矿取样、制样方法

- 范围

本标准规定了散装浮选铜精矿的取样、制样和水分测定的程序及方法。

本标准适用于散装浮选铜精矿的化学成分及水分测定用试样的采取、制备和水分测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 14260 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则。

GB8170  数字修约规则。

- 术语、定义

同GB 14260中的规定。

4  一般要求

4.1  本标准规定不同检验批量的取样、制样及测定的总精度（）和取样精密度（）如表1。

表1  不同检验批铜精矿应取最少份样数

|  | 品质波动类型 |  | 总精密度 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验批量，t | 小 | 中 | 大 | 取样精密度 % |  |
|  | ＜1.0 | 1.0≤＜2.0 | ≥2.0 |  |  |
| 60 | 6 | 20 | 32 | 0.90 | 1.02 |
| 300 | 14 | 46 | 72 | 0.64 | 0.68 |
| 500 | 18 | 58 | 94 | 0.52 | 0.56 |
| 如品质波动过大，达不到规定精密度时，可按公式 计算份样数 |

4.2  本标准所列取样方法中的第一种方法为无系统误差法。

4.3  本标准规定以铜的百分含量作为铜精矿的品质特性。

4.4  严格按本标准规定的方法进行取样和制样，并根据需要进行精密度校核试验。

4.5  如遇条件限制，可采用本标准以外的取样方法。但必须进行校核试验，确认其无系统误差，方可采用。

4.6  成分试样应妥善保存三个月（国际贸易保存6个月），以备核查。

4.7  取样、制样所用设备、工具和盛样容器必须保持清洁、干燥、耐用。盛样容器应有较好的密封性，以防试样变质。

4.8  评定品质波动试验方法、精密度校核试验方法及取样系统误差校核试验方法分别按GB/T 14260中附录A、附录B、附录C进行。

4.9  整个取样、制样过程应遵守有关的安全操作规程。

5   取样

5.1  取样工具

5.1.1  取样钎，其规格尺寸见图1。

5.1.2  取样铲，其规格尺寸见图2及表2。

5.1.3  钢锤。

5.1.4  钢锹。

5.1.5  带盖盛样桶或塑料盛样袋。

图1  取样钎                               图2  取样铲

表2  取样铲规格

| 编 号 | 取样铲尺寸，mm | 容量，mL |
| --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |  |
| 20 | 80 | 45 | 80 | 70 | 35 | ～270 |
| 15 | 70 | 40 | 70 | 60 | 30 | ～180 |
| 10 | 60 | 35 | 60 | 50 | 25 | ～120 |

5.2   取样程序

5.2.1  验明检验批或副批的质量。

5.2.2  确定取样方法、工具及份样量。

5.2.3  根据检验批量大小、品质波动类型及取样精密度的要求确定应取的最少份样数和取样间隔。

5.2.4  确定份样的组合方式，按需要组成大样或副样，见图3、图4。

5.2.5  水分试样应在计量时采取，并置于干燥、洁净密闭的容器中，以防止水分发生变化。

图3 由一个检验批的全部份样组成大样图

4由各个副批的全部份样组成副样，全部副样合并组成大样

5.3  份样数

5.3.1不同检验批量应取最少份样应不少于表1的规定。

5.3.2 当铜精矿的品质波动类型不明时，应按品质波动“大”的类型来选取份样数。但应尽早进行品质波动试验以确定其类型。

5.4  份样量

5.4.1  用取样铲取样，应根据所需用量，选用适当容量的取样铲。如遇结块，需砸碎后取样。20号铲份样量大致700g；15号铲份样量大致450 g；10号铲份样量大致300g。

5.4.2  用取样钎取样时，份样量大致400g。

5.4.3  所取份样量应基本一致，其质量变异系数不大于20%。

5.5  取样方法

5.5.1  系统取样法

系统取样法分为质量系统取样和时间系统取样。它是在一批精矿装卸或计量的移动过程按一定的质量或时间间隔采取份样。

质量系统取样的取样间隔按公式（6）计算，遇小数则舍去小数部分。

…………………………………………………（6）

式中：

——取样质量间隔，单位为吨（t）；

——检验批量，单位为吨（t）；

——标准中规定的份样数。

时间系统的取样间隔按公式（7）计算，遇小数则舍去小数部分。

………………………………………………（7）

式中：

——取样时间间隔，单位为分（min）；

——检验批量，单位为吨（t）；

——标准中规定的份样数；
    　 ——每小时装卸量，单位为吨小时（t/h）

系统取样法的第一个份样，可在第一间隔内随机取样，但不可在第一间隔的起点处取样。以后按计算的间隔采取份样。按固定间隔已经取完应取份样数，而精矿装卸仍在进行，应按规定间隔继续取样，直至整批精矿装卸完为止。

如在传运皮带上或落口处取样，需截取精矿流的全截面。如在抓斗、铲车等工具装卸、堆垛过程中取样，应在装卸或堆垛过程新露出的精矿面上取样，也可在装卸工具中取样。取样点应均匀分布在整批精矿的各个部位。

5.5.2  分层取样法

一批精矿在装卸过程中分成数层（不得少于三层）取样，根据每层的质量，按比例在新露出的面上均匀布点取样。每层应取的份样数按公式（8）计算，遇小数则进为整数。

…………………………………………………（8）

式中：

——每层应取的份样数；

——标准中规定份样数；

——每层质量，单位为吨（t）；

——检验批量，单位为吨（t）。

5.5.3  货车取样法

当一批精矿用火车或汽车交货时，在车厢内均匀布点，扒去表层，用取样钎从新露出的表面垂直插入底部，旋转后采取份样。应避免从表层或某一局部采取。此种方法必须是按附录C校核后证明不会带来误差时，方可采用。

火车交货时，日常取样可根据精矿种类和检验批量，按本系列标准规定的份样数取样。当检验批由多辆货车组成时，每车应取的份样数按公式（9）计算，遇小数则进为整数。

……………………………………………………（9）

式中：

——每车应取的份样数；

——标准中规定的份样数；

——检验批总车数。

注：货车装载质量不同时，份样数的分配与装载量成正比。

汽车交货时，如果检验批量小于基本批量，应取份样数按公式（10）计算，（遇小数进为整数）；如果检验批量不小于基本批量，可按本系列标准中规定的份样数采取。

…………………………………………………（10）

式中：

——汽车应取的最少份样数；

——标准中规定的最少份样数；

——检验批量，单位为吨（t）；

——基本批量，单位为吨（t）。

当检验批由多辆汽车组成时，每辆汽车应取的份样数参照公式（9）进行计算。遇小数进为整数。

汽车落地取样，铜精矿到场后，卸到指定场地，围绕料堆按上、中、下三层以表1规定最少份样数取样。

5.5.4  袋装取样法

袋装精矿的取样，应在装入或倾倒时进行。但如果取样钎能穿透包装袋取到完整的样品，可用取样钎直接从袋中取样。

对于袋装1000㎏以上的大袋精矿，应逐袋随机采取份样，每袋应取的份样数按公式（11）计算，遇小数则进为整数。

……………………………………………………（11）

式中：

——每袋应取的最少份样数；

——标准中规定的最少份样数；

——检验批的总袋数。

对于袋装50㎏～100㎏的小袋精矿，可按质量间隔抽取样袋，从样袋中随机采取份样。取样间隔可根据标准中最大品质波动类型的份样数和检验批的总袋数，按公式（12）计算，遇小数则进为整数。

…………………………………………………（12）

式中：

T3 ——取样质量间隔；

M1 ——检验批的总袋数；

——标准中规定的最少份样数。

6 制样

6.1  制样设备及工具

6.1.1 制样研磨机或密封式制样机。

6.1.2 恒温鼓风干燥箱。

6.1.3 份样铲（见图5及表3）。

6.1.4 磨矿板、磨矿锤及防吸水耐酸胶皮（板）。

6.1.5 缩分板及十字分样板。

6.1.6 标准筛。

6.1.7 毛刷、样刀。

6.1.8 搪瓷（或不锈钢）平底干燥盘。

6.1.9 试样袋。

6.2  制样要求

6.2.1 在制样过程中，应防止试样的任何变化和污染。

6.2.2 制备水分试样时,应保证试样中的水分不发生任何变化。

6.2.3 当试样过湿民粘难于制备成分试样时，可在不高于105±5℃的干燥箱中或空气中进行预干燥至制样不发生困难为止。

6.2.4 制样设备和工具必须保持清洁干净，制样后设备中不能残留试样。

6.2.5 试样应充分混匀，以减少缩分误差。

6.2.6 严格按照本标准的规定制样，并根据需要按GB/T14260附录B进行精密度校核试验。

6.2.7 对于易氧化的硫化铜精矿，研磨时应避免过热而引起成分的变化。

6.3  制样程序

6.3.1选择每一阶段的缩分方法，但水分试样的制备应采用份样缩分法。

6.3.2 确定试样是否重用，如果试样不易氧化，而烘干后的水分测定试样又具有充分的代表性，可重用于制备成分试样。

6.3.3 按图6、图7中任一方式制样、当大样由全部份样组成，按各图中副样流程制样。

图5 份样铲示意图

表3 份样铲规格和尺寸

| 编号 | 份样铲尺寸: mm | 料层厚度 mm | 容量mL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |  |  |
| 5.0p | 50 | 30 | 50 | 40 | 20-30 | 约70 |
| 2.8p | 40 | 25 | 40 | 30 | 15-25 | 约35 |
| 1.0p | 30 | 20 | 30 | 25 | 10-20 | 约16 |

图6 制样流程图示例

图7  试样重用示例

6.4 制样方法

6.4.1试样混匀方法

6.4.1.1滚动法（适合目测水份小于12％的试样）

将试样置于洁净的缩分胶皮（板）上，用缩分样板将试样充分压碎，提起胶皮对角反复来回滚动（注意要将试样滚过中心线），使试样充分混匀。

6.4.1.2搓揉法（适合目测水份大于12％的试样）

将试样置于洁净的缩分胶皮（板）上，提起胶皮一角压住样品反复搓揉，注意含明水的样品不要使水分流失，重复操作使试样充分混匀。

6.4.2试样缩分方法

6.4.2.1份样缩分法

将试样置于平整、洁净的缩分胶皮（板）上，平铺成厚度均匀的长方形平堆，将平堆划分成等份的网格。缩分大样不得少于20格，缩分副样不得少于12格（见图9）。根据平堆的厚度从表3中选择合适的份样铲和档板，从每一网格的任意部位垂直插入，铲取等量的一铲集合为缩分试样。

注：如果缩分后的试样质量小于所需质量，应增加每铲的质量或网格数。

图 9

6.4.2.2圆锥四分法

将试样置于平整、洁净的缩分胶皮（板）上，堆成圆锥形，然后转堆。每铲沿圆锥顶尖均匀散落，注意勿使圆锥中心错位。如此反复，至少转锥三次，待试样充分混匀后将锥顶压平，用十字分样板自上而下将试样分成四等份，任取对角两部分，其余弃之。重复上述操作数次，缩分至所需用量。

6.5试样容器和标签

成分试样混匀缩分的装入试样袋中，水分试样装入带密封盖的容器中，并附以标签注明：

a)编号；

b)精矿名称、产地；

c)车号或船号；

d)取样、制样人员；

e)取样、制样日期；

f)分析项目。

7. 水分测定

7.1 方法提要：

将试样置于恒温干燥箱内，在规定的温度下干燥至恒重，根据失去的质量计算水分。

7.2 工具和设备

7.2.1电子天平：感量不大于0.01g。

7.2.2 恒温鼓风干燥箱。

7.2.3干燥盘：底面为平底，深度不大于5cm。

7.3 测定要求

7.3.1水分试样量不少于1000g。

7.3.2当用大样制备水分试样时，制备两个平行试样。

7.4 测定步骤

将水分试样平铺于已知质量（）的干燥盘内，使其厚度不超过30mm，立即称量（）,放入105±5℃恒温干燥箱内。干燥一定时间后取出，趁热立即称量或在干燥箱中冷却至室温后称量。重复上述操作步骤，直至最后两次称量之差不大于试样初始质量的0.05%。记录最后一次质量（）。热称量时，应用适当的隔热材料隔离称量盘，以免对天平产生影响。

7.5 计算

7.5.1  按公式（4）计算试样的水分含量（W1）。

=×100 …………………………………………………（4）

式中：——干燥盘质量，g；

——干燥盘加湿样质量，g；

——干燥盘加干样质量，g。

7.5.2  当由大样制备水分试样测定水分时，检验批的水分含量 按公式（5）计算。

=×100 …………………………………………………（5）

式中：、——分别为两个试样的水分含量。

注：、的允许差应不大于0.2%。

7.5.3  当由多个副样制备水分试样测定水分时，检验批的水分含量按公式（6）计算。

=×100 …………………………………………………（6）

式中：——副批数

——第i个副批的水分含量，

——第i个副批的质量，

注：以上计算数值按四舍六入五单双修约到小数点后第二位。

# Text boxes

检验批

份   样

份   样

大  样

混 匀

成分试样

分析样

仲裁样

供方样

备查样

缩分装袋

全量自由通过100标准筛

大样＞500克

研 磨

弃 去

缩 分

缩 分

测 定

副 样

份样缩分法

水分试样不少于1千克

副 样

水分试样不少于1千克

缩分余样

检验批

干 样

混 匀

缩分余样

混 匀

混 匀

份样缩分法

弃 去

混 匀

干 样

测 定

比例合成

比例合成

分析样

仲裁样

供方样

备查样

成分试样

缩分装袋

混 匀

全量自由通过100标准筛

研 磨

大样＞500克

干 燥

缩 分

混 匀

预干燥

干 燥

缩 分

混 匀

预干燥

水分试样不少于1千克

缩分余样

水分试样不少于1千克

缩分余样

份样缩分法

混 匀

副 样

份样缩分法

混 匀

副 样

检验批

大   样

副   样

副   样

份   样

份   样

份   样

份   样

副   批

副   批

检验批