I

GB/T ××××—2009

信号传输用单晶铜线及其线坯

Single crystal copper wire and drawing stock for signal transmission

（送审稿）

200X—XX—XX发布                    200X—XX—XX实施

前 言

本标准由中国有色金属标准化技术委员会提出。 本标准由中国有色金属标准化技术委员会归口。 本标准由焦作市森格高新材料有限责任公司负责起草。 本标准参加起草单位： 兰州理工大学 本标准主要起草人：刘光林、丁雨田、封存利、武国旗、古思红、胡勇、杨丽娟、赵永善、赵俊锋。

信号传输用单晶铜线及其线坯

1 范围 本标准规定了单晶圆铜线及线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于采用热型连铸技术所生产的圆形横截面单晶圆铜线坯及其制成的单晶圆铜线。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第二部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3952-2008 电工用铜线坯 GB/T 3953-1983 电工圆铜线 GB/T 4909.2-1985 裸电线试验方法 尺寸测量 GB/T 4909.3-1985 裸电线试验方法 拉力试验 GB/T 4909.4-1985 裸电线试验方法 扭转试验 GB/T 5121.1-5121.27-2008 铜及铜合金化学分析方法 YS/T 448—2002 铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法 3 术语、定义、符号、单位和缩略语 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 单晶圆铜线坯（The single crystal round copper drawing stock） 采用热型连铸技术生产的圆形横截面线坯，且任一圆形横截面的宏观组织在10倍放大镜下观测，所含有的晶粒数不超过10个的铜线坯。 3.2 单晶圆铜线（The single crystal round copper wire） 采用单晶圆铜线坯进一步深加工制成的圆铜线材。 4 要求 4.1产品分类 4.1.1牌号、状态、规格 单晶园铜线坯及线材按化学成分分为两个牌号。其牌号、状态、规格应符合表1的规定：

表1 单晶圆铜线坯及其线材的牌号、状态、规格 名称 牌号 状态 直径/mm 单晶圆铜线坯 DTU1、 DTU2 热（R） ﹥3.0～30.0 硬（Y） ﹥3.0～12.0 单晶圆铜线 DTU1、 DTU2 热（R） 0.070～3.0 硬（Y） 0.070～3.0 4.1.2标记示例 标记示例按牌号、状态、直径和标准号的顺序表示，标记示例如下： 示例1：牌号为DTU1，热态，直径为8.0mm的单晶圆铜线坯标记为： 单晶圆铜线坯DTU1 R Φ8.0 GB/T XXXX-200X 示例2：牌号为DTU2，硬态，直径为0.12mm的单晶圆铜线标记为： 单晶圆铜线 DTU2 Y Φ0.12 GB/T XXXX-200X 4.2 单晶铜线坯的化学成分 4.2.1 DTU1牌号单晶圆铜线坯的化学成分应符合表2的规定 表2 DTU1单晶圆铜线坯的化学成分 元素组 杂质元素 含量%,不大于 元素组总含量%，不大于 1 Se 0.00020 0.00030 0.00030 Te 0.00020 Bi 0.00020 2 Cr —— 0.0015 Mn —— Sb 0.0004 Cd —— As 0.0005 P —— 3 Pb 0.0005 0.0005 4 S 0.0015 0.0015 5 Si —— 0.0020 Sn —— Ni —— Co —— Zn —— Fe 0.0010 6 Ag 0.0025 0.0025 杂质元素总含量 0.0065 注：DTU1牌号的氧含量应不大于0.0010。 4.2.2 DTU2牌号单晶圆铜线坯的化学成分应符合表3的规定 表3 DTU2牌号单晶圆铜线坯的化学成分 Cu+Ag 不小于 杂质元素含量%，不大于 As Sb Bi Fe Pb Sn Ni Zn S P 99.95 0.0015 0.0015 0.0006 0.0025 0.0020 0.0010 0.0020 0.0020 0.0025 0.0010 注：DTU2牌号的氧含量应不大于0.0010。 4.2.3 铜的含量为100%减去表中杂质实测总和的余量。 4.2.4 杂质的修约规则按GB8170《数值修约规则》修改到小数点后四位。 4.2.5 需方如对单晶铜的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。 4.3 尺寸及其允许偏差 4.3.1 单晶圆铜线坯的直径、允许偏差应符合表4的规定 表4 单晶圆铜线坯的直径及其允许偏差 公称直径/mm 允许偏差/mm 热（R） 硬（Y） ﹥3.0-8.0 ±0.35 ±4.0%d ﹥8.0-15.0 ±0.50 ±5.0%d ﹥15.0-22.0 ±0.75 - ﹥22.0-30.0 ±1.00 - 注：d代表的公称直径，下同。 4.3.2 单晶圆铜线的直径、允许偏差应符合表5的规定 表5 单晶圆铜线的直径及其允许偏差 公 称 直 径/mm 允 许 偏 差/mm 0.070～0.125 ±0.003 ﹥0.126～0.400 ±0.004 ﹥0.401～3.00 ±1.0%d 4.4 力学性能 4.4.1单晶圆铜线坯的力学性能应符合表6的规定 牌号 状态 直径/mm 抗拉强度Rm / N/mm2 不小于 伸长率/ % 不小于 DTU1 热（R） 3.0-30.0 - 55 DTU2 - 50 DTU1， DTU2 硬（Y） ﹥3.0~5.0 360 1.8 ﹥5.0~7.0 340 2.0 ﹥7.0~8.0 330 2.4 ﹥8.0~10.0 310 2.8 ﹥10.0~12.0 280 3.5 表6 单晶圆铜线坯的力学性能 4.4.2 单晶圆铜线的力学性能应符合表7的规定 表7 单晶圆铜线的力学性能 公称直径 mm 伸长率 / % 抗拉强度Rm / N/mm2 伸长率 / % 热（R） 硬（Y） 不小于 0.070 12 412 1.0 0.100 12 412 1.0 0.200 17 411 1.0 0.300 18 409 1.0 0.380 20 409 1.0 0.480 20 408 1.0 0.570 20 407 1.0 0.660 25 406 1.0 0.750 25 405 1.0 0.850 25 404 1.0 0.940 25 403 1.1 1.03 25 402 1.1 1.12 25 401 1.1 1.22 25 400 1.1 1.31 25 399 1.1 1.41 25 398 1.1 1.50 25 397 1.1 1.56 25 396 1.1 1.60 25 395 1.1 1.70 25 394 1.1 1.76 25 393 1.1 1.83 25 393 1.1 1.90 25 392 1.1 2.00 25 391 1.2 2.12 25 390 1.2 2.24 25 389 1.2 2.36 25 388 1.2 2.50 25 386 1.2 2.62 25 385 1.2 2.65 25 383 1.2 2.73 25 383 1.2 2.80 25 382 1.3 2.85 25 382 1.3 3.00 25 380 1.4 注：公称直径值介于表中所列紧邻两个数值之间时，采用较大公称直径值的相应性能。 4.5 扭转性能 直径为3.0 mm～30mm，牌号为DTU1、DTU2的热态单晶圆铜线坯应进行扭转试验，不同牌号的单晶铜线坯的扭转次数应符合表8的规定，扭转断裂后表面不应出现皱边，断口不应有夹杂缺陷。 表8 单晶圆铜线坯的扭转性能 牌号 状态 公称直径/ mm 扭转次数 DTU1 DTU2 热（R） ﹥3.0-5.0 ≥20 ﹥5.0-8.0 ≥30 ﹥8.0-15.0 ≥35 ﹥15.0-22.0 ≥40 ﹥22.0-30.0 ≥45 4.6 电性能 单晶圆铜线坯及其圆铜线的电阻率应符合表9的规定 表9 电阻率 名称 牌号 状态 体积电阻率（20℃）/( Ω·mm2/m) , 不大于 公称直径＜2.00mm 公称直径≥2.00mm 单晶圆铜线坯 DTU1 R 0.017000 Y 0.017420 DTU2 R 0.017170 Y 0.017690 单晶圆铜线 DTU1 R 0.017100 0.017100 Y 0.017800 0.017700 DTU2 R 0.017170 0.017170 Y 0.017890 0.017760 计算时，20 ℃时的铜线坯或铜线物理参数应取表10数值： 物理参数 数值 密度/ g/cm3 8.89 线膨胀系数/℃-1 0.000017 电阻温度系数℃-1 热（R）态线坯或线 0.00393 硬 (Y) 态线坯或线 公称直径≥2.00 0.00381 公称直径＜2.00 0.00377 表10 物理参数数值表 4.7 晶粒数 单晶圆铜线坯任意横断面的宏观组织中所含晶粒个数应符合表11的规定。 牌号 状态 任意横断面的宏观组织晶粒数 级别 晶粒个数 DTU1、 DTU2 R A级 1～3 B级 4～6 C级 7～10 表11 单晶圆铜线坯晶粒等级 4.8 表面质量 4.8.1 单晶圆铜线坯应圆整，尺寸均匀，无红色、黑色氧化现象。 4.8.2 单晶圆铜线坯表面不允许有三角口或其他任何形状的裂纹、环形沟槽、夹渣、夹杂、缺口、半圆及其他对后序加工或使用有害的缺陷。 4.8.3 单晶圆铜线表面应光洁，不得有与良好工业产品不相称的任何缺陷。 4.9交货重量 4.9.1单晶圆铜线坯应成盘交货，每盘单晶圆铜线坯为一整根，中间不应有二次引锭和焊接现象。单晶圆铜线应成盘或成圈交货，不允许焊接或扭接，制造过程中的成品模前的焊接除外。单晶圆铜线坯重量应符合表12的规定。 规格/mm 3.0～4.00 ﹥4.00～6.00 ﹥6.00～8.00 ﹥8.00～16.00 ﹥16.00～30.00 盘重/kg，不小于 5 10 15 30 50 表12 不同规格成品重量 4.9.2 根据双方协议，单晶圆铜线坯或线允许以任何重量、规格交货。 5 试验方法 5.1化学成分分析方法 单晶圆铜线坯的化学成分分析方法按GB/T5121的规定进行。 5.2尺寸测量方法 单晶圆铜线坯及线的尺寸测量方法按GB/T 4909.2的规定进行。 5.3力学性能检验方法 单晶圆铜线坯及线的室温拉伸实验按GB/T 4909.3的规定进行。 5.4 扭转性能试验方法 5.4.1 单晶圆铜线坯的扭转实验按GB/T 4909.4的规定进行。 5.4.2 试样应从经过4.8.1和4.8.2检查合格的单晶圆铜线坯上取样。原始标距长度为300mm，扭转速度应不超过30转/min；绕试样轴线方向单向扭转，直至扭断。 5.5电性能试验方法 5.6.1 单晶圆铜线坯及线的电阻率测试方法按GB/T 3048.2的规定进行。 5.6.2 电阻率试验可直接在单晶圆铜线坯及线试样上进行。 5.6 晶粒个数检验方法 单晶铜线坯的晶粒个数按YS/T 448规定的方法进行，晶粒数按整个横截面内的晶粒计数。晶粒过小分辨不清时，可采用10倍及以上以放大镜下进行观察。 5.7 表面质量检验方法 单晶圆铜线坯及线的表面质量用目视检查。 6检验规则 6.1检查和验收 6.1.1 单晶圆铜线坯及线应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。 6.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。 6.2 组批 单晶圆铜线坯及线应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的铜线坯或线组成. 6.3检验项目 每批单晶圆铜线坯均应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、扭转性能、电性能、晶粒个数及表面质量的检验；每批单晶圆铜线均应进行尺寸偏差、力学性能、电性能及表面质量的检查。 6.4 取样 单晶圆铜线坯及线取样位置和取样数量应符合表13的规定。 表13 取样位置和取样数量 检验项目 取样方法和取样数量 要求的章条号 试验方法的章条号 化学成分 氧含量 每批取二个样 4.2 5.1 其他元素含量 尺寸偏差 逐卷检查 4.3 5.2 力学性能 线坯每卷取二个样，线每卷取一个样或每批3% 4.4 5.3 扭转特性 每批取二个样 4.5 5.4 电性能 线坯每卷取一个样，线每卷取一个样或每批3% 4.6 5.5 晶粒个数 每卷取一个样 4.7 5.6 表面质量 逐卷检查 4.8 5.7 6.5检验结果的判定 6.5.1产品化学成份不合格时，判该批产品不合格。 6.5.2尺寸偏差、表面质量不合格时，判该卷产品不合格。 6.5.2当力学性能、扭转特性、电性能、晶粒数检验结果有不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那卷产品）中，另取双倍数量的试样就不合格项目进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批或该卷产品不合格，该批的其余产品逐卷检验。 7 标志、包装、运输、贮存 7.1质量证明书 每批产品应附有质量证明书，注明： a)生产厂名称； b)产品名称； c)产品牌号、状态、规格； d)批号或生产日期 e)重量或件数； f)各项分析检验结果和质检部门检印； g)本标准编号； h)出厂日期（或包装日期）； 7.2标志 在每卷或每盘检验合格的产品上应附有以下内容的标签： a)生产厂名称、商标； b)产品名称； c)产品牌号、状态、规格； d)净重； e)批号； f)出厂日期； g)质检部门的检印； 7.3 包装 7.3.1 单晶圆铜线坯应成卷包装，捆扎良好。 7.3.2 单晶圆铜线应卷绕整齐，成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。 7.3.3 应有防潮、防污染及防机械损伤措施。 7.3.4 允许双方协议规定包装方法。 7.4运输及贮存 在存放、搬运和运输过程中，应注意保护产品免受机械损伤，防止受潮及受到腐蚀物的侵蚀。 8 合同（或订货单）内容 本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容： 产品名称； 产品牌号、状态、规格； 重量和件数； 本标准编号； 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

中华人民共和国国家标准