《黄铜拉花棒》征求意见稿编制说明

1、工作简介

根据中国有色金属工业协会，中色协综字[2008]105号《关于下达2008年有色金属行业标准制（修）订项目计划的通知》，宁波金田铜业（集团）股份有限公司负责修订《铅黄铜拉花棒》行业标准。根据此项工作要求，对拉花棒目前的生产情况和标准进行研究，并以研究结果对标准进行了修订。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

随着加工技术的发展，目前黄铜拉花棒市场需求呈现多样花，《铅黄铜拉花棒》（YS/76-94）制定已有十多年历史，已难以满足市场需要。本次修订对牌号、规格、技术要求等多方面进行增添、删除。

2.1 牌号

在确定产品牌号时，增加了HPb58-3牌号，该牌号产品已得到市场认可，其命名方法遵循 《铜及铜合金化学成份》（GB/T5231-2001），化学成份参考了日本标准JIS H3250：2006中的C3605，具体内容见表1。

表1 HPb58-3化学成份对照表

| 标准 | 牌号 | 成分/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | 杂质总和 |
| 本标准 | HPb58-3 | 56-59 | 2.0～3.5 | 1.0 | 2.0 | 余量 | － |
| JIS H3250：2006 | C3605 | 56-60 | 3.5～4.5 | 0.5 | 1.0 | 余量 | － |

2.2状态

原标准中只有一个状态Y2，根据市场实际需求情况，我们把状态分为Y2（拉伸组织）、Z（连铸组织）两种。

2.3技术要求。

直径及偏差。根据市场实际需求及各生产厂家的实际生产能力，目前Φ40mm以下拉花棒都为常用规格，因此把产品的公称外径由原来的3～32mm调整为3～40mm，并把允许偏差由负公差调整为正负公差。

齿型要求。随着模具加工和生产工艺的改进，齿形结构调整也变得容易，因此本次修订丰富了齿型种类，规格与齿型不再一一对应，只规定齿型的基本要求，齿型的具体参数将根据用户的不同需要确定。另外这次修订增加了网纹新齿型，并明确网纹拉花的花纹旋转角度与棒材的轴向夹角为30度。

棒材直度。随着市场对产品质量要求的不断提高，本次修订中把棒材的直度分为普通级和较高级，并且普通级直度也比以前提高了一倍，见表3。

表3 直度对照表                 单位：mm

| 原标准直度参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 3-18 |  | ＞18 |  |
| 每米弯曲度，不大于 | 20 |  | 15 |  |
| 修改后标准直度参数 |  |  |  |  |
| 直径 |  | 3-18 |  | ＞18 |
| 每米弯曲度，不大于 | 普通级 | 10 |  | 8 |
|  | 较高级 | 5 |  | 4 |

力学性能。HPb59-1直接参照GB/T4423-2007标准，HPb58-3根据实用结果确定，见表4和表5。

表4  HPb59-1力学性能数据

| 项目 标准 | GB/T4423-2007（矩形棒材） | YS/T76-94 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 390 | 390 | 390 |
| 断后伸长率A/ % | 12 | 10 | 12 |

表5 HPb58-3力学性能数据

| 状态 | 外径mm | 抗拉MPa | 延伸% |
| --- | --- | --- | --- |
| HPb58-3 |  |  |  |
| Z | 17.00 | 335 | 4.5 |
|  | 15.66 | 400 | 6.0 |
|  | 15.66 | 395 | 4.0 |
|  | 27.5 | 400 | 9 |
|  | 27.5 | 400 | 7.5 |
|  | 31.5 | 380 | 7.5 |
|  | 31.5 | 395 | 7.0 |
|  | 36.5 | 350 | 7.0 |
|  | 17 | 410 | 6.5 |
|  | 17 | 410 | 8.0 |
| Y2 | 17.00 | 460 | 24.0 |
|  | 10.96 | 455 | 14.5 |
|  | 10.96 | 450 | 15.0 |
| HPb59-1 |  |  |  |
| Z | 36.5 | 400 | 17.5 |
|  | 36.5 | 405 | 19.0 |
|  | 36.5 | 405 | 17.5 |

2.4试验方法

在GB/T 228中规定，试样号优先采用R2、R4和R7，因此本标准规定为R2和R4。在GB/T 228标准中还规定φ4mm以下线材、棒材等材料，试样通常为产品的一部分不加工，采用试样号R9。本标准在制定过程中考虑企业的实际状况，仍沿用了YS/T76-94的规定，试样可不加工试样长按R2和R4规定执行，截面积按下列近似公式计算：

F=π4(D−H)2

2.4检验规则

根据实际需要，本标准中把检验分为型式检验和逐批检验。