《易切削铜合金棒》征求意见稿

编制说明

- 工作简况

根据中色协综字[2007]237号 《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制(修)订项目计划的通知》的要求,由浙江海亮股份有限公司负责起草国家标准《易切削铜及铜合金棒》（项目序号20079154-T-610 ）。

通过对车削加工的铜及铜金合棒材应用状况的市场调查，我们发现用户对加工件表面的光洁度要求越来越高，同时加工的效率也在不断的提高（其中包括自动化程度及相应的机床转速）,而且由于厂家之间的加工设备上的差异及产品上其它性能的不同，对铜棒的材质也会有所不同。

随着我国成为世界铜加工中心，对铜及铜合金的需求量越来越大，特别是易切削的铜及铜合金棒材,已成为主要组成部份。虽然国内国外都有一些相应的标准作参考，但这些标准内容比较多，范围比较大，查阅相对困难，同时国家标准中相对的易切削铜合金的棒标准相对较少，如果有一个内容较为集中的标准，在客户定牌号及企业新产品试制时，就可以取得时间上的优势，增加竞争力。因此制定一个相应的国家标准十分必要。

接到任务后，浙江海亮股份公司立即成立了标准编制小组，编制小组由总经理、标准编写、技术研发、品质保证、质量检测、生产、销售等相关人员组成，这为该标准全面、系统、有效的制定打下了良好的基础。随后编制小组进行了全面的市场调研，全面准确地了解了市场及客户的需求、我国当前厂家的生产情况，以及产品在未来市场的占有情况。接下来，编制小组开始了对该标准的起草工作，经过多次讨论及征求意见，于2009年5月形成了该标准讨论稿。

- 编制原则、主要技术指标确定依据

在调研、查阅了相应的国外、国内的标准的基础上，根据我公司几年对铜棒产品的性能测试分析情况，决定以ASTM B 16/B 16M-2005《螺纹切削机用易切削黄铜杆材、棒材和型材的标准规范》和ASTM B 301/B 301M-2008《易削铜杆材、棒材、线材和型材标准规范》为依据，在此基础上根据国内外市场需求，加入了无铅易切削铜合金棒材的内容，制订了本国家标准。

2.1牌号的确定

根据厂家对产品性能、使用情况的要求，同时根据我公司生产中的实际情况，我们确定了HPb57-4、HPb58-2、HPb59-2、HPb59-3、HPb60-3、HPb62-3、HBi59-1、HBi60-2、HMg60-1、HSi75-3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-0.5-0.01、HBi60-0.8-0.01、HBi60-1.1-0.01、QTe0.3、QTe0.5-0.008、QS0.4等牌号。

2.2形状的确定

根据市场的实际情况，及参照相应的国内外标准，我们确定了圆形、方形、矩形和六边形等四种形状。如客户需要，也可供应其他形状的棒材。

2.3尺寸规格及其允许偏差的确定

根据市场实际使用情况和我国原有铜及铜合金棒材的有关标准，我们对棒材的外径（或对边距）、长度、圆度、直度、圆角半径、倒角、切斜、扭拧度等作了相应的规定。其中外径定为3～80mm，长度为500～6000mm。同时根据客户加工设备或加工工艺的不同，参考GB/T 4423-2007标准，我们把尺寸允许偏差分为两个级别：普通级与高精级，普通级适用于普通车床加工或锻造后车削加工，高精级适用于自动车床加工。

2．4状态的确定

因考虑到车削加工实际性能需要，我们把状态分为半硬（Y2）及硬态（Y）二种，来适合市场上不同客户加工的需要。

2．5力学性能的确定

本标准根据相应国内外标准的对比和参考，以及我司生产过程中实际的性能指标，与客户的实际使用情况，力学性能采用了抗拉强度、伸长率、洛氏硬度和等指标。

2．6工艺性能的确定

如需方要求，供方应进行切削性能测定。

2．7其他性能指标的确定

如客户要求，供方应进行超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、晶粒度等试验的测定。

- 与国外同类标准水平的对比情况

1．本标准与国外同类标准水平总体对比情况见下表：

表1  与国外同类标准总体对比情况表

|  | 本标准 | 国外标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASTM B16/B16M-2005 | ASTM B301/B301M-2008 |
| 合金牌号 | HPb57-4、HPb58-2、HPb59-2、HPb59-3、HPb60-3、HPb62-3、HBi59-1、HBi60-2、HMg60-1、HSi75-3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-0.5-0.01、HBi60-0.8-0.01、HBi60-1.1-0.01、QTe0.3、QTe0.5-0.008、QS0.4 | C36000 | C14500、C14510、C14520、C14700、C18700 |
| 状态 | 半硬（Y2）、硬（Y） | O60（退火软态）H02（半硬） H04（硬） | H02（半硬） H04（硬） |
| 尺寸及偏差 | 详见表5、表8 | 详见表6、表7、表9 |  |
| 力学性能 | 详见表10 | 详见表11、12 | 详见表13 |
| 检测项目 | 必做：化学成分、外形尺寸、力学性能（含抗拉强度、伸长率、硬度）、断口、表面质量 选做：超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、晶粒度、切削性能、圆角半径、倒角、扭拧度 | 化学成分、外形尺寸、力学性能（含抗拉强度、屈服强度、硬度） | 化学成分、外形尺寸、力学性能（含抗拉强度、屈服强度）、电阻率、导电率 |

2． 本标准与ASTM B 16/B 16M-2005，ASTM B 301/B 301M-2008的化学成份、尺寸及允许偏差、直度，力学性能对比如下。

2．1 化学成分对比

表3 本标准棒材的化学成份

| 牌号 | 化学成份， % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Fe | Sn | Ni | S | Bi | P | Te | Si | Cd | Sb | As | Zn | 杂质总和 |
| HPb57-4 | 56~58 | 3.5~4.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 1.2 |
| HPb58-2 | 57~59 | 1.5~2.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 1.0 |
| HPb59-2 | 58~60 | 1.5~2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 1.0 |
| HPb59-3 | 58~60 | 2~3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 1.2 |
| HPb60-3 | 59~62 | 2~3.5 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 0.8 |
| HPb62-3 | 60~63 | 2.5~3.7 | 0.35 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 余量 | 0.5 |
| HBi59-1 | 58~60 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — | 0.8~2.0 | — | — | — | 0.01 | — | — | 余量 | 0.3 |
| HBi60-2 | 59~61 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | — | 2.0~3.5 | — | — | — | 0.01 | — | — | 余量 | 0.3 |
| HMg60-1 | 59~61 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | — | 0.3~0.8 | — | Mg 0.5~2.0 | — | 0.01 | — | — | 余量 | 0.2 |
| HSi75-3 | 73~77 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.04~0.15 | Mn <0.1 | 2.7~3.4 | 0.01 | — | — | 余量 | 0.2 |
| HSb60-0.9 | 58~62 | 0.2 | 0.05~0.9 a | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.3~1.5 | — | 余量 | 0.2 |
| HSb61-0.8-0.5 | 59~63 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3~1.0 | 0.01 | 0.4~1.2 | — | 余量 | 0.2 |
| HBi60-0.5-0.01 | 58.5~61.5 d | 0.1 | — | — | — | — | 0.45~0.65 | — | 0.010~0.015 | — | 0.01 | — | 0.01 | 余量 | 0.5 |
| HBi60-0.8-0.01 | 58.5~61.5 d | 0.1 | — | — | — | — | 0.70~0.95 | — | 0.010~0.015 | — | 0.01 | — | 0.01 | 余量 | 0.5 |
| HBi60-1.1-0.01 | 58.5~61.5 d | 0.1 | — | — | — | — | 1.00~1.25 | — | 0.010~0.015 | — | 0.01 | — | 0.01 | 余量 | 0.5 |
| QS0.4 | 余量 | — | — | — | — | 0.2~0.5 | — | 0.002~0.005 | — | — | — | — | — | — | — |
| QTe0.3b | 余量 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 | 0.001 | 0.20~0.35 | — | 0.01 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 0.1 |
| QTe0.5-0.008c | 余量 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.004~0.012 | 0.4~0.6 | — | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.2 |
| 注：a此值为Ni+Fe+B量。 注：b此牌号Te+ Cu+Ag≥99.9%。 注：c此牌号Te+ P+ Cu+Ag≥99.8%。 注：d此值中包含Ag。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 ASTM B 16/B 16M-2005 棒材的化学成份

| 合金牌号 | Cu | Pb | Fe | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.7 | <0.35 | 余量 |

表4 ASTM B 301/B 301M-2008 棒材的化学成份

| 牌号 | Cu | Pb | S | P | Te |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C14500 | >99.9 | - | - | 0.004~0.012 | 0.4~0.7 |
| C14700 | >99.9 | - | 0.2~0.5 | 0.002~0.005 | - |

2．2 尺寸及其允许偏差对比

表5  本标准棒材尺寸及其允许公差	          单位为毫米

| 直径(对边距) | 圆形 |  |  | 方形、矩形、六边形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 3～6 | ±0.02 |  | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 |
| >6～12 | ±0.03 |  | ±0.05 | ±0.04 | ±0.08 |
| >12～18 | ±0.03 |  | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 |
| >18～30 | ±0.04 |  | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30～50 | ±0.05 |  | ±0.10 | ±0.10 | ±0.13 |
| >50～80 |  | ±0.08 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.24 |
| - 注：单向偏差为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |  |

表6 ASTM B 249/B 249M-2006 圆形棒和六边形棒材的直径及尺寸公差	单位为毫米

| 牌号 | 直径(对边距) | 允许偏差,± |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圆形 | 六边形 |
| C36000 C14500 C14700 | ≤3.8 | 0.035 | 0.06 |
|  | >3.8~12 | 0.04 | 0.08 |
|  | >12~25 | 0.05 | 0.10 |
|  | >25~50 | 0.06 | 0.13 |
|  | >50 | 0.15% | 0.30% |
| C37700 | ≤3.8 | 0.05 | - |
|  | >3.8~12 | 0.05 | 0.10 |
|  | >12~25 | 0.08 | 0.13 |
|  | >25~50 | 0.10 | 0.15 |
|  | >50 | 0.20% | 0.40% |

表7 ASTM B 249/B 249M-2006 方形棒和矩形棒材的直径及尺寸公差	              单位为毫米

| 厚度 | 对以下宽度产品的厚度及宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4～12 |  | ＞12～30 |  | ＞30～50 |  | ＞50～80 |  |
|  | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 |
| 4～12 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.08 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.20 | ±0.10 | ±0.30% |
| ＞12～25 | — |  | ±0.10 |  | ±0.10 |  | ±0.11 |  |
| ＞25～50 | — |  | ±0.11 |  | ±0.11 |  | ±0.13 |  |
| ＞50～80 | — |  | — |  | — |  | 0.30% |  |
| - 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．3 棒材的直度要求对比

表8 本标准棒材的直度公差                  单位为毫米

| 长度 | 圆形 |  |  |  | 方形、矩形、六边形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3～20 |  | 20～80 |  | 3～20 |  | 20～80 |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 500～1 000 | ≤2 | ≤1 | ≤3 | ≤1.0 | ≤5 | ≤1.2 | ≤5 | ≤1.5 |
| >1 000～3 500 | ≤5 | ≤1.2 | ≤8 | ≤1.5 | ≤8 | ≤1.5 | ≤10 | ≤2.0 |
| >3 500 | ≤10 | — | ≤12 | — | ≤12 | — | ≤14 | — |
| 注：以上普通级精度为棒材全长直度，高精级精度为每米直度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9 ASTM B 249/B 249M-2006  棒材的直度公差	      单位为毫米

| 规格尺寸 |  | 长度 | 允许公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般用途 |  |  |  |
| 圆形 |  | <600 | <0.8 |
|  |  | 600~1500 | <0.8每600mm |
|  |  | 1500~3000 | <3每1500mm |
|  |  | ≥3000 | <12每3000mm |
| 六角、方形 |  | >2000 | <12每2000mm |
| 自动车丝机用 |  |  |  |
| 圆形 | <6.35 | ≥3000 | <12每3000mm |
|  | ≥6.35 | ≥3000 | <6.35每3000mm |
|  | 仅对≥6.35的局部直度偏差 | - | 0.40在总长度的300mm长度上 |
| 六角 方形 | <6.35 | ≥3000 | <12.7每3000mm |
|  | ≥6.35 | ≥3000 | <9.5每3000mm |

2．4 棒材的力学性能要求对比

表10  本标准棒材室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距） | 抗拉强度MPa 不小于 | 伸长率A% 不小于 | 洛氏硬度HRB 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPb57-4 HPb58-2 HPb59-2 | Y2 | 3～20 | 350 | 10 | 50 |
|  |  | >20～40 | 330 | 15 | 50 |
|  |  | >40～80 | 315 | 20 | 50 |
|  | Y | 3～20 | 380 | 8 | 55 |
|  |  | >20～40 | 350 | 12 | 55 |
|  |  | >40～80 | 320 | 15 | 55 |
| HPb59-3 HPb60-3 HPb62-3 | Y2 | 3～20 | 400 | 10 | 50 |
|  |  | >20～40 | 350 | — | 50 |
|  |  | >40～80 | 315 | — | 50 |
|  | Y | 3～20 | 480 | 15 | 55 |
|  |  | >20～40 | 450 | 20 | 55 |
|  |  | >40～80 | 410 | 23 | 55 |
| HBi59-1 HBi60-2 HMg60-1 HSi75-3 | Y2 | 3～20 | 350 | 12 | 55 |
|  |  | >20～40 | 330 | 15 | 50 |
|  |  | >40～80 | 320 | 20 | 45 |
| HBi60-0.5-0.01 HBi60-0.8-0.01 HBi60-1.1-0.01 | Y2 | 5～60 | ≥380 | ≥25 | 62 |
|  |  |  | ≥390 | ≥22 | 65 |
|  |  |  | ≥400 | ≥20 | 67 |
| HSb60-0.9 HSb61-0.8-0.5 | Y2 | 4～12 | 390 | 8 | 50 |
|  |  | 12～25 | 370 | 10 | 50 |
|  |  | 25～80 | 300 | 18 | 50 |
|  | Y | 4～12 | 480 | 4 | 55 |
|  |  | 12～25 | 450 | 6 | 55 |
|  |  | 25～40 | 420 | 10 | 55 |
| QTe0.3、QTe0.5 QS0.4 | Y2 | 4～80 | 260 | 8 | 40 |
|  | Y | 4～80 | 330 | 4 | 45 |
| 注：矩形棒以短边长计算。 |  |  |  |  |  |

表11 ASTM B 16/B 16M-2005圆形、六边形棒材力学性能

| 状态 | 直径 （或对边距） | 抗拉强度（MPa） | 伸长率% | 硬度(HRB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 圆形棒 | 六边形棒 |
| H02 | ≤12 | 395 | 7 | - | - |
|  | 12~25 | 380 | 10 | 60~80 | 55~80 |
|  | 25~50 | 345 | 15 | 55~75 | 45~80 |
|  | 50~75 | 310 | 20 | 45~70 | 40~65 |
|  | 75~100 | 310 | 20 | 40~65 | 35~60 |
|  | >100 | 275 | 20 | >25 | >25 |
| H04 | 1.6~4 | 550 | - | - | - |
|  | 4~12 | 480 | 4 | - | - |
|  | 12~18 | 450 | 6 | - | - |

表12 ASTM B 16/B 16M-2005方形棒材力学性能

| 状态 | 厚度 | 宽度 | 抗拉强度（MPa） | 伸长率% | 硬度(HRB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H02 | ≤12 | ≤25 | 345 | 10 | 45~85 |
|  | ≤12 | 25~150 | 310 | 15 | 35~70 |
|  | 12~50 | ≤50 | 310 | 15 | 40~80 |
|  | 12~50 | 50~150 | 275 | 20 | 35~70 |
|  | >50 | 50~100 | 275 | 20 | 35~70 |

表13  ASTM B 301/B 301M-2008 棒材力学性能

| 状态 | 直径（或对边距） | 抗拉强度（MPa） | 伸长率% |
| --- | --- | --- | --- |
| H02 | 1.5~6.5 | 260 | 8 |
|  | 6.5~67 | 260 | 12 |
| H04 | 1.5~6.5(圆) | 330 | 4 |
|  | 6.5~32(圆) | 305 | 8 |
|  | 32~76(圆) | 275 | 8 |
|  | 5~10(方) | 290 | 10 |
|  | 10~12(方) | 275 | 10 |
|  | 12~50(方) | 225 | 12 |
|  | 50~100(方) | 220 | 12 |

从各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标均高出ASTM标准，其他一些指标等同于ASTM标准。

- 评语

本标准是根据我国易切削铜合金棒材的实际生产及使用情况，参照ASTM B 16/B 16M-2005《螺纹切削机用易切削黄铜杆材、棒材和型材的标准规范》和ASTM B 301/B 301M-2008《易削铜杆材、棒材、线材和型材标准规范》进行的制定。在此基础上根据国内外市场需求，加入了无铅易切削铜合金棒材的内容。整体内容达到国际先进水平。

建议作为推荐性国家标准发布实施。

浙江海亮股份有限公司有限公司

2009年5月5日