前  言

本标准属首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由昆明理工恒达科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：黄峰、郭忠诚、王敏。

银包铜粉

- 范围

本标准规定了银包铜粉的产品要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内容。

本标准适用于作导电胶，导电涂料，导电油漆，导电油墨等用银包铜粉。适用于电子、机电、通讯、印刷、航空航天、军工等行业的导电、电磁屏蔽领域。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479    金属粉末松装密度的测定　第一部分：漏斗法

GB/T 5121    铜及铜合金化学成分分析方法

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法

3  要求

3.1产品分类

根据银含量及形状的不同，银包铜粉产品分为9个牌号：HDAC-T-1、HDAC-T-2 、HDAC-T-3、HDAC-T-4、HDAC-T-5、HDAC-J-4、HDAC-JJ-4、HDAC-S-4、HDAC-J-5.

3.2化学成分

银包铜粉的化学成分应符合表1的规定。

表1  银包铜粉化学成分

| 牌号 | 化学成分 % |
| --- | --- |
|  | Ag% | Cu %+ Ag% 不小于 | 杂质含量≤ | 杂质总量≤ |
|  |  |  | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Sn | Zn |  |
| HDAC-T-1 | 2.5～3.0 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-T-2 | 3.0～3.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-T-3 | 5.0～5.8 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-T-4 | 7.0～8.0 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-T-5 | 18.0～18.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-J-4 | 18.0～18.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-JJ-4 | 18.0～18.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-S-4 | 18.0～18.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |
| HDAC-J-5 | 19.5～20.5 | 99.9 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

3.3粒度分布及松装密度

产品的粒度分布及密度应符合表2的规定，若需方有特殊要求，由供需双方另行商定。

表2  产品粒度分布及密度

| 牌号 | 形 状 | 粒度分布 / μm | 松装密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 | D50 | D90 |  |
| HDAC-T-1 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| HDAC-T-2 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| HDAC-T-3 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0.±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| HDAC-T-4 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| HDAC-T-5 | 片 状 | ≥8.0 | 27.0±3.0 | ≤50.0 | 0.62～0.77 |
| HDAC-J-4 | 片 状 | ≥8.0 | 26.0±3.0 | ≤50.0 | 1.50～1.70 |
| HDAC-JJ-4 | 树枝状 | ≥8.0 | 26.0±3.0 | ≤50.0 | 1.80～2.00 |
| HDAC-S-4 | 球 状 | ≥9.0 | 26.0±3.0 | ≤48.0 | 2.30～3.50 |
| HDAC-J-5 | 片 状 | ≥2.0 | 15.0±3.0 | ≤26.0 | 1.10～1.60 |

3.4外观质量

银包铜粉外观为纯净的、色泽均匀、无肉眼可见杂质的金属粉末，其中片状银包铜粉外形为薄片形，枝状银包铜粉外形为近似树枝形。产品颜色随银含量的不同而有相应的变化：银含量18%～18.5%和19.5%～20.5%为银白色，银含量7.5%～8.5%为银白色中透铜红色，银含量2.5%～3.5%的浅铜红色，银含量为5.0%～5.8%的颜色介于2.5%～8.5%之间。

4试验方法

4.1形状出厂检验用光学显微镜在透射光（或反射光）下放大200～1000倍观察，仲裁检测可采用电子扫描显微镜观察，其余普通外观用肉眼观察。应符合3.4规定。

4.2化学成分按GB/T 5121铜及铜合金化学成分分析方法进行。

4.3粒度分布按GB/T 19077.1粒度分析 激光衍射法进行。

4.4松装密度测定按GB/T 1479的规定进行。

5 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1供方质量检测部门应对产品进行检验，保证产品符合本标准之规定，并填写产品质量保证书。

5.1.2需方可对收到的产品按本标准或订货单（或合同）的规定验收，若检验结果与本标准或订货单（或合同）不符合时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由双方认可的第三方对有争议的项目进行仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行，产品应没有启封。

5.2 组批

银包铜粉应成批提交验收，每批应由同一天，同一批原料生产的的产品为一个批次，每个批次不小于50kg，不大于1000kg。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量、粒度分布、松装密度的检测。

5.4取样与制样

将该批产品混合均匀，按四分法缩分至50g～100g。

5.5检验结果的判定

5.5.1 外观检验结果不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 其余检验项目的检测结果不合格时，从该批产品中另取双倍数量的样品进行不合格项目的重复检验，若该项结果仍不合格，则该批产品不合格。

6标志、包装、运输、贮存

6.1产品标志

a）供方名称各商标；

b）供方地址；

c）产品名称和牌号；

d）检测日期；

e）净重

6.2包装

产品最小包装为1kg或5kg真空密封包装，外加纸箱或纸筒，如需要有其他包装形式，由供需双方协商确定，标签必须清洁整洁。

6.3运输

产品在运输过程中，应注意外包装，防止尖锐的器械刺通真空包装袋，要有防止雨水和阳光暴晒的措施。

6.4贮存

# 产品应贮存在没有腐蚀性化学物品，温度不大于25℃，相对湿度不大于70%的环境内。

6.5产品质量保证书

每批产品都应附有一份供方质量检验部门填写的产品质量证明书，注明：

- 厂家名称、地址；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 净含量；

- 本标准号；

- 检验日期；

- 质量检验部门印记；

- 出厂日期；

- 保质期。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理规格的特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.30

H 62

200x-xx-xx实施

200X-xx-xx发布

银 包 铜 粉

Silver-coated copper powders

（讨论稿）

GB/T XXXX-XXXX

中华人民共和国国家标准